## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · MANTENIMIENTO · MM-CC-01
Moldes: conicidad
Moldes con conicidad, superficie y agua correctas, cambiados sin acero en la máquina ni fuente abierta
32 h
teoría (S-25 Taller)
80 h
OJT · 5 armados CC1 + 10 CC2
12
pasos críticos ★
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Hoja de taller
2
Máquina vacía y fuente
3
LOTO y energía cero
4
Cambiar molde
5
Alinear y medir
6
Caudal y liberación
Para: S-25 Mecánico de Taller · S-19 Mecánico · S-21 Instrumentista · S-22 Técnico Hidráulico · S-20 Electricista · Grúa de CC 50 t (hoy S-15) · C-11 · C-06 · C-16 (ESR)
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Moldes con conicidad, superficie y agua correctas, cambiados sin acero en la máquina ni fuente abierta. Principio rector: Nunca se cierra el agua de molde con acero en la máquina. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Espesores de Cu, desgastes y ranura de chaqueta con el OEM · Torques, presión de prueba (típ. 15 bar) y peso del molde CC1 (20–30 t) · Vida de tubos CC2 (400–700 coladas) y tiempo de cambio de molde CC1

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, montas moldes que no provocan breakout
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Medir y decidir en taller
Conicidad, espesor de Cu, rayas, Ni, lado y diagonales contra criterio: reutilizar, rectificar o desechar.
Cambiar el molde sin riesgo
Máquina vacía, obturador de Cs-137 cerrado por el ESR, LOTO, energía cero y drenado a 0 bar.
Alinear y verificar en máquina
Alineación ±0.3 mm con segmento 0 o pie de rodillos, conicidad ±0.05 %/m y termopares BOP al 100 %.
Liberar con caudal nominal
Sin fugas, caudal ≥ 100 % nominal, oscilación sin alarmas y checklist firmado por C-11 y C-06.
POR QUÉ IMPORTA
El molde forma la cáscara del acero. Una conicidad mal ajustada, un Cu delgado o una fuga de agua terminan en grietas, romboidad o breakout, y un breakout con agua es explosión. En CC2 cada molde tiene una fuente de Cs-137: se trabaja solo con el obturador cerrado por el ESR.
Nunca se cierra el agua de molde con acero en la máquina.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-11 libera el molde; C-06 lo recibe por operación
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en el cambio de molde | RACI
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico | Dueño; programa de moldes y liberación a máquina | A
S-25 Mecánico de Taller de Moldes | Desarme, medición, armado y pruebas en taller | R
S-19 Mecánico de Acería | Cambio en máquina, conexiones de agua y alineación | R
S-21 Instrumentista | Termopares BOP, sensor de nivel (CC1) y EMS (CC2) | R
S-22 Hidráulico / S-20 Electricista | LOTO hidráulico (acumuladores) y eléctrico del EMS (NOM-029) | R
Grúa de CC 50 t (hoy S-15; S-27 propuesto) | Iza el molde | R
C-16 como ESR (CC2) | Cierra el obturador de Cs-137, pone su candado y mide < 2 × fondo | R (CC2)
C-06 Supervisor de CC | Entrega la máquina vacía y firma la liberación | A (operación)
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
El taller decide: reutilizar, rectificar o desechar
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Sale de máquina
Por tonelaje o defecto
Medir en taller
Perfil, conicidad, Cu, rayas, Ni
Decidir
Reusar, rectificar ≤ 2 mm o desechar
Armar
Torque en secuencia, 3 pasadas
Prueba de presión
1.5 × P operación, 30 min
TC y conicidad
BOP al 100 %; ajuste de tabla
Montar
Máquina vacía, fuente cerrada, LOTO
Alinear y probar
±0.3 mm; caudal nominal
Liberar
Firma C-11 y C-06
PRINCIPIO DEL PROCESO
Ningún molde sube a máquina sin su hoja de taller: presión, conicidad, termopares y torques.
Nunca se cierra el agua de molde con acero en la máquina.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Conicidad, desgaste y diagonales deciden el molde
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: mm-molde-conicidad.svg.
5
LECTURA
CC1: conicidad (%/m) = (Ws − Wi) / (Wi × L) × 100; caras angostas 1.0–1.2 %/m, ±0.05 del ajuste.
CC2: tubo 160 × 160 mm, 0.8–1.0 %/m; se desecha si la conicidad pierde > 20 % o |D1 − D2| > 0.5 mm.
Desgaste local máximo 0.5 mm; Cu de placa ≥ 25 mm; el tubo se mide cada 100 mm con perfilómetro.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
El molde es la primera barrera contra el breakout
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
6
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Placas anchas CC1 (Cu-Ag + Ni) | Solidificar la cáscara | 900 mm; Cu nuevo ≈ 40 mm [Validar] | Cu ≥ 25 mm; rayas ≤ 0.5 mm
Placas angostas CC1 | Ancho y conicidad | 1.0–1.2 %/m | ±0.05 %/m del ajuste
Termopares BOP (3 filas) | Predicción de breakout | Tipo K / T [Validar] | Todos leen; responden a calor
Tubo CC2 (Cu-Ag) | Molde de palanquilla | 1,000 mm; 160 × 160; 0.8–1.0 %/m | Diagonales y conicidad en criterio
Chaqueta de agua CC2 | Agua de alta velocidad | Ranura ≈ 4 mm [Validar]; 10–12 m/s | Ranura uniforme ±0.2 mm
Conicímetro y perfilómetro | Medir conicidad y perfil | ±0.01 %/m; ±0.02 mm | Calibrados
Banco de prueba de presión | Hermeticidad | Hasta 25 bar | Manómetro calibrado
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 7
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Cu < 25 mm o diagonales > 0.5 mm: se desecha
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Especificación | Objetivo | Tolerancia | Límite / rechazo | Frecuencia
Conicidad angosta CC1 | Tabla C-08 (1.0–1.2) | ±0.05 %/m | > ±0.1 %/m | Cada armado y paro
Espesor de Cu (CC1) | ≥ 35 mm | ≥ 25 mm | < 25 mm: desechar | Cada desarme
Rayas / Ni perdido | 0 mm | ≤ 0.3 mm | > 0.5 mm: rectificar | Cada salida
Conicidad tubo CC2 | 0.9 %/m | 0.8–1.0 %/m | Pérdida > 20 % | Cada salida
Diagonales CC2 | ≤ 0.3 mm | ≤ 0.5 mm | > 0.5 mm: desechar | Cada salida
Lado del tubo (menisco) | 160.0 mm | ±0.3 mm | > ±0.5 mm | Cada salida
Prueba de presión | 1.5 × P op / 30 min | — | Caída o goteo | Cada armado
Alineación a segmento 0 | 0 mm | ±0.3 mm | > ±0.5 mm | Cada cambio
POR CONFIRMAR Espesores, desgastes, ranura, torques (típ. 100–150 N·m), presión de prueba (típ. 15 bar) y vida de tubos: [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Espesores, desgastes, ranura, torques (típ. 100–150 N·m), presión de prueba (típ. 15 bar) y vida de tubos: [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento].

## Slide 8
06 · SEGURIDAD
Agua, izaje y Cs-137: tres riesgos en un cambio
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
8
★ Máquina vacía antes de tocar el agua
Fin de secuencia, sin acero ni hebra sin solidificar, barra falsa estacionada; entrega firmada por C-06.
★ Fuente de Cs-137 cerrada (CC2)
El ESR (C-16) cierra el obturador, pone su candado y mide < 2 × fondo en el punto de trabajo y a 1 m (MS-ACE-07).
★ LOTO y prueba de energía cero
Agua, HPU de oscilación y ancho, EMS y secundario bloqueados; oscilación rechazada, 0 bar y detector de tensión.
★ Izaje del molde
Aparejo certificado, prueba de levante a 100 mm; nadie bajo la carga ni a ± 5 m de su proyección (MS-ACE-04).
EPP OBLIGATORIO
Casco, lentes y careta para esmerilado
Guantes anticorte y botas metatarsales
Protección auditiva
Máquina caliente: ropa FR y guantes para calor
Dosímetro personal cerca de la fuente (CC2)
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Agua de molde, HPU y Cs-137: bloqueo en orden
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-loto-puntos-cc.svg.
9
LECTURA
El agua de molde se cierra solo con la máquina vacía; se bloquean bombas y torre de emergencia.
HPU de oscilación con acumuladores a 0 bar y barra falsa estacionada con pasador.
Cs-137: obturador cerrado con candado del ESR; radiación < 2 × fondo en el punto de trabajo.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 10
07 · CALIDAD
La conicidad equivocada se ve en grietas del producto
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
10
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Conicidad CC1 | 1.0–1.2 %/m ±0.05 | Conicímetro, cada armado y paro | Grietas longitudinales o transversales
Desgaste y Ni CC1 | ≤ 0.5 mm; Ni íntegro | Visual y profundímetro | Grietas en estrella (Cu); marcas
Diagonales CC2 | ¦D1 − D2¦ ≤ 0.5 mm | Perfilómetro | Romboidad, grietas de esquina
Conicidad CC2 | 0.8–1.0 %/m | Perfilómetro | Cáscara delgada, abultamiento
Ranura de agua | ±0.2 mm | Lainas en 4 lados y 3 alturas | Enfriamiento desigual, romboidad
Termopares BOP | 100 % funcionales | Prueba con calor | Breakout no detectado (sticker)
Poca conicidad da grietas longitudinales y breakout; mucha da desgaste, pegado y grietas transversales.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; doce no admiten error (1/3)
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Verifica el molde nuevo | Hoja de liberación de taller: prueba de presión, conicidad o perfil, TC y torques | Hoja completa y firmada | S-25, C-11
★ 2 | Asegura la máquina | Fin de secuencia; sin acero ni hebra sin solidificar; barra falsa estacionada | Entrega firmada por C-06 | C-06
★ 3 | Cierra la fuente (CC2) | El ESR cierra el obturador, pone candado y tarjeta y mide en el punto de trabajo y a 1 m | < 2 × fondo en el permiso | C-16 (ESR)
★ 4 | Aplica LOTO | Agua de molde, HPU, EMS y enfriamiento secundario; candados personales | Candados puestos | S-19, S-22
★ 5 | Prueba energía cero | Intento de oscilación; manómetros 0 bar; detector de tensión | Sin energía | C-11
★ 6 | Drena y desconecta | Drena el agua hasta 0 bar; desconecta mangueras y acoples; tapa conexiones | 0 bar; sin agua | S-19
★ 7 | Retira el molde | Aparejo certificado, prueba de levante a 100 mm, traslado a taller | Nadie bajo la carga | Grúa, S-19
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; doce no admiten error (2/3)
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
8 | Limpia asientos | Mesa de oscilación y asientos sin salpicaduras | Superficies limpias | S-19
★ 9 | Instala el molde | Baja guiado; asienta en pernos de centrado; aprieta anclajes al torque OEM | Asentado | S-19
★ 10 | Conecta agua y prueba | Presuriza a presión de operación 10 min | Sin fugas | S-19
11 | Alinea con segmento 0 | Regla de alineación y lainas en 4 puntos (pie de rodillos en CC2) | ±0.3 mm | S-25
12 | Verifica conicidad (CC1) | Conicímetro en ambas caras angostas, puntos P1–P3 | Tabla ±0.05 %/m | S-25
13 | Verifica TC y nivel | Todos los TC leen; sensor de nivel (CC1) o detector (CC2) conectado | 100 % | S-21
★ 14 | Retira LOTO | Orden inverso, personal fuera; al final el ESR retira su candado, abre y verifica la señal | Señal de nivel ± 5 mm | Todos, ESR
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; doce no admiten error (3/3)
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 15 | Prueba funcional | Agua a caudal nominal (CC1 ≈ 4,200 / 450 L/min; CC2 ≈ 2,000 L/min); oscilación en vacío | Caudal ≥ 100 %, sin alarmas | S-21, S-12
★ 16 | Libera | Checklist de liberación firmado por Mantenimiento y Operación | Firmado por C-11 y C-06 | C-11, C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
09 · CONDICIONES ANORMALES
Fuga de agua con acero: fin de colada controlado
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
14
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Fuga de agua en molde con acero | Fin de colada controlado; MS-ACE-09 | C-06, C-04
Alarma BOP repetitiva | Reducir velocidad (MO-CC1-04); revisar TC y conicidad al paro | C-08, S-21
Grietas longitudinales recurrentes | Medir conicidad y desgaste; análisis con C-08 | C-08, C-11
Romboidad en palanquilla | Cambiar el tubo de la línea | C-08, S-25
Prueba de presión cae | Rehacer el armado | S-25
Radiámetro ≥ 2 × fondo, cerrado | No trabajar; alejarse ≥ 3 m y delimitar; plan de emergencia del ESR | C-16 (ESR), C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
15
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-25 Mecánico de Taller | U | 32 h | 80 h / 5 CC1 + 10 tubos | 24 meses; POE 12
S-19 Mecánico de Acería | U | 16 h | 3 cambios | 24 meses; izaje 12
S-21 Instrumentista | U | 8 h | 3 verificaciones | 24 meses
S-22 Hidráulico / S-20 Electricista | U | 8 h / NOM-029 + 4 h | 3 bloqueos | S-22: 24 · S-20: 12 meses
Grúa de CC (hoy S-15) | U | NOM-006 | 3 izajes de molde | 12 meses
Cerca de la fuente (CC2) | L | NOM-012 (8 h) | — | 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Revisa la hoja de taller y recibe la máquina vacía firmada por C-06
Confirma que el ESR cerró el obturador con su candado y midió < 2 × fondo
Aplica LOTO con candado personal, prueba energía cero y drena a 0 bar
Iza sin nadie bajo la carga; asienta a torque y prueba sin fugas
Retira LOTO con personal fuera y el ESR verifica la señal de nivel
Confirma caudal nominal y libera con firma de C-11 y C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
16
1
Teoría
32 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
80 h / 5 CC1 + 10 tubos
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses; POE 12
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 17
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MM-CC-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
17
PREGUNTA 1
¿Cuándo se puede cerrar el agua de molde?
a) Al bajar la velocidad
b) Solo con la máquina vacía
c) Con la hebra en el segmento 0
PREGUNTA 2
La placa ancha de CC1 mide 24 mm de Cu. ¿Qué se hace?
a) Rectificar 2 mm
b) Desechar la placa
c) Montar y medir después
PREGUNTA 3
¿Con qué diferencia de diagonales se desecha un tubo CC2?
a) > 0.1 mm
b) > 0.5 mm
c) > 2 mm
PREGUNTA 4
¿Quién cierra el obturador de Cs-137 antes del cambio en CC2?
a) El mecánico S-19
b) El ESR (C-16)
c) El operador de púlpito
PREGUNTA 5
¿Qué tolerancia tiene la alineación molde–segmento 0?
a) ±0.3 mm
b) ±1.0 mm
c) ±3 mm
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) Solo con la máquina vacía — Nunca con acero en la máquina: sin acero en molde ni hebra sin solidificar y barra falsa estacionada. 2) b) Desechar la placa — Con Cu < 25 mm la placa va a desecho o recuperación de Cu; el rectificado máximo es 2 mm por vez. 3) b) > 0.5 mm — |D1 − D2| > 0.5 mm provoca romboidad, grietas de esquina y riesgo de breakout. 4) b) El ESR (C-16) — Solo el ESR cierra, pone su candado y mide < 2 × fondo en el punto de trabajo y a 1 m. 5) a) ±0.3 mm — Objetivo 0, tolerancia ±0.3 mm; arriba de ±0.5 mm se corrige con lainas o reajuste. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 18
11 · CIERRE
Reglas del cambio de molde que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
18
1
Sin máquina vacía no se toca el agua
Nunca se cierra el agua de molde con acero en la máquina.
2
Fuente cerrada por el ESR (CC2)
Obturador con candado del ESR y radiación < 2 × fondo.
3
Sin hoja de taller el molde no sube
Presión, conicidad, termopares y torques registrados.
4
Sin LOTO y energía cero no se toca
Candado personal; oscilación rechazada, 0 bar y 0 V.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Espesores de Cu, desgastes y ranura de chaqueta con el OEM · Torques, presión de prueba (típ. 15 bar) y peso del molde CC1 (20–30 t) · Vida de tubos CC2 (400–700 coladas) y tiempo de cambio de molde CC1