## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · MANTENIMIENTO · MM-CC-02
Segmentos y alineación
Gap en tabla ±0.5 mm, línea alineada al radio y rodillos que giran libres, sin nadie bajo la carga
32 h
teoría (S-25 Taller)
80 h
OJT · 3 reconst. + 2 alineac.
10
pasos críticos ★
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Hoja de taller
2
Máquina vacía y LOTO
3
Cambiar segmento
4
Alinear con plantilla
5
Gap checker
6
Liberación firmada
Para: S-25 Mecánico de Taller · S-19 Mecánico · S-21 Instrumentista · S-22 Técnico Hidráulico · S-20 Electricista · S-26 Lubricador · Grúa de CC 50 t (hoy S-15) · C-11 · C-06
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Gap en tabla ±0.5 mm, línea alineada al radio y rodillos que giran libres, sin nadie bajo la carga. Principio rector: Sin gap checker aprobado no se arranca la colada. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Pesos de segmentos, runout, juego axial y torques con el OEM · Exactitud y velocidad del gap checker · Vida de segmentos por tonelaje y frecuencia semanal de la corrida (supuesto)

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, dejas la línea en gap y alineada
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Aislar siete energías
Motores, cilindros de apriete, agua secundaria e interna, aire, lubricación y barra falsa; energía cero probada.
Cambiar el segmento sin riesgo
Viga o carro de cambio OEM, prueba de levante a 100 mm y nadie a ± 5 m de la proyección de la carga.
Alinear con plantilla de arco
Rodillos de transición a ±0.5 mm (objetivo ≤ 0.3) con plantilla R 9.5 m (CC1) o R 9 m (CC2).
Correr el gap checker y liberar
Línea despejada y recuento; gap ±0.5 mm, 100 % rodillos giran y boquillas ≤ 2 % tapadas por zona.
POR QUÉ IMPORTA
La cáscara sale del molde delgada y la línea de rodillos la sostiene 32 m. Un gap abierto la deja abultarse y segrega el centro; uno cerrado o una desalineación la agrieta por dentro. Además, cada segmento pesa 20–40 t y la barra falsa se mueve durante la corrida.
Sin gap checker aprobado no se arranca la colada.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-11 es dueño; C-08 da la tabla de gap del grado
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en segmentos y guías | RACI
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico | Dueño; programa de segmentos y liberación | A
S-25 Mecánico de Taller de Segmentos | Reconstrucción, gap en banco y prueba de boquillas | R
S-19 Mecánico de Acería | Cambio en máquina, alineación y conexiones | R
S-22 Hidráulico / S-20 Electricista | Cilindros de apriete y acumuladores; motores y LOTO eléctrico | R
S-21 Instrumentista | Gap checker y transductores de posición | R
S-26 Lubricador | Sistema de lubricación aire-aceite o grasa | R
Grúa de CC 50 t (hoy S-15; S-27 propuesto) | Iza el segmento | R
C-06 Supervisor de CC | Entrega la máquina vacía y firma la liberación | A (operación)
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
El gap checker decide: ajustar o cambiar segmento
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Paro programado
CC1 vacía; barra falsa estacionada
Gap checker
Segmento 0 → 14
Decidir
En tabla, ajustar o cambiar
LOTO
Siete energías y energía cero
Cambiar
Viga o carro OEM; torque en secuencia
Alinear
Plantilla de arco ±0.5 mm
Nueva corrida
Línea despejada; gap y rotación
Boquillas
≤ 2 % tapadas por zona
Liberar
Firma C-11 y C-06
PRINCIPIO DEL PROCESO
Todo cambio o ajuste termina con una corrida nueva del gap checker; sin reporte no hay liberación.
Sin gap checker aprobado no se arranca la colada.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Gap ±0.5 mm y alineación ≤ 0.3 mm con plantilla
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: mm-segmento-gap-alineacion.svg.
5
LECTURA
El gap checker, tirado por la barra falsa, mide gap, rotación de rodillos, inclinación y presión de boquillas.
El lado fijo (radio exterior) es la referencia; el gap se compara con la tabla del grado y sección.
La plantilla de arco se apoya en 2 rodillos de referencia; una laina de 0.6 mm ya está fuera de tolerancia.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Estos equipos sostienen y miden la geometría
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
6
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Segmentos CC1 (0–14) | Soportar y guiar el planchón | 20–40 t [Validar OEM] | Gap en tabla ±0.5 mm
Rodillos enfriados | Contacto con el planchón | Diámetro por segmento [Validar] | Runout ≤ 0.2; desgaste ≤ 2 mm
Rodamientos y chumaceras | Apoyo de rodillos | Lubricación aire-aceite o grasa | Juego axial ≤ 0.3 mm [Validar]
Cilindros de apriete | Fijar el gap | Hidráulicos [Validar] | Sin fuga; presión OEM
Boquillas aire–agua | Secundario (10 zonas CC1) | Ángulo y caudal por tipo | Patrón completo en banco
Gap checker | Medir gap, rotación y boquillas | ±0.05 mm [Validar] | Calibrado en bloque patrón
Plantilla de arco | Verificar alineación | R 9.5 m (CC1) / R 9 m (CC2) | Certificado de metrología vigente
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 7
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Rodillo trabado en segmentos 0–3: no se cuela
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Especificación | Objetivo | Tolerancia | Límite / rechazo | Frecuencia
Gap por segmento CC1 | Tabla C-08 | ±0.5 mm | > ±0.5 mm | Cada paro y cambio
Gap lado izq. vs. der. | 0 mm | ≤ 0.3 mm | > 0.5 mm | Cada paro
Alineación entre segmentos | ≤ 0.3 mm | ±0.5 mm | > ±0.5 mm | Tras cambio; trimestral
Molde → segmento 0 | 0 mm | ±0.3 mm | > ±0.5 mm | Cada cambio
Runout de rodillo | ≤ 0.1 mm | ≤ 0.2 mm | > 0.3 mm: cambiar | Cada reconstrucción
Desgaste de diámetro | ≤ 1 mm | ≤ 2 mm | > 2 mm | Cada reconstrucción
Rodillo trabado | 0 | 0 | ≥ 1 en seg. 0–3: no colar | Cada paro
Boquillas tapadas | 0 % | ≤ 2 % por zona | > 5 % en una zona | Cada paro
POR CONFIRMAR Pesos, runout, juego axial, torques, velocidad del gap checker (típ. ≤ 1 m/min) y vida de segmentos: [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Pesos, runout, juego axial, torques, velocidad del gap checker (típ. ≤ 1 m/min) y vida de segmentos: [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento].

## Slide 8
06 · SEGURIDAD
Segmentos de 20–40 t y barra falsa en movimiento
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
8
★ LOTO de siete energías
Motores (propios y vecinos), apriete con acumuladores a 0 bar, agua secundaria e interna, aire, lubricación y barra falsa bloqueada.
★ Prueba de energía cero
Intento de girar rodillos y mover la barra falsa rechazado; manómetros de agua, aire e hidráulica en 0 bar.
★ Izaje del segmento
Viga o carro de cambio OEM, prueba de levante a 100 mm; nadie bajo la carga ni a ± 5 m (MS-ACE-04).
★ Cámara de rociado y barra falsa
Confinado: O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL. En la corrida nadie en la cámara; recuento por radio.
EPP OBLIGATORIO
Casco, lentes y ropa FR
Guantes anticorte y botas metatarsales
Protección auditiva
Cámara de rociado: impermeable y detector de gases
Arnés en altura (NOM-009)
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Segmentos: 0 bar, rodillos calzados y barra falsa fija
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-loto-puntos-cc.svg.
9
LECTURA
HPU de segmentos y extractores a 0 bar; rodillos abiertos y calzados antes de cambiar segmento.
Barra falsa estacionada y con pasador: guarda energía por gravedad.
Agua secundaria con válvulas de zona cerradas, bloqueadas y purgadas a 0 bar.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 10
07 · CALIDAD
Gap abierto es abultamiento y segregación central
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
10
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Gap por segmento | Tabla ±0.5 mm | Gap checker, cada paro | Abultamiento, segregación, grietas
Alineación | ±0.5 mm (objetivo ≤ 0.3) | Plantilla de arco | Grietas internas y de esquina
Rotación de rodillos | 100 % giran | Gap checker | Rayas, marcas, abultamiento
Boquillas | ≤ 2 % tapadas por zona | Prueba en máquina | Grietas superficiales e internas
Alineación CC2 | ±0.5 mm | Plantilla R 9 m | Romboidad, palanquilla torcida
Gap abierto: abultamiento y segregación central. Gap cerrado o desalineado: grietas internas.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; diez no admiten error (1/3)
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Verifica el segmento nuevo | Hoja de taller: gap en banco, runout, rodamientos, boquillas y prueba de agua interna | Hoja firmada | S-25
★ 2 | Asegura la máquina | Sin planchón ni acero en la línea; barra falsa estacionada | Entrega firmada por C-06 | C-06
★ 3 | Aplica LOTO | Motores, apriete, agua secundaria, agua interna, aire, lubricación y barra falsa | Candados puestos | S-20, S-22
★ 4 | Prueba energía cero | Intentos de arranque de rodillos y barra falsa; manómetros 0 bar | Sin energía | C-11
5 | Desconecta servicios | Agua, aire, hidráulica y cables; tapa e identifica conexiones | Sin fugas | S-19, S-22
★ 6 | Retira el segmento | Viga o carro de cambio OEM; prueba de levante a 100 mm | Nadie bajo la carga | Grúa, S-19
7 | Limpia asientos y bases | Retira escoria, cascarilla y salpicaduras | Asientos limpios | S-19
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; diez no admiten error (2/3)
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Instala el segmento | Baja guiado a pernos de centrado; aprieta anclajes al torque OEM en secuencia | Torque registrado | S-19
9 | Conecta servicios y prueba | Agua, aire e hidráulica a presión OEM | Sin fugas | S-19, S-22
10 | Alinea con plantilla | Plantilla en 2 rodillos de referencia del vecino; lainas en cada rodillo de transición | ±0.5 mm (objetivo ≤ 0.3) | S-25
★ 11 | Retira LOTO | Orden inverso; cada quien retira su candado | Candados retirados | Todos
★ 12 | Acopla el gap checker | Calibrado en bloque patrón; LOTO parcial: solo barra falsa y rodillos, bajo control del púlpito | Acople seguro | S-21, S-12
★ 13 | Despeja la línea | Nadie en la cámara de rociado ni en plataformas de segmentos; aviso por radio | Recuento de personal | C-06
14 | Corre el gap checker | Baja velocidad OEM del segmento 0 al 14; compara con la tabla de C-08 | Gap ±0.5; 100 % giran | S-21, S-12
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; diez no admiten error (3/3)
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
15 | Prueba boquillas | Agua secundaria sin acero; inspección visual o con cámara | ≤ 2 % tapadas por zona | S-19, S-12
★ 16 | Libera | Checklist firmado por Mantenimiento y Operación con el reporte del gap checker | Firmado por C-11 y C-06 | C-11, C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
09 · CONDICIONES ANORMALES
Gap checker que no pasa: no se arranca la colada
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
14
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Segregación o grietas internas | Corrida de gap checker en el siguiente paro; revisar zona final | C-08, C-11
Abultamiento (bulging) | Reducir velocidad; inspección | C-06, C-11
Rodillo trabado o sobrecorriente | Programar cambio; no colar si es en segmentos 0–3 | C-06, C-11
Presión de apriete baja | Revisar cilindro y acumulador; el gap puede abrirse | S-22
Fuga de agua interna de rodillo | Programar cambio de la junta rotativa | S-19
Gap checker no pasa | No arrancar la colada; inspección | C-11, C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
15
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-25 Mecánico de Taller | U | 32 h | 80 h / 3 reconst. + 2 alin. | 24 meses
S-19 Mecánico de Acería | U | 16 h | 3 cambios | 24 meses; izaje, altura y confinado 12
S-21 Instrumentista | U | 8 h | 3 corridas | 24 meses
S-22 Hidráulico / S-20 Electricista | U | 16 h / NOM-029 + 4 h | 2 intervenciones / 3 bloqueos | S-22: 24 · S-20: 12 meses
S-26 Lubricador | L | 8 h | 2 intervenciones | 24 meses; alturas 12
Grúa de CC (hoy S-15) | U | NOM-006 | 3 izajes de segmento | 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Revisa la hoja de taller y recibe la máquina vacía firmada por C-06
Aplica LOTO de las siete energías con candado personal y prueba energía cero
Iza el segmento sin nadie bajo la carga y lo asienta a torque
Retira LOTO en orden inverso
Acopla el gap checker con LOTO parcial y recuento de personal antes de mover la barra
Libera solo con gap checker aprobado y alineación registrada
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
16
1
Teoría
32 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
80 h / 3 reconst. + 2 alin.
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 17
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MM-CC-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
17
PREGUNTA 1
¿Cuál es la tolerancia de gap por segmento en CC1?
a) ±0.1 mm
b) ±0.5 mm
c) ±2 mm
PREGUNTA 2
El gap checker marca un rodillo trabado en el segmento 2. ¿Qué haces?
a) Colar y cambiar después
b) No colar hasta liberarlo o cambiarlo
c) Bajar la velocidad
PREGUNTA 3
¿Qué se hace antes de mover la barra falsa con el gap checker?
a) Nada, es corrida en frío
b) Despejar la línea y contar al personal
c) Abrir el agua secundaria
PREGUNTA 4
¿Qué defecto produce un gap abierto?
a) Abultamiento y segregación central
b) Romboidad
c) Grietas en estrella
PREGUNTA 5
¿Cuál es el runout máximo aceptado de un rodillo?
a) 0.2 mm
b) 1 mm
c) 2 mm
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) ±0.5 mm — El gap se compara con la tabla de conicidad de C-08 con tolerancia ±0.5 mm. 2) b) No colar hasta liberarlo o cambiarlo — Un rodillo trabado en los segmentos 0–3 impide colar: es la zona de mayor carga térmica. 3) b) Despejar la línea y contar al personal — Nadie en la cámara de rociado ni en plataformas; aviso por radio y recuento de personal. 4) a) Abultamiento y segregación central — Gap abierto: bulging, segregación central y grietas internas. Gap cerrado: grietas por compresión. 5) a) 0.2 mm — Objetivo ≤ 0.1 mm, tolerancia ≤ 0.2 mm; arriba de 0.3 mm se cambia el rodillo. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 18
11 · CIERRE
Reglas de segmentos y guías que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
18
1
Sin gap checker aprobado no se cuela
Gap ±0.5 mm y 100 % de rodillos girando.
2
Nadie bajo un segmento en izaje
Prueba a 100 mm y ± 5 m de la proyección libres.
3
Barra falsa en movimiento: línea libre
Nadie en la cámara de rociado; recuento de personal por radio.
4
Sin LOTO y energía cero no se toca
Siete energías con candado personal; 0 bar y arranque rechazado.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Pesos de segmentos, runout, juego axial y torques con el OEM · Exactitud y velocidad del gap checker · Vida de segmentos por tonelaje y frecuencia semanal de la corrida (supuesto)