## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · OPERACIÓN · MO-CC1-01
Preparación distribuidor
Entregar un distribuidor de 45 t seco, bien armado y precalentado, con tapón y SEN alineados y probados
16 h
teoría (S-15)
80 h
OJT · 10 distribuidores
6
pasos críticos ★
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Revestimiento OK
2
Armado y curado
3
Tapón y SEN probados
4
Todo seco
5
Precalentar por curva
6
Entrega a S-13
Para: S-15 Preparador de Distribuidores · S-13 Operador de Plataforma de Colada · Grúa de CC 50 t (hoy S-15) · C-06
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Entregar un distribuidor de 45 t seco, bien armado y precalentado, con tapón y SEN alineados y probados. Principio rector: Si hay vapor, humedad o una pieza fuera de tolerancia, el distribuidor no se libera. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Curva de curado y precalentamiento, espesor del revestimiento y casco < 100 °C con C-15 · Prueba de asiento, presión de gas y centrado de la SEN ± 5 mm con el OEM

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, entregas un distribuidor seco y probado
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Armar el revestimiento de trabajo
Masa seca de MgO de 40–60 mm, medida en 8 puntos, curada según la curva del proveedor, sin zonas blandas.
Alinear y probar tapón y SEN
Tapón centrado ± 1 mm y sin paso de luz; SEN vertical ± 1 mm con puertos a caras angostas ± 2°; argón 3–8 NL/min.
Precalentar por curva
Cara caliente 1,100 ± 50 °C y SEN ≥ 1,000 °C; ≤ 10 min sin quemador antes de abrir la olla.
Aplicar permisos, LOTO e izaje seguro
Permiso de espacio confinado con gases medidos, LOTO, izaje con grúa de 50 t y quemadores encendidos con purga.
POR QUÉ IMPORTA
El distribuidor recibe 45 t de acero líquido. Si tiene humedad, explota al primer contacto con el metal. Si la presa, el tapón o la SEN quedan mal armados, el acero sale sucio, la SEN se tapa y la secuencia se corta antes de tiempo.
Si hay vapor, humedad o una pieza fuera de tolerancia, el distribuidor no se libera.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
S-15 arma y calienta; C-06 firma listo para colar
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en la preparación | RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua | Autoriza el distribuidor como listo para colar; firma la lista | A
S-15 Preparador de Distribuidores | Arma revestimiento, pad, presas, tapón y SEN; precalienta; registra | R
S-13 Operador de Plataforma | Recibe; verifica centrado, SEN y temperatura antes de colar | R
Operador de grúa de CC (50 t) | Traslada el distribuidor vacío (propuesta S-27; hoy lo cubre S-15) | R
S-24 Refractarista | Revisa el revestimiento permanente; reparaciones menores | C
C-15 Especialista de Refractarios | Define materiales, curvas de secado y criterios de rechazo | C
C-08 Ingeniero de Proceso de CC | Define presas, dique, tipo de SEN y de tapón por grado | C
C-16 Especialista de Seguridad | Verifica controles de espacio confinado y de izaje | I
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
El arranque seguro se gana en la preparación
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Inspección
Casco y permanente: desprendimiento ≤ 30 mm
Revestimiento
MgO 40–60 mm, vibrado y curado
Pad, presa, dique
Pad ± 50 mm; presa y dique ± 20 mm
Tapón y SEN
Centrado ± 1 mm; puertos ± 2°
Prueba de asiento
Sin paso de luz; argón 3–8 NL/min
Todo seco
Mortero, sellos, pad y SEN sin humedad
Precalentar
Cara 1,100 ± 50 °C; SEN ≥ 1,000 °C
Liberar y llevar
Firma de C-06; ≤ 10 min sin quemador
PRINCIPIO DEL PROCESO
Cada prueba que falla regresa al paso anterior: ningún distribuidor avanza con una duda abierta.
Si hay vapor, humedad o una pieza fuera de tolerancia, el distribuidor no se libera.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Presa, dique y tapón deciden la limpieza del acero
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc1-distribuidor.svg.
5
LECTURA
El pad absorbe el chorro del tubo protector; la presa y el dique suben el flujo a la superficie para flotar inclusiones.
La barra tapón asienta en la buza interior y regula el paso de acero a la SEN.
Los niveles de operación (900–1,100 mm) dependen de una buena preparación del recipiente.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
El distribuidor no sale sin tapón y SEN en tolerancia
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
6
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Revestimiento de trabajo | Cara en contacto con el acero | MgO 40–60 mm [Validar con C-15] | Espesor uniforme, sin huecos, seco
Pad, presa y dique | Calman y limpian el flujo | Configuración por grado (C-08) | Pad ± 50 mm; presa y dique ± 20 mm
Barra tapón | Regula el flujo; inyecta argón | Alúmina-grafito con canal de Ar | Centrada ± 1 mm; canal libre
SEN (buza sumergida) | Lleva el acero bajo el menisco | Puertos laterales; manga de ZrO₂ | Vertical ± 1 mm; puertos ± 2°
Estación de precalentamiento | Calienta distribuidor, tapón y SEN | Quemadores gas natural–aire | Detector de flama y corte probados
Carro de distribuidor | Lleva a posición de colada | Elevación, centrado X–Y, celdas | Frenos, límites y pesaje
Grúa de CC (50 t) | Mueve el distribuidor vacío | Solo distribuidor vacío | ★ Inspección pre-uso (MS-ACE-04)
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 7
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Humedad, alineación y temperatura definen la liberación
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Parámetro | Objetivo | Rango | Alarma | Acción
Espesor revestimiento | 50 mm | 40–60 mm | < 35 mm en un punto | Rehacer la zona; avisar a C-15
Humedad del revestimiento | Seco (curado completo) | Curva del proveedor | Vapor o curado incompleto | No liberar; repetir curado
Centrado tapón / buza | 0 mm | ± 1 mm | > 1 mm | Reajustar el mecanismo
SEN: verticalidad / puertos | 0 mm / 0° | ± 1 mm / ± 2° | > 1 mm o > 2° | Reinstalar la SEN
Cara caliente al terminar | 1,100 °C | 1,050–1,150 °C | < 1,000 o > 1,200 °C | Seguir calentando / bajar fuego
SEN al salir del quemador | ≥ 1,050 °C | 1,000–1,150 °C | < 1,000 °C | No arrancar; precalentar SEN
Tiempo de precalentamiento | 3.0 h | 2.5–4.0 h | < 2.5 h o > 6 h | Continuar / consultar a C-15
Tiempo sin quemador | ≤ 5 min | ≤ 10 min | > 10 min | Regresar al quemador
POR CONFIRMAR Curva de precalentamiento y curado: [Validar con C-15 / proveedor]. Prueba de asiento y presión de gas: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Curva de precalentamiento y curado: [Validar con C-15 / proveedor]. Prueba de asiento y presión de gas: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

## Slide 8
06 · SEGURIDAD
Humedad, carga suspendida y confinado: sin atajos
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
8
★ Cero humedad
Curado y precalentamiento completos por curva; ningún material mojado o a la intemperie. Si hay vapor, no se libera.
★ Espacio confinado con permiso
LOTO de quemadores y carro; O₂ 19.5–23.5 %, LEL < 10 %, CO < 25 ppm, ≤ 45 °C; vigía y rescate (MS-ACE-05).
★ Carga suspendida
Distribuidor vacío de 30–40 t solo con grúa de 50 t; nadie bajo la carga ni a ± 5 m de su proyección.
★ Quemadores de gas natural
Purga y prueba de flama antes de encender. 10 % LEL: sal y corta gas; 20 % LEL: evacuar el sector.
EPP OBLIGATORIO
Casco con barboquejo, lentes y ropa FR
Botas con metatarsal y guantes de carnaza
Aluminizado y careta IR junto al distribuidor caliente
Respirador P100 para MgO y fibra cerámica
Protección auditiva si hay ≥ 85 dB(A)
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
EPP de Acería: protege contra calor y proyección
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-epp-acería.svg.
9
LECTURA
La ropa FR o de algodón es la base; el sintético está prohibido.
Junto al distribuidor caliente se agregan aluminizado y careta con filtro IR.
El respirador P100 es obligatorio al manejar masa seca y fibra.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 10
07 · CALIDAD
Un distribuidor mal armado da inclusiones y clogging
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
10
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Limpieza del distribuidor | Sin restos sueltos | Visual, cada distribuidor | Inclusiones exógenas, SEN tapada
Posición de presa y dique | Plano de C-08 ± 20 mm | Cinta, cada distribuidor | Inclusiones por corto circuito
Alineación de la SEN | ± 1 mm; ± 2° | Plantilla, cada distribuidor | Flujo asimétrico, grietas longitudinales
Temperatura de SEN al arranque | ≥ 1,000 °C | Pirómetro, cada arranque | Congelamiento o taponamiento
Canal de argón del tapón | Flujo libre | Rotámetro, cada distribuidor | Clogging por Al₂O₃
Una SEN desalineada o fría no se corrige en colada: se paga en grietas, inclusiones y SEN tapada.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; seis no admiten error (1/3)
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
1 | Recibe e inspecciona | Casco < 100 °C [Validar con C-15]; orejas y casco sin grietas; permanente con desprendimiento ≤ 30 mm | Sin grietas pasantes | S-15 / S-24
2 | Limpia el interior | Retira restos de casco, escoria y polvo con aspiradora o aire; nunca con agua | Limpio y seco | S-15
★ 3 | Entra solo con permiso | LOTO de quemadores y carro; mide O₂ → LEL → CO y temperatura ≤ 45 °C; vigía y rescate listos | Permiso firmado con lecturas | S-15 / C-06
4 | Coloca el pad | Centrado bajo la posición del tubo protector ± 50 mm | Asentado sin holgura | S-15
5 | Arma el revestimiento | Coloca el former, vacía y vibra la masa seca de MgO; espesor 40–60 mm | ≥ 40 mm en 8 puntos | S-15
★ 6 | Cura el revestimiento | Calienta el former según la curva del proveedor (típico ≈ 250 °C) y retíralo [Validar con C-15] | Sin zonas blandas | S-15
7 | Instala presa y dique | Según el plano del grado (C-08); sella las ranuras con mortero seco | Posición ± 20 mm | S-15
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; seis no admiten error (2/3)
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
8 | Instala buza y tapón | Asienta la buza con mortero; monta el tapón en el mecanismo; conecta el argón | Centrado ± 1 mm | S-15
★ 9 | Prueba el asiento del tapón | Cierra el tapón y aplica prueba de luz o de aire [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] | Sin paso de luz ni fuga | S-15
10 | Prueba el argón | Abre argón a presión nominal y confirma el flujo | 3–8 NL/min estable | S-15
11 | Instala la SEN | Verticalidad ± 1 mm; puertos hacia caras angostas ± 2°; registra el lote | Dentro de tolerancia | S-15
★ 12 | Verifica que todo esté seco | Revisa mortero, sellos, pad y SEN; nada mojado ni almacenado a la intemperie | Registro firmado | S-15
★ 13 | Lleva a precalentamiento | Izaje con grúa de 50 t; nadie bajo la carga | Colocado y asegurado | Grúa / S-15
★ 14 | Enciende los quemadores | Purga, prueba del detector de flama y encendido según la secuencia de la estación | Flama estable, sin alarma | S-15
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; seis no admiten error (3/3)
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
15 | Precalienta y libera | Curva etapas 1–4; registra T cada 30 min; vapor = 0; C-06 firma listo para colar | 1,100 ± 50 °C; SEN ≥ 1,000 | S-15 / C-06
16 | Traslada, centra y entrega | ≤ 10 min sin fuego antes de abrir la olla; SEN centrada ± 5 mm [Validar con OEM]; registra | Registro completo | S-13
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
09 · CONDICIONES ANORMALES
Si hay vapor, el distribuidor no se libera
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
14
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Vapor o humedad visible | No liberar; regresar al quemador; repetir etapa 1 de la curva | C-06, C-15
Pérdida de flama | Corte automático; purga antes de reencender | S-21, C-06
Olor a gas o detector en alarma | Cierra la válvula o ESD; ≥ 10 % LEL sal; ≥ 20 % LEL evacuar; sin flama | C-06, C-16, S-21
Cara caliente no sube | Ajusta relación aire–gas; revisa el quemador | S-21, C-08
Temperatura > 1,200 °C | Baja el fuego; registra; C-15 evalúa el daño | C-15
Grieta en SEN o tapón | Cambia la pieza y repite su precalentamiento | C-06, C-15
Falla la prueba de asiento | Recentrar; si persiste, cambiar tapón o buza | C-06
Olla retrasada > 6 h | Mantén 1,050–1,100 °C; C-15 decide si se usa o se rearma | C-06, C-15
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
15
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-15 Preparador de Distribuidores | U | 16 h | 80 h / 10 distribuidores | 24 meses; confinado e izaje 12
S-13 Operador de Plataforma | L | 4 h | 5 recepciones | 24 meses
C-06 Supervisor de CC | O (evaluador) | 8 h + evaluador | — | 24 meses
Grúa de CC (hoy S-15) | U | Curso NOM-006 | Según MS-ACE-04 | 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Mide gases y temperatura y aplica LOTO antes de entrar al distribuidor
Explica y aplica la curva de curado; reconoce señales de humedad
Ejecuta la prueba de asiento del tapón e interpreta el resultado
Verifica que todos los materiales estén secos y lo registra
Da señales correctas al izaje y se mantiene fuera de la zona bajo la carga
Enciende quemadores con purga y prueba de flama
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
16
1
Teoría
16 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
80 h / 10 distribuidores
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses; confinado e izaje 12
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 17
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MO-CC1-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
17
PREGUNTA 1
¿Qué temperatura de cara caliente se busca al terminar el precalentamiento?
a) 800 ± 50 °C
b) 1,100 ± 50 °C
c) 1,300 ± 50 °C
PREGUNTA 2
Ves vapor en el distribuidor al 90 % de la curva. ¿Qué haces?
a) Liberarlo si ya pasó 3 h
b) No liberar y repetir la etapa 1
c) Subir el fuego al máximo
PREGUNTA 3
¿Cuánto tiempo máximo puede estar el distribuidor sin quemador antes de abrir la olla?
a) 10 min
b) 30 min
c) 60 min
PREGUNTA 4
¿Qué tolerancia tiene el centrado del tapón sobre la buza interior?
a) ± 1 mm
b) ± 5 mm
c) ± 20 mm
PREGUNTA 5
¿Con qué se limpia el interior del distribuidor?
a) Con agua a presión
b) Con aspiradora o aire
c) Con vapor
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) 1,100 ± 50 °C — Objetivo 1,100 °C, rango 1,050–1,150 °C; < 1,000 °C seguir calentando y > 1,200 °C daña el refractario. 2) b) No liberar y repetir la etapa 1 — Vapor es humedad: con acero líquido es explosión. Se regresa al quemador y se repite la etapa 1. 3) a) 10 min — Objetivo ≤ 5 min, límite 10 min; si se pasa, regresar al quemador o recalentar la SEN. 4) a) ± 1 mm — ± 1 mm con plantilla; si es mayor, reajustar el mecanismo antes de la prueba de asiento. 5) b) Con aspiradora o aire — Nunca con agua: cualquier humedad que quede puede provocar una explosión de vapor al colar. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 18
11 · CIERRE
Reglas del distribuidor que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
18
1
Con vapor no se libera
Humedad + acero líquido = explosión (MS-ACE-03).
2
Sin permiso no se entra
Espacio confinado: LOTO, gases medidos, vigía y rescate listos.
3
Nadie bajo el distribuidor
Izaje solo con grúa de 50 t; ± 5 m de la proyección libre.
4
Sin purga no se enciende
Purga y prueba de flama antes de cada encendido de quemadores.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Curva de curado y precalentamiento, espesor del revestimiento y casco < 100 °C con C-15 · Prueba de asiento, presión de gas y centrado de la SEN ± 5 mm con el OEM