## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · OPERACIÓN · MO-CC1-03
Arranque de colada
Abrir olla y distribuidor y llenar el molde sin fugas ni explosiones, con nivel automático y rampa de velocidad
24 h
teoría (S-13 / S-12)
120 h
OJT · 10 arranques
5
pasos críticos ★
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Zona roja libre
2
Olla abierta
3
Distribuidor ≥ 500 mm
4
Molde en 40–60 s
5
Automático a 0.3
6
Rampa a 1.2 m/min
Para: S-13 Operador de Plataforma · S-12 Operador de Púlpito · S-14 Ayudante de Colada · S-09 Grúa de Colada · S-11 Muestrero · C-06
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Abrir olla y distribuidor y llenar el molde sin fugas ni explosiones, con nivel automático y rampa de velocidad. Principio rector: Si la zona roja no está libre o la olla no abre en el tiempo, el arranque no sigue. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Nivel de apertura, tiempo de llenado, velocidad de arranque y rampa con el OEM · Altura de puertos de la SEN sobre la chatarra y argón de sello del tubo protector

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, arrancas estable y sin nadie expuesto
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Asegurar la zona de exclusión
Nadie a ≤ 10 m del molde, distribuidor y torreta salvo S-12, S-13, S-14 y C-06; nadie bajo el molde ni en segmentos 1–3.
Abrir la olla y llenar el distribuidor
Olla abierta libre o lanceada máx. 2 intentos en ≤ 5 min; distribuidor a ≥ 500 mm y SH de 25–35 °C.
Llenar el molde y pasar a automático
Llenado de cabeza a menisco −60 mm en 40–60 s; nivel automático y extracción a 0.3 m/min.
Llevar la máquina a estado estable
Rampa ≤ 0.2 m/min por min hasta 1.2 m/min; zona levantada 10 min después de la velocidad nominal.
POR QUÉ IMPORTA
En el arranque hay acero líquido en el molde sin cáscara formada, la barra falsa recibe el primer impacto y el personal está cerca del molde. Una fuga por la cabeza, una gota de agua o una rampa muy rápida pueden terminar en breakout, explosión o quemaduras mortales.
Si la zona roja no está libre o la olla no abre en el tiempo, el arranque no sigue.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-06 dirige y decide abortar; S-13 y S-12 ejecutan
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en el arranque | RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua | Dirige el arranque; verifica la zona de exclusión; decide abortar | A
S-13 Operador de Plataforma | Tubo protector, olla, lanceado, distribuidor y apertura del tapón | R
S-12 Operador de Púlpito | Nivel automático, velocidad, rampa, oscilación y enfriamiento; vigila BOP | R
S-14 Ayudante de Colada | Polvo de arranque y de molde; observa el molde; apoyo en plataforma | R
S-09 Operador de Grúa de Colada | Coloca la olla llena en la torreta | R
S-11 Muestrero | Toma la muestra de producto del distribuidor | R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC | Consulta en desviaciones de temperatura, química o arranque | C
C-04 Jefe de Turno | Informado de arranques abortados o incidentes | I
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
El arranque es la etapa de mayor riesgo de la colada
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Zona roja
Barreras, conteo y sirena ≥ 30 s
Olla a colada
Torreta gira; tubo protector con Ar
Abrir olla
Libre o lanceo: 2 intentos, ≤ 5 min
Distribuidor
≥ 500 mm (≈ 18 t); SH 25–35 °C
Abrir tapón
Molde lleno a −60 mm en 40–60 s
Polvo de arranque
Al cubrir los puertos de la SEN
Automático
Nivel automático; extracción 0.3 m/min
Rampa
≤ 0.2 m/min por min hasta 1.2 m/min
Estado estable
Zona levantada 10 min después
PRINCIPIO DEL PROCESO
Dos puntos de decisión detienen el arranque: la olla que no abre y la temperatura fuera de rango.
Si la zona roja no está libre o la olla no abre en el tiempo, el arranque no sigue.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
El molde se llena en 40–60 s y la rampa es gradual
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc1-arranque-barra-falsa.svg.
5
LECTURA
Con el distribuidor a ≥ 500 mm se abre el tapón y el molde se llena en 40–60 s.
Al llegar a menisco −60 mm el nivel pasa a automático y la extracción arranca a 0.3 m/min.
La rampa de ≤ 0.2 m/min por minuto deja crecer la cáscara hasta 1.2 m/min.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
No se abre el tapón con menos de 400 mm
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc1-distribuidor.svg.
6
LECTURA
El tapón se abre con 500 mm en el distribuidor (≈ 18 t), rango 450–600 mm.
El flux de cobertura se agrega al cubrir la boca del tubo, en capa de 50–100 mm.
Después del arranque el nivel sube a 1,000 mm (900–1,100 mm).
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Torreta, tapón y nivel deben responder antes de abrir
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Torreta de ollas | Soporta, gira y pesa las ollas | Tipo mariposa, 2 brazos | Frenos y giro; pesaje en cero
Olla de 150 t | Contiene el acero tratado en LF | Válvula deslizante; arena de cromita | T y química de envío registradas
Tubo protector | Protege el chorro de reoxidación | Sello de argón; sumergido | Precalentado; junta nueva
Barra tapón | Regula el flujo al molde | Argón 3–8 NL/min | Modo manual y automático listos
Lanza de oxígeno | Abre la olla si no abre libre | Tubo de lanza; O₂ regulado | Lanzas secas; regulador inspeccionado
Sensor de nivel | Controla el nivel con el tapón | ± 3 mm; alarma ± 8 mm | Calibrado (MO-CC1-02)
Polvos de arranque y molde | Aíslan y lubrican el menisco | Tipo por grado (C-08) | Sacos secos, cerrados, identificados
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta.

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Sobrecalentamiento, llenado y rampa definen el arranque
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Parámetro | Objetivo | Rango | Alarma | Acción
T distribuidor, 1.ª colada | Líquidus + 30 °C | Líquidus + 25 a + 35 | < + 20 o > + 40 °C | C-08 decide / máx. 0.8 m/min
Peso de acero en olla | 150 t | 145–155 t | < 140 t | Ajustar plan de secuencia
Nivel para abrir tapón | 500 mm (≈ 18 t) | 450–600 mm | < 400 mm | Esperar; no abrir
Apertura olla → 500 mm | 3 min | 2–4 min | > 5 min | Revisar apertura y T
Llenado del molde | 50 s | 40–60 s | < 30 s o > 90 s | Ajustar tapón / C-06 evalúa
Velocidad de arranque | 0.3 m/min | 0.2–0.4 m/min | — | —
Rampa de velocidad | 0.2 m/min por min | 0.1–0.2 | > 0.25 | Reducir la pendiente
Argón de barra tapón | 4 NL/min | 3–8 NL/min | > 8 o sin flujo | Pinholes / revisar línea
POR CONFIRMAR Líquidus bajo C al Al ≈ 1,525 °C. Apertura, llenado, velocidad de arranque, rampa y argón de sello: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Líquidus bajo C al Al ≈ 1,525 °C. Apertura, llenado, velocidad de arranque, rampa y argón de sello: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Zona roja, lanceado y agua de molde protegen la vida
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ Zona roja de arranque
≤ 10 m de molde, distribuidor y torreta, y todo bajo la máquina; solo S-12, S-13, S-14 y C-06. Sirena ≥ 30 s antes.
★ Todo seco antes del tapón
Verificación final de humedad en molde, cabeza, herramientas y polvo; lanzas y herramientas secas o precalentadas.
★ Lanceado controlado
Lanza seca, EPP aluminizado completo, posición lateral, un operador certificado con vigía; máx. 2 intentos.
★ Agua de molde
Agua de emergencia automática en ≤ 15 s; si no entra: cierra tapón y olla y evacúa.
EPP OBLIGATORIO
Careta con filtro IR, chamarra y polainas aluminizadas
Ropa FR y guantes aluminizados o de carnaza larga
Botas con metatarsal de desprendimiento rápido
Protección auditiva y detector personal de O₂/CO
Lanceado: aluminizado completo con capucha
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
06 · SEGURIDAD
Bajo la máquina la zona es roja durante el arranque
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-zonas-exclusion-nave.svg.
10
LECTURA
Roja ≤ 10 m de molde, distribuidor y torreta; amarilla de 10 a 20 m.
Plataforma inferior, segmentos 1–3 y cámara de rociado quedan sin personas.
Solo C-06 levanta la zona, 10 min después de la velocidad nominal.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 11
07 · CALIDAD
El planchón de arranque se inspecciona al 100 %
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
11
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Sobrecalentamiento | 1.ª colada 25–35 °C; luego 20–30 °C | Termopar a 3–5 min y a mitad | Segregación, breakout o congelamiento
Nivel al pasar a automático | ± 3 mm en ≤ 2 min | Tendencia de nivel | Inclusiones de polvo, grietas
Reoxidación del chorro | Tubo protector sellado con Ar | Visual | Inclusiones de Al₂O₃, clogging
Muestra de producto | 1 por colada, a mitad | Lanza de muestra | Química fuera de especificación
Planchón de arranque | Marcado e inspeccionado 100 % | Tracking automático | Inclusiones, grietas de cabeza
Un SH alto da segregación y riesgo de breakout; uno bajo congela la SEN. Se mide a los 3–5 min.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; cinco no admiten error (1/3)
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
1 | Confirma máquina lista | Lista previa firmada (MO-CC1-02); distribuidor en posición y SEN ≥ 1,000 °C | Firmas completas | C-06
★ 2 | Establece la zona roja | Barreras; nadie a ≤ 10 m de molde, distribuidor y torreta salvo equipo de arranque; nadie bajo el molde | Confirmación de C-06 | C-06 / S-13
3 | Revisa datos y recibe olla | Grado, peso 145–155 t, T y química del LF; S-09 baja la olla; nadie bajo la carga | Olla asentada | S-12 / S-09
4 | Gira la torreta | Alarma sonora; zona de giro despejada | Olla sobre distribuidor | S-13
5 | Baja SEN y pon el tubo | SEN centrada ± 5 mm, puertos ≈ 100–150 mm sobre la chatarra [Validar con OEM]; tubo con junta y Ar | Tubo sellado | S-13
6 | Abre la olla | Abre la válvula deslizante al 100 % | Flujo libre (meta ≥ 98 %) | S-13
★ 7 | Si no abre: lancea o aborta | Retira el tubo, lancea desde un costado, máx. 2 intentos en ≤ 5 min; si no abre, aborta e informa | Olla abierta o fuera | S-13 / C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; cinco no admiten error (2/3)
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
8 | Llena el distribuidor | Tapón cerrado; al cubrir la boca del tubo agrega flux de cobertura en capa de 50–100 mm | ≥ 500 mm en 2–4 min | S-13
9 | Mide la temperatura | Termopar del lado del tapón | Líquidus + 25 a + 35 °C | S-13
10 | Confirma el arranque | S-12 confirma oscilación, agua de molde nominal y extracción en espera; C-06 da la orden | Orden verbal | C-06 / S-12
★ 11 | Abre el tapón | Apertura manual progresiva; vigila el chorro y el nivel | Molde lleno en 40–60 s | S-13
12 | Agrega polvo de arranque | Cuando el acero cubre los puertos de la SEN (≈ 50 mm arriba); capa uniforme | Menisco cubierto | S-14
★ 13 | Pasa a automático | En menisco −60 mm: nivel automático, extracción 0.3 m/min, oscilación y secundario en automático | ± 3 mm en ≤ 2 min | S-12
14 | Aplica la rampa | ≤ 0.2 m/min por min hasta 1.2 m/min; polvo normal, capa 8–15 mm; distribuidor a 1,000 mm | Sin alarmas BOP | S-12 / S-13
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; cinco no admiten error (3/3)
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
14
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 15 | Levanta la zona roja | 10 min después de la velocidad nominal y sin alarmas | Autorización de C-06 | C-06
16 | Desconecta y registra | Barra falsa a almacenamiento; despunte de cabeza (MO-CC1-08); tiempos, T, pesos y eventos | Hoja de colada completa | S-12 / S-16
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 15
09 · CONDICIONES ANORMALES
Acero bajo el molde: cierra el tapón y nadie se acerca
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
15
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Olla no abre libre | Lancea; máx. 2 intentos o 5 min; si no, aborta | C-06, S-08
Acero bajo el molde | Cierra el tapón de inmediato; detén extracción; nadie se acerca | C-06, C-04
Llenado > 90 s | Abre más el tapón; si el molde forma costra, aborta | C-06, C-08
Rebose del molde al llenar | Cierra el tapón; no arranques extracción con acero sobre la placa | C-06
Alarma BOP en la rampa | El sistema baja a 0.3–0.5 m/min; mantén hasta normalizar | C-06, C-08
Breakout en el arranque | Cierra tapón y olla, detén y evacúa (MO-CC1-04 §9) | C-04, C-06, C-16
T < líquidus + 20 °C (1.ª colada) | Riesgo de congelar la SEN: C-08 decide subir velocidad o cerrar | C-08
Falla de agua de molde | Emergencia ≤ 15 s; si no entra: cierra tapón y olla, detén y evacúa | C-04, C-12
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
16
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-13 Operador de Plataforma | U | 24 h | 120 h / 10 arranques | 24 meses
S-12 Operador de Púlpito | U | 24 h | 120 h / 10 arranques + simulador | 24 meses
S-14 Ayudante de Colada | U | 12 h | 60 h / 8 arranques | 24 meses
C-06 Supervisor de CC | O (evaluador) | 16 h + evaluador | 10 arranques dirigidos | 24 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Establece y confirma la zona de exclusión bajo el molde antes de abrir la olla
Lancea con EPP completo, desde un costado, con máximo 2 intentos
Abre el tapón y llena el molde en 40–60 s sin rebose
Pasa a nivel automático en −60 mm y arranca a 0.3 m/min
No levanta la zona de exclusión antes de 10 min a velocidad nominal
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 17
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
17
1
Teoría
24 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
120 h / 10 arranques
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 18
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MO-CC1-03 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
18
PREGUNTA 1
¿Con qué nivel mínimo en el distribuidor se abre el tapón?
a) ≈ 200 mm
b) ≈ 500 mm
c) ≈ 1,100 mm
PREGUNTA 2
¿En cuánto tiempo se llena el molde de la cabeza al menisco −60 mm?
a) 10–20 s
b) 40–60 s
c) 2–3 min
PREGUNTA 3
Ves acero bajo el molde durante el llenado. ¿Qué haces primero?
a) Subir la velocidad
b) Cerrar el tapón de inmediato
c) Agregar más polvo
PREGUNTA 4
¿Cuál es la rampa máxima de velocidad después del arranque?
a) 0.2 m/min por minuto
b) 0.5 m/min por minuto
c) 1.0 m/min por minuto
PREGUNTA 5
¿Cuándo se levanta la zona de exclusión del arranque?
a) Al abrir el tapón
b) Al pasar a automático
c) 10 min después de velocidad nominal
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) ≈ 500 mm — Objetivo 500 mm (≈ 18 t), rango 450–600 mm; con menos de 400 mm no se abre. 2) b) 40–60 s — < 30 s salpica y deja cáscara débil; > 90 s arriesga cabeza fría y C-06 evalúa abortar. 3) b) Cerrar el tapón de inmediato — Fuga por la cabeza: cierra el tapón, detén la extracción, nadie se acerca y C-06 evalúa. 4) a) 0.2 m/min por minuto — Una rampa rápida no deja crecer la cáscara: riesgo de sticker y breakout. Alarma > 0.25. 5) c) 10 min después de velocidad nominal — Solo con autorización de C-06, 10 min después de la velocidad nominal y sin alarmas. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 19
11 · CIERRE
Reglas del arranque que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
19
1
Nadie bajo el molde en el arranque
Zona roja con barreras, conteo y sirena; solo C-06 la levanta.
2
Lanceo: dos intentos, cinco minutos
Si la olla no abre, se aborta el arranque.
3
Acero fuera del molde: tapón cerrado
Fuga o rebose: cierra el tapón y detén la extracción.
4
Rampa gradual, siempre
≤ 0.2 m/min por minuto hasta la velocidad nominal.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Nivel de apertura, tiempo de llenado, velocidad de arranque y rampa con el OEM · Altura de puertos de la SEN sobre la chatarra y argón de sello del tubo protector