## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · OPERACIÓN · MO-CC1-04
Colada en estado estable
Mantener nivel ± 3 mm, velocidad por sobrecalentamiento y ancho, agua y polvo en rango, y responder bien a cada alarma
40 h
teoría (S-12)
240 h
OJT + simulador de emergencias
2+5
pasos ★ + respuestas ★ (§9)
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Zona bajo molde libre
2
Nivel ± 3 mm
3
Velocidad por SH
4
Agua y polvo en rango
5
Alarma: respuesta
6
Registro
Para: S-12 Operador de Púlpito · S-13 Operador de Plataforma · S-14 Ayudante de Colada · S-11 Muestrero · C-06 · C-08
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Mantener nivel ± 3 mm, velocidad por sobrecalentamiento y ancho, agua y polvo en rango, y responder bien a cada alarma. Principio rector: Nadie bajo el molde, y ante agua en el molde o breakout, el tapón se cierra primero. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Tabla velocidad–SH–ancho, reparto de agua por zona, ley de oscilación y lógica del BOP con el OEM · Respuesta a falla de oscilación e ingreso de agua de máquina en breakout según OEM

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, mantienes la colada estable y segura
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Mantener nivel y velocidad
Nivel de molde ± 3 mm; velocidad 0.8–1.6 m/min según la tabla velocidad–SH–ancho; cambios ≤ 0.1 m/min por minuto.
Cuidar agua, polvo y enfriamiento
Agua de molde ≥ 95 % y ΔT 6–9 °C; capa líquida 8–15 mm; secundario según modelo; enderezado HSLA ≥ 900 °C.
Responder a sticker y breakout
Sticker: 0.3–0.5 m/min ≥ 30 s y rampa ≤ 0.2. Breakout: tapón, extracción, olla, evacuación y conteo.
Mantener la exclusión bajo el molde
Zona de exclusión bajo el molde y segmentos 1–3 toda la colada; agua de emergencia en ≤ 15 s.
POR QUÉ IMPORTA
En estado estable salen ≈ 2.8 t/min de acero (1,300 mm a 1.2 m/min) con una cáscara de solo 15–20 mm a la salida del molde. Un sticker mal atendido termina en breakout; una fuga de agua en el molde, en explosión. Y cada desviación de nivel, agua o temperatura se vuelve un defecto en el planchón.
Nadie bajo el molde, y ante agua en el molde o breakout, el tapón se cierra primero.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-08 fija los parámetros; C-06 decide en el turno
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en la colada | RACI
C-08 Ingeniero de Proceso de CC | Dueño de tablas de velocidad, agua, oscilación y polvo; analiza BOP | A
C-06 Supervisor de Colada Continua | Dirige el turno; decide ante anormales; autoriza acceso bajo el molde | A (turno)
S-12 Operador de Púlpito | Velocidad, nivel, enfriamiento, oscilación, BOP, alarmas y registros | R
S-13 Operador de Plataforma | Nivel y temperatura del distribuidor, argón, flux, muestras, olla | R
S-14 Ayudante de Colada | Polvo de molde, capa líquida, observación del menisco, costras | R
S-11 Muestrero | Muestras de producto | R
S-21 Instrumentista | Fallas de sensor de nivel, termopares BOP y medidores de agua | C
C-09 Metalurgista de Producto | Recibe planchones con eventos para disposición (MO-CC1-09) | I
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
La rutina se repite; la alarma cambia la respuesta
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Zona libre
Nadie bajo el molde ni en segmentos 1–3
Revisar HMI
Nivel, agua, secundario, BOP, emergencia
Medir SH
3 por olla; objetivo 20–30 °C
Ajustar velocidad
Tabla velocidad–SH–ancho; máx. 1.6
Distribuidor
900–1,100 mm; flux sin ojos de acero
Polvo de molde
Capa líquida 8–15 mm; 0.3–0.5 kg/t
Vigilar
Agua, secundario, enderezado, tapón
Atender alarma
Sticker, nivel, agua, clogging, breakout
Registrar
Hoja de colada y eventos por planchón
PRINCIPIO DEL PROCESO
A 1.6 m/min la punta del cráter llega a ≈ 29 m de 32 m de máquina: por eso es la velocidad máxima.
Nadie bajo el molde, y ante agua en el molde o breakout, el tapón se cierra primero.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
El molde forma la cáscara: nivel, agua y polvo mandan
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc1-molde-nivel.svg.
5
LECTURA
El menisco va ≈ 100 mm bajo el borde; el sensor lo mantiene a ± 3 mm con alarma a ± 8 mm.
Caras anchas ≈ 4,200 L/min y angostas ≈ 450 L/min; ΔT 6–9 °C, alarma > 11 °C o caudal < 90 %.
Los termopares BOP en 3 filas detectan el sticker cuando la subida de temperatura se propaga hacia abajo.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
Diez zonas de agua terminan la solidificación
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc1-perfil-maquina.svg.
6
LECTURA
Fuera del molde, 10 zonas aire–agua enfrían el planchón: 0.8–1.2 L/kg según el grado.
Bajo C al Al usa ≈ 1.1 L/kg; HSLA y peritécticos ≈ 0.85 L/kg.
En el enderezado el HSLA debe llegar a ≥ 900 °C para evitar grietas transversales.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Nivel, agua de molde y BOP sostienen la colada
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Lazo de nivel | Mantiene el menisco con el tapón | Eddy current + PID; ± 3 mm | Señal estable; calibración vigente
Agua de molde | Enfría las placas | ≈ 4,200 / 450 L/min; ΔT 6–9 °C | Caudal y ΔT con alarmas activas
Agua de emergencia | Respaldo del agua de molde | Torre + diésel; ≤ 15 s | ★ Estado listo en HMI
Oscilador hidráulico | Despega la cáscara | 120–200 cpm; carrera 4–8 mm | Frecuencia y carrera según tabla
Secundario y modelo | Solidifica el planchón | 10 zonas; 0.8–1.2 L/kg | Modelo activo; tabla de respaldo
BOP | Predice stickers | Termopares en 3 filas | Termopares con lectura
Polvo de molde | Aísla, lubrica, absorbe inclusiones | 0.3–0.5 kg/t; capa 8–15 mm | Tipo por grado; sacos secos
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta.

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Nivel, sobrecalentamiento y agua definen la velocidad
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Parámetro | Objetivo | Rango | Alarma | Acción
Nivel de molde | 0 mm | ± 3 mm | ± 8 mm | Ver pérdida de nivel
Velocidad de colada | 1.2 m/min | 0.8–1.6 m/min | > 1.6 m/min | Respetar tabla velocidad–SH
Sobrecalentamiento | 25 °C | 20–30 °C | < 15 o > 35 °C | Tabla; > 40: máx. 0.8 m/min
Nivel del distribuidor | 1,000 mm | 900–1,100 mm | < 900 o > 1,250 mm | Subir flujo / cerrar olla
Argón de barra tapón | 4–5 NL/min | 3–8 NL/min | > 8 NL/min | No exceder: pinholes
Agua de molde | 7.5 °C; 4,200 L/min | ΔT 6–9 °C; ± 5 % | ΔT > 11 °C o < 90 % | Bajar a 0.8 m/min
Capa líquida de polvo | 10–12 mm | 8–15 mm | < 6 o > 18 mm | Agregar / reducir polvo
Enderezado (HSLA) | ≥ 920 °C | ≥ 900 °C | < 880 °C | Reducir agua Z6–Z8
POR CONFIRMAR Con SH < 15 °C no se baja la velocidad: se congela la SEN. Tabla velocidad–SH–ancho, reparto de agua y oscilación: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Con SH < 15 °C no se baja la velocidad: se congela la SEN. Tabla velocidad–SH–ancho, reparto de agua y oscilación: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Breakout y agua en el molde: los riesgos que matan
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ Zona de exclusión bajo el molde
Permanente bajo el molde y segmentos 1–3; acceso solo con autorización de C-06 y la máquina a velocidad reducida.
★ Agua de emergencia ≤ 15 s
Si falla el agua de molde y la emergencia no entra: cierra tapón y olla, detén y evacúa.
★ Agua en el molde
Vapor, reventones o gotas en el menisco: cierra el tapón de inmediato, detén, evacúa la plataforma y no reanudes.
★ Plataforma de molde
Zona roja ≤ 3 m del molde: solo S-13 y S-14 con aluminizado seco; herramientas y polvo secos.
EPP OBLIGATORIO
Careta IR, chamarra aluminizada y ropa FR
Guantes y botas con metatarsal
Respirador P100 al agregar polvo de molde
Protección auditiva y detector de O₂/CO
Hidratación y pausas por estrés térmico
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
06 · SEGURIDAD
En una emergencia, primero te proteges y das alarma
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-emergencia-arbol-decision.svg.
10
LECTURA
Sal a zona verde o refugio en ≤ 30 s; no regreses por herramientas.
Da la alarma por botón y radio: lugar, tipo de evento y personas.
Ante breakout: tapón, extracción, olla, evacuación y conteo de personal.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 11
07 · CALIDAD
Cada evento de proceso queda marcado en el planchón
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
11
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Nivel de molde | ± 3 mm; eventos > ± 8 mm marcados | Continuo, nivel 2 | Inclusiones de polvo, grietas
Sobrecalentamiento | 20–30 °C | 3 mediciones por colada | Segregación central / clogging
Capa líquida y consumo de polvo | 8–15 mm; 0.3–0.5 kg/t | 1 medición y consumo por colada | Stickers, grietas, depresiones
Simetría de agua de molde | ΔT 6–9 °C; diferencia ≤ 1.5 °C | Continuo, nivel 2 | Grietas longitudinales, depresiones
Enderezado (HSLA) | ≥ 900 °C | Pirómetro continuo | Grietas transversales y de esquina
Eventos por planchón | Marcado automático | Tracking en MES | Inspección especial (MO-CC1-09)
Un planchón con evento de nivel, sticker, SEN o cambio de olla va a inspección especial con C-09.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos de rutina; dos no admiten error (1/3)
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Verifica la zona de exclusión | Al inicio del turno y tras cada evento: barreras y nadie bajo el molde | Zona despejada | C-06 / S-14
2 | Revisa el HMI | Nivel, velocidad, agua de molde, enfriamiento, oscilación, BOP, agua de emergencia lista | Todo en verde | S-12
3 | Mide temperatura | A los 5 min de abrir cada olla, a mitad y 10 min antes del final | SH 20–30 °C | S-13
4 | Ajusta la velocidad | Aplica la tabla velocidad–SH–ancho; cambios ≤ 0.1 m/min por minuto | Dentro de tabla | S-12
5 | Cuida el distribuidor | Nivel 900–1,100 mm con la válvula de la olla; flux siempre cubriendo, sin acero visible | Sin ojos de acero | S-13
6 | Agrega polvo de molde | Poco y seguido: capa negra uniforme; sin zonas rojas; no tapar la SEN | Superficie negra | S-14
7 | Mide la capa líquida | Método de alambres a 1/4 del ancho, lado fijo y móvil, lejos de la SEN | 8–15 mm | S-14
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos de rutina; dos no admiten error (2/3)
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
8 | Retira costras del menisco | Con herramienta seca, sin perturbar el nivel; solo si el rim > 10 mm | Menisco libre | S-14
9 | Vigila el agua de molde | Caudal ≥ 95 %, ΔT 6–9 °C, diferencia entre anchas ≤ 1.5 °C | En rango | S-12
10 | Vigila el secundario | Modelo activo; caudal = consigna ± 5 % por zona; aire 2.5–4 bar | En rango | S-12
11 | Vigila el enderezado (HSLA) | Pirómetro en el enderezado | ≥ 900 °C | S-12
12 | Vigila la posición del tapón | Tendencia estable ± 5 %; subida sostenida = clogging (MO-CC1-06) | Estable | S-12
13 | Toma la muestra | A mitad de colada, del distribuidor | Muestra identificada | S-11 / S-13
★ 14 | Atiende las alarmas BOP | Baja a 0.3–0.5 m/min, mantén ≥ 30 s y recupera con rampa ≤ 0.2 m/min por minuto | Sin breakout | S-12
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos de rutina; dos no admiten error (3/3)
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
14
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
15 | Varía la inmersión de SEN | Cada 2 h, ± 10 mm dentro de 120–160 mm [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] | Inmersión en rango | S-13
16 | Ajusta ancho y registra | Ancho en caliente a ≤ 1.0 m/min y marca transición; registra T, pesos, polvo, capa y eventos | Hoja de colada completa | S-12 / S-13
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 15
09 · CONDICIONES ANORMALES
Ante sticker, baja; ante breakout, cierra y evacúa
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
15
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Alarma BOP de sticker | ★ Baja a 0.3–0.5 m/min ≥ 30 s; rampa ≤ 0.2; sin cambios bruscos | C-06; C-08 si ≥ 2
Breakout | ★ Tapón, extracción, olla; evacúa y cuenta; nadie se acerca sin C-06 | C-04, C-06, C-16
Pérdida de nivel (± 8 mm) | Tapón manual a 0.8 m/min; si en 5 min no se recupera, cierre | C-06, S-21
Rebose del molde | Cierra el tapón; baja velocidad; si sale acero, evacúa y detén | C-06, C-04
Clogging (tapón sube > 10 %) | Argón en pasos de 1 NL/min hasta 8; prepara cambio de SEN | C-06, C-08, C-07
ΔT > 11 °C o caudal < 90 % | Baja la velocidad a 0.8 m/min; revisa; avisa a S-21 | C-06, C-12
Falla de agua de molde o apagón | ★ Emergencia ≤ 15 s; si no entra: cierra tapón y olla, detén y evacúa | C-04, C-06, C-12
Agua en el molde (vapor, gotas) | ★ Cierra el tapón de inmediato; detén; evacúa; no reanudes | C-04, C-06, C-11
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U con simulador de emergencias
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
16
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-12 Operador de Púlpito | U | 40 h | 240 h + simulador | 24 meses
S-13 Operador de Plataforma | U | 24 h | 160 h | 24 meses
S-14 Ayudante de Colada | U | 16 h | 120 h | 24 meses
C-06 Supervisor de CC | O (evaluador) | 24 h + evaluador | — | 24 meses
C-08 Ingeniero de Proceso de CC | O | 40 h | — | 24 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Mantiene y verifica la zona de exclusión bajo el molde
Responde a sticker: 0.3–0.5 m/min, espera ≥ 30 s, rampa ≤ 0.2 m/min por minuto
Responde a breakout en orden: tapón, extracción, olla, evacuación
Verifica agua de emergencia en ≤ 15 s y sabe qué hacer si no entra
Ante agua en el molde cierra el tapón de inmediato
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 17
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
17
1
Teoría
40 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
240 h + simulador
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 18
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MO-CC1-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
18
PREGUNTA 1
¿Por qué no se debe colar a más de 1.6 m/min?
a) Se gasta más polvo
b) El cráter sale de la máquina
c) Se sobrecalienta el molde
PREGUNTA 2
Salta una alarma BOP de sticker. ¿Qué pasa con la velocidad?
a) Sube a 1.6 m/min
b) Baja a 0.3–0.5 m/min ≥ 30 s
c) Se detiene la máquina
PREGUNTA 3
El SH baja a 12 °C. ¿Qué haces con la velocidad?
a) No la bajas y avisas a C-08
b) La bajas a 0.8 m/min
c) Detienes la máquina
PREGUNTA 4
¿Qué indica que la barra tapón suba de forma sostenida más de 10 %?
a) Falta argón en la olla
b) Clogging de la SEN
c) Nivel de molde alto
PREGUNTA 5
Ves gotas y reventones en el menisco. ¿Qué haces primero?
a) Agregar polvo
b) Cerrar el tapón de inmediato
c) Bajar la velocidad a 0.8
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) El cráter sale de la máquina — A 1.6 m/min la punta del cráter llega a ≈ 29 m de ≈ 32 m de longitud metalúrgica. 2) b) Baja a 0.3–0.5 m/min ≥ 30 s — Se mantiene baja ≥ 30 s o hasta normalizar y se recupera con rampa ≤ 0.2 m/min por minuto. 3) a) No la bajas y avisas a C-08 — Bajar la velocidad enfría más el distribuidor y congela la SEN; si baja de 10 °C se prepara el cierre. 4) b) Clogging de la SEN — Al₂O₃ depositada en la SEN: sube argón en pasos de 1 NL/min hasta 8 y prepara cambio de SEN. 5) b) Cerrar el tapón de inmediato — Es agua en el molde: riesgo de explosión. Tapón cerrado, detener, evacuar la plataforma y no reanudar. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 19
11 · CIERRE
Reglas de la colada que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
19
1
Nadie bajo el molde en colada
Zona de exclusión bajo el molde y segmentos 1–3; acceso solo con C-06.
2
Agua en el molde: tapón cerrado
Vapor, reventones o gotas: cierra, detén, evacúa y no reanudes.
3
Breakout: tapón, extracción, olla
Después evacúa y cuenta; nadie regresa sin autorización de C-06.
4
Nunca más de 1.6 m/min
Respeta la tabla velocidad–SH–ancho; con SH < 15 °C no bajes.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Tabla velocidad–SH–ancho, reparto de agua por zona, ley de oscilación y lógica del BOP con el OEM · Respuesta a falla de oscilación e ingreso de agua de máquina en breakout según OEM