## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · OPERACIÓN · MO-CC1-07
Fin de secuencia
Terminar la secuencia sin escoria en el molde, sin breakout de la cola y con nadie expuesto al metal líquido
8 h
teoría (S-13 / S-12)
6
cierres de secuencia en OJT
6
pasos críticos ★
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Última olla
2
Drenar por nivel
3
Tapón a 400 mm
4
Tapado 3–5 min
5
Cola a 0.3 m/min
6
Despunte y LOTO
Para: S-13 Operador de Plataforma · S-12 Operador de Púlpito · S-14 Ayudante · S-16 Corte · S-09 Grúa de Colada · C-06
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Terminar la secuencia sin escoria en el molde, sin breakout de la cola y con nadie expuesto al metal líquido. Principio rector: El tapón se cierra a 400 mm, la cola se saca despacio y nunca se echa agua sobre acero líquido. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Nivel de cierre del distribuidor, tiempo de tapado y velocidad de salida de cola con el OEM · Apagado de zonas, despunte de cola y cierre de emergencia del distribuidor

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, cierras la secuencia sin escoria ni fuga
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Drenar sin arrastrar escoria
Última olla cerrada con ≤ 4 t; velocidad por nivel (0.9, 0.6, 0.4 m/min); tapón cerrado a 400 mm, nunca menos.
Tapar y sacar la cola
Línea detenida 3–5 min con agua y oscilación; 0.3 m/min el primer metro; salida a ≈ 1.0 m/min.
Mantener la exclusión
Zona bajo el molde activa todo el cierre; C-06 la reconfirma antes de extraer y la levanta tras el segmento 3.
Decidir un cierre no planeado
Breakout, fuga de agua, rebose o falla de agua u oscilación: cerrar de inmediato sin esperar 400 mm.
POR QUÉ IMPORTA
Al final de la secuencia el distribuidor se vacía y aparece el vórtice que lleva escoria al molde. La cola sale con una cáscara delgada: si se extrae rápido o sin tapar, hay breakout. Y una sola gota de agua sobre la cola líquida puede causar una explosión.
El tapón se cierra a 400 mm, la cola se saca despacio y nunca se echa agua sobre acero líquido.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-06 decide el cierre; S-13 y S-12 lo ejecutan
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en el cierre | RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua | Decide el cierre planeado o de emergencia; dirige la salida de cola | A
S-13 Operador de Plataforma | Cierre de olla y tapón; retiro del distribuidor; nivel | R
S-12 Operador de Púlpito | Velocidad por nivel, detención, salida de cola y modo de enfriamiento | R
S-14 Ayudante de Colada | Limpia la superficie de la cola en el molde; observa | R
S-16 Operador de Corte y Marcado | Corta el último planchón y despunta la cola | R
S-09 Operador de Grúa de Colada | Retira la última olla | R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC | Parámetros de salida de cola; análisis de cierres no planeados | C
C-04 Jefe de Turno | Informado del cierre y sus causas | I
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
La cola es la parte más débil: se saca despacio
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Última olla
Aviso a todos; cierre con ≤ 4 t
Drenar
800 → 0.9; 700 → 0.6; 600 → 0.4 m/min
Cerrar tapón
A 400 mm (≈ 14 t), nunca menos
Detener
Agua de molde y oscilación encendidas
Limpiar y tapar
Herramienta seca; 3–5 min sin agua
Extraer cola
0.3 m/min el primer metro
Salida
Rampa a ≈ 1.0 m/min; zonas se apagan
Cortar y bloquear
Despunte 500–1,000 mm; LOTO
PRINCIPIO DEL PROCESO
En un cierre no planeado se cierran olla y tapón de inmediato y se aplica MO-CC1-04 §9.
El tapón se cierra a 400 mm, la cola se saca despacio y nunca se echa agua sobre acero líquido.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Bajo 400 mm el vórtice arrastra escoria al molde
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc1-distribuidor.svg.
5
LECTURA
El tapón se cierra con 400 mm (≈ 14 t) en el distribuidor.
Debajo de 400 mm se forma un vórtice que arrastra escoria y flux al molde.
El distribuidor con residuo se lleva a la fosa seca por una ruta despejada.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
La cola recorre ≈ 32 m hasta el oxicorte
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc1-perfil-maquina.svg.
6
LECTURA
El primer metro (dentro del molde) sale a 0.3 m/min: es el tramo más débil.
La exclusión bajo el molde sigue hasta que la cola pasa el segmento 3.
Las zonas de enfriamiento se apagan por tracking para no sobreenfriar.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Pesaje, tapón y modo cola deciden un cierre limpio
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Detector de escoria / pesaje | Cierre oportuno de la última olla | Peso residual 2–5 t | Señal disponible
Pesaje del distribuidor | Nivel de cierre | 400 mm ≈ 14 t [Validar con OEM] | Calibrado
Barra tapón | Cierre final | Cierre total | Sin fuga al cerrar
Modo salida de cola (nivel 2) | Velocidad y apagado de zonas | Tracking de la cola | Activo
Herramientas de molde | Retiro de escoria de la cola | Secas, precalentadas | ★ Inspeccionadas
Oxicorte | Corte final y despunte | O₂ + gas natural | Listo
Fosa del distribuidor | Recibe el distribuidor con residuo | Seca | Inspeccionada
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Nivel de cierre, tapado y velocidad definen la cola
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Parámetro | Objetivo | Rango | Alarma | Acción
Peso residual última olla | 3–4 t | 2–5 t | Escoria en el chorro | Cerrar de inmediato
Nivel para cerrar tapón | 400 mm (≈ 14 t) | 400–450 mm | < 400 mm | Cerrar de inmediato
SH final | ≥ 15 °C | ≥ 15 °C | < 15 °C | No bajar velocidad; avisar C-08
Tapado de cola | 4 min | 3–5 min | > 8 min | Riesgo de pegado; C-06
Agua de molde | Nominal | ≥ 95 % | < 90 % | MO-CC1-04 §9
Extracción inicial | 0.3 m/min | 0.2–0.4 m/min | — | Hasta ≈ 1 m fuera del molde
Salida de cola | 1.0 m/min | 0.8–1.2 m/min | > 1.2 m/min | Riesgo de abombamiento
Despunte de cola | 800 mm | 500–1,000 mm | Rechupe visible | Aumentar hasta zona sana
POR CONFIRMAR Agua de molde ≥ 10 min después de la salida de la cola. Nivel de cierre, tapado, velocidades y despunte: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Agua de molde ≥ 10 min después de la salida de la cola. Nivel de cierre, tapado, velocidades y despunte: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Breakout de cola y agua sobre acero: riesgo mortal
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ Exclusión bajo el molde
Activa sin interrupción desde la colada estable; C-06 la reconfirma antes de extraer y dura hasta que la cola pase el segmento 3.
★ Nunca agua sobre la cola
Prohibido echar agua sobre la cola líquida; herramientas secas; solo práctica aprobada por OEM.
★ Cierre a 400 mm
No bajar de 400 mm: el vórtice arrastra escoria y provoca salpicaduras en el molde.
★ Cargas y traslados
Olla con residuo: nadie bajo la carga. Distribuidor con ≈ 14 t: ruta despejada y fosa seca.
EPP OBLIGATORIO
Aluminizado completo y careta IR (S-13, S-14)
Ropa FR, guantes y botas con metatarsal
Protección auditiva y detector de O₂/CO
Oxicorte (S-16): careta sombra 5 y guantes
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
06 · SEGURIDAD
Con la cola fuera, la máquina se bloquea
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-loto-puntos-cc.svg.
10
LECTURA
Solo se entra a inspeccionar con la cola fuera y la máquina detenida.
Se bloquean accionamientos, agua secundaria y oxicorte antes de entrar.
Cada trabajador pone su candado personal en la caja grupal.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 11
07 · CALIDAD
El despunte de cola llega hasta zona sana
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
11
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Escoria en el último planchón | Sin inclusiones macro | Cierre a 400 mm; inspección | Despunte mayor o rechazo
Despunte de cola | Hasta zona sana | Visual en el corte | Rechupe o porosidad
Últimos planchones | Marcados fin de secuencia | Tracking en MES | Inspección especial (MO-CC1-09)
Temperatura del último tramo | SH ≥ 15 °C hasta el cierre | Termopar | Congelamiento en SEN
Si hubo escoria en el molde al final, se aumenta el despunte y el planchón se marca para C-09.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; seis no admiten error (1/3)
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
1 | Anuncia y cierra la olla | Aviso de última olla por radio a todos; cierra al primer signo de escoria o ≤ 4 t; retira el tubo | Olla cerrada | C-06 / S-13
★ 2 | Retira la olla | Giro de torreta y S-09 la lleva a escorial; nadie bajo la carga | Olla fuera | S-13 / S-09
3 | Drena el distribuidor | Baja velocidad: 800 mm → 0.9; 700 mm → 0.6; 600 mm → 0.4 m/min | Nivel de molde ± 3 mm | S-12
4 | Mide la temperatura final | A ≈ 600 mm del distribuidor | SH ≥ 15 °C | S-13
★ 5 | Cierra el tapón | A 400 mm del distribuidor, no menos | Cerrado sin fuga | S-13
6 | Detén y retira distribuidor | Velocidad 0; agua de molde y oscilación encendidas; modo cola; distribuidor a fosa | Distribuidor fuera | S-12 / S-13
★ 7 | Reconfirma la exclusión | Por radio y visual: nadie bajo el molde ni en segmentos 1–3 antes de extraer la cola | Confirmación de C-06 | C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; seis no admiten error (2/3)
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Limpia la cola en el molde | Retira escoria y polvo con herramienta seca, sin romper la cáscara | Superficie limpia | S-14
★ 9 | Tapa la cola | Espera 3–5 min con la línea detenida; no eches agua sobre acero líquido | Costra superior formada | S-14 / S-12
★ 10 | Extrae la cola del molde | 0.3 m/min hasta que la cola salga del molde (≈ 1 m) | Sin alarma BOP ni fuga | S-12
11 | Sube a velocidad de salida | Rampa ≤ 0.2 m/min por minuto hasta ≈ 1.0 m/min; zonas se apagan al paso de la cola | Sin abombamiento | S-12
12 | Levanta la exclusión | Cuando la cola pase el segmento 3 | Autorización de C-06 | C-06
13 | Mantén el agua de molde | ≥ 10 min después de la salida de la cola; luego según OEM | Registro | S-12
14 | Corta el último planchón | Longitud según programa; despunte de cola 500–1,000 mm hasta zona sana | Corte sano | S-16
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; seis no admiten error (3/3)
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
14
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
15 | Bloquea e inspecciona | LOTO (MS-ACE-02); rodillos, boquillas, molde y restos de acero | Reporte para MO-CC1-02 | S-14 / C-06
16 | Registra la secuencia | Coladas, t, causa del cierre, residuos, vida de distribuidor y SEN | Hoja de secuencia | S-12
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 15
09 · CONDICIONES ANORMALES
Fuga al extraer la cola: detén y evacúa
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
15
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Escoria en el molde al final | Cierra el tapón; aumenta el despunte; marca el planchón | C-06, C-09
Fuga al extraer la cola | ★ Detén la línea; evacúa; respuesta a breakout (MO-CC1-04 §9) | C-04, C-06, C-16
La cola no se mueve (pegada) | Mantén oscilación; par gradual según OEM; sin O₂ sin autorización | C-06, C-08
Tapón no cierra completo | Cierre de emergencia del distribuidor (subirlo) según OEM | C-06
Zona de enfriamiento no se apaga | Apaga manual la zona; evita sobreenfriar | S-12
Cola abombada entre rodillos | Baja la velocidad; revisa el agua | C-08
Falla de agua de molde en tapado | Agua de emergencia ≤ 15 s; si no entra, evacúa | C-04, C-12
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
16
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-13 Operador de Plataforma | U | 8 h | 6 cierres de secuencia | 24 meses
S-12 Operador de Púlpito | U | 8 h | 6 cierres (1 no planeado en simulador) | 24 meses
S-14 Ayudante de Colada | U | 6 h | 6 cierres | 24 meses
C-06 Supervisor de CC | O (evaluador) | 8 h + evaluador | — | 24 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Cierra el tapón a 400 mm, nunca por debajo
Mantiene la exclusión bajo el molde todo el cierre y la reconfirma antes de extraer la cola
Retira la olla sin nadie bajo la carga
Limpia la cola con herramienta seca y no echa agua sobre el acero líquido
Extrae el primer metro a 0.3 m/min
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 17
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
17
1
Teoría
8 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
6 cierres de secuencia
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 18
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MO-CC1-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
18
PREGUNTA 1
¿A qué nivel del distribuidor se cierra el tapón al final de la secuencia?
a) 200 mm
b) 400 mm
c) 700 mm
PREGUNTA 2
¿Cuánto tiempo se tapa la cola con la línea detenida?
a) 30 s
b) 3–5 min
c) 15 min
PREGUNTA 3
¿A qué velocidad se extrae el primer metro de la cola?
a) 0.3 m/min
b) 1.0 m/min
c) 1.6 m/min
PREGUNTA 4
¿Se puede echar agua sobre la cola líquida para acelerar el tapado?
a) Sí, con manguera
b) Sí, poca cantidad
c) No, nunca
PREGUNTA 5
Hay breakout durante la colada. ¿Esperas a 400 mm para cerrar?
a) Sí, siempre
b) No, se cierra de inmediato
c) Solo si lo pide LF
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) 400 mm — 400 mm (≈ 14 t), nunca menos: debajo se forma un vórtice que arrastra escoria al molde. 2) b) 3–5 min — 3–5 min para formar la costra superior; más de 8 min arriesga que la cola se pegue. 3) a) 0.3 m/min — Dentro del molde la cola es el tramo más débil; luego rampa ≤ 0.2 hasta ≈ 1.0 m/min. 4) c) No, nunca — Agua sobre acero líquido es explosión de vapor; solo práctica aprobada por el OEM. 5) b) No, se cierra de inmediato — Breakout, fuga de agua, rebose o falla de agua u oscilación: cierre inmediato de olla y tapón. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 19
11 · CIERRE
Reglas del cierre que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
19
1
Tapón cerrado a 400 mm
Nunca por debajo: el vórtice arrastra escoria al molde.
2
Nunca agua sobre la cola
Herramientas secas; agua sobre acero líquido = explosión (MS-ACE-03).
3
Nadie bajo el molde en el cierre
La exclusión se levanta solo cuando la cola pasa el segmento 3.
4
La cola sale despacio
0.3 m/min el primer metro; salida máxima 1.2 m/min.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Nivel de cierre del distribuidor, tiempo de tapado y velocidad de salida de cola con el OEM · Apagado de zonas, despunte de cola y cierre de emergencia del distribuidor