## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · OPERACIÓN · MO-CC1-08
Corte y marcado
Cortar a 8–11 m ± 15 mm, marcar sin error y apilar sin accidentes con la grúa de 45 t con tenaza
16 h
teoría (S-16 / S-17)
80 h
OJT supervisado
4
pasos críticos ★
12–24
meses de vigencia (izaje 12)
1
Oxicorte verificado
2
Corte a escuadra
3
Peso y medida
4
ID = MES
5
Grúa de 45 t
6
Pila ≤ 2.5 m
Para: S-16 Operador de Corte y Marcado · S-17 Mesa de Enfriamiento y Despacho · Grúa de producto 45 t (hoy S-17) · C-06
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Cortar a 8–11 m ± 15 mm, marcar sin error y apilar sin accidentes con la grúa de 45 t con tenaza. Principio rector: Si la grúa no es de 45 t con tenaza o la ID no coincide con el MES, el planchón no se mueve. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Peso de la tenaza ≤ 12 t, presiones y velocidad de oxicorte y factor de contracción con el OEM · Altura de pila con C-16, formato de ID [Supuesto] y desbarbadora instalada

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, cortas, marcas y apilas sin errores
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Cortar a la medida
Longitud fría 8–11 m ± 15 mm; corte en caliente × ≈ 1.013; escuadra ≤ 5 mm; despuntes de cabeza y cola.
Marcar sin error
ID 100 % legible e igual al MES: CC1 + colada + número de planchón; remarcar y retener si no coincide.
Separar por destino
Con evento a inspección; HSLA y sensibles a enfriamiento lento ≥ 48 h sin agua; normal a pila o carga caliente.
Izar y apilar seguro
Grúa de 45 t con tenaza para todo planchón; nadie bajo la carga ni a ± 5 m; pila ≤ 2.5 m con calzas.
POR QUÉ IMPORTA
Un planchón de hasta 32.8 t a 800–1,000 °C cuelga de una tenaza sobre el patio. La grúa equivocada o una persona bajo la carga es una fatalidad. Y un planchón mal medido o mal marcado pierde su trazabilidad: se retiene, se rechaza en Laminación o llega un defecto al cliente.
Si la grúa no es de 45 t con tenaza o la ID no coincide con el MES, el planchón no se mueve.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
S-16 corta y marca; S-17 pesa, separa y apila
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en corte y apilado | RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua | Asegura programa de corte y trazabilidad; autoriza cortes manuales | A
S-16 Operador de Corte y Marcado | Longitudes, oxicorte, despuntes, muestras, marcado e ID | R
S-17 Mesa de Enfriamiento y Despacho | Transferencia, pesaje, apilado, enfriamiento lento y despacho | R
Operador de grúa de producto (45 t) | Izaje con tenaza (propuesta S-27; hoy lo cubre S-17) | R
S-18 Inspector de Calidad | Recibe planchones para inspección y retiene los con evento | C
S-12 Operador de Púlpito | Envía datos de colada y eventos al tracking | C
C-09 Metalurgista de Producto | Define enfriamiento lento o retención | C
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
Cada planchón sale con destino según su estado
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Programa
Longitudes por orden; mínimo recorte
Oxicorte
2 sopletes, de bordes a centro
Verificar corte
Pasante; escuadra ≤ 5 mm
Pesar y medir
Real vs. teórico ≤ 2 %
Marcar
ID legible e igual al MES
Separar
Evento, enfriamiento lento o normal
Izar y apilar
45 t con tenaza; pila ≤ 2.5 m
MES y despacho
Solo planchones liberados
PRINCIPIO DEL PROCESO
Peso teórico = 0.23 × ancho × largo × 7.85: de 13.0 t (900 mm × 8 m) a 32.8 t (1,650 mm × 11 m).
Si la grúa no es de 45 t con tenaza o la ID no coincide con el MES, el planchón no se mueve.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
El oxicorte viaja con el planchón a la salida
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc1-perfil-maquina.svg.
5
LECTURA
El planchón sale del segmento 14 como tira continua hacia el oxicorte.
La máquina de oxicorte se sujeta al planchón y viaja con él mientras corta.
La mesa de salida lleva cada planchón de 8–11 m a pesaje, marcado y transferencia.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Planchón de hasta 32.8 t: solo grúa de 45 t con tenaza
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
6
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Rueda de medición / encoder | Mide la longitud | ≤ 5 mm; calibración mensual | Calibración vigente
Máquina de oxicorte | Corta el planchón | O₂ + gas natural; 2 sopletes | ★ Arrestaflamas y retención
Báscula de planchones | Peso real | ≥ 40 t; ± 0.1 % [Validar] | Calibrada
Máquina de marcado | Identifica el planchón | Pintura o estampado de alta T | Prueba al inicio del turno
Mesa y carro de transferencia | Mueven el planchón | Guardas y paros de emergencia | Prueba de paro
Grúas de producto | Apilan y cargan | 2 × 45 t con tenaza | ★ Planchón + tenaza ≤ 45 t
Patio de pilas | Enfría y almacena | Pilas separadas por colada | Piso firme, calzas, señalización
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 7
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Longitud, peso e identificación definen la entrega
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Parámetro | Objetivo | Rango | Alarma | Acción
Longitud pedida (frío) | Según orden | 8–11 m | Fuera de 8–11 m | No cortar; consultar a C-06
Tolerancia de longitud | 0 mm | ± 15 mm | > ± 15 mm | Recalibrar encoder; marcar
Escuadra del corte | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm | > 10 mm | Revisar sopletes
Velocidad de corte | 300 mm/min | 250–350 mm/min | Corte incompleto | Limpiar boquilla; revisar O₂
Despunte de cabeza | 400 mm | 300–500 mm | Restos de barra falsa | Aumentar despunte
Peso del planchón | Teórico | 13.0–32.8 t | Diferencia > 2 % | Revisar medición y báscula
Carga en gancho (45 t) | Planchón + tenaza | ≤ 45 t | > 45 t | No izar; revisar peso
Altura de pila | ≤ 2.5 m | — | > 2.5 m | Nueva pila
POR CONFIRMAR Contracción ≈ 1.013, presiones, velocidad de corte, despuntes, tenaza ≤ 12 t y enfriamiento ≥ 48 h: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]; pila con C-16.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Contracción ≈ 1.013, presiones, velocidad de corte, despuntes, tenaza ≤ 12 t y enfriamiento ≥ 48 h: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]; pila con C-16.

## Slide 8
06 · SEGURIDAD
Carga suspendida y oxicorte: dos riesgos críticos
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
8
★ Grúa correcta para planchón
Siempre grúa de 45 t con tenaza (13.0–32.8 t + tenaza ≤ 45 t). La de 25 t y la de 50 t no se usan para planchón.
★ Nadie bajo la carga
Zona de exclusión ± 5 m de la proyección y entre pilas durante el izaje (MS-ACE-04, NOM-006).
★ Oxicorte seguro
Arrestaflamas y válvulas de retención; revisión de fugas; ropa sin grasa (NOM-027).
★ LOTO en mesa y oxicorte
Bloquear mesa, carro y oxicorte para cambiar boquillas o retirar planchones atorados (MS-ACE-02).
EPP OBLIGATORIO
Careta o lentes sombra 5 para oxicorte (S-16)
Casco, ropa FR, guantes y botas con metatarsal
Protección auditiva y respirador para humos
Chaleco de alta visibilidad en patio (S-17, grúa)
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Bajo la trayectoria de la grúa nadie camina
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-zonas-exclusion-nave.svg.
9
LECTURA
La proyección de la carga ± 5 m es zona de exclusión durante el izaje.
Entre pilas no hay nadie mientras la grúa mueve un planchón.
Las pilas ≤ 2.5 m, con calzas y alineadas, evitan caídas de planchón.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 10
07 · CALIDAD
Sin ID legible e igual al MES, el planchón se retiene
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
10
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Longitud | Pedida ± 15 mm (frío) | Encoder; 1 por colada en pila | Rechazo en Laminación
Escuadra y calidad del corte | ≤ 5 mm; sin rebaba | Visual, cada planchón | Daño en horno de recalentamiento
Identificación | 100 % legible e igual al MES | Visual, cada planchón | Pérdida de trazabilidad: retención
Planchones con evento | 100 % separados | Tracking | Defecto que llega al cliente
Grados sensibles | Enfriamiento lento, sin agua | Registro de pila | Grietas por tensión térmica
Formato de ID [Supuesto]: 1-AAAAAA-NN = CC1, número de colada y número de planchón (01 = cabeza).
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; cuatro no admiten error (1/3)
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
1 | Revisa el programa de corte | Longitudes por orden; ajuste final de la secuencia para minimizar recortes | Programa cargado | S-16
★ 2 | Verifica el oxicorte | Presiones de O₂ y gas; arrestaflamas; prueba de flama; boquillas limpias | Flama estable | S-16
3 | Prueba el marcado | Marca de prueba en placa | Legible | S-16
4 | Despunta la cabeza | Inicio de secuencia, tras desconectar la barra falsa: 300–500 mm | Cabeza sana | S-16
5 | Corta cada planchón | Automático: sujeción, viaje sincronizado, 2 sopletes de bordes a centro | Corte completo | S-16
6 | Verifica el corte | Corte pasante, sin puentes | Escuadra ≤ 5 mm | S-16
7 | Corta muestras y desbarba | Rebanada transversal según plan de C-09 si toca; retira rebabas | Sin rebaba | S-16
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; cuatro no admiten error (2/3)
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
8 | Pesa y mide | Compara con el peso teórico 0.23 × ancho × largo × 7.85 | Diferencia ≤ 2 % | S-17
★ 9 | Marca el planchón | ID en la cara indicada; confírmala contra el MES | Legible y correcta | S-16
10 | Separa por destino | Con evento a inspección; sensible a enfriamiento lento; normal a pila o carga caliente | Destino correcto en MES | S-17
★ 11 | Verifica grúa y peso | Peso del MES vs. capacidad neta: grúa de 45 t con tenaza, nunca la de 25 t ni la de 50 t | Grúa adecuada | S-17 / grúa
★ 12 | Apila | Calzas alineadas; pila ≤ 2.5 m; una colada por pila si es posible; nadie bajo la carga | Pila estable | S-17 / grúa
13 | Cubre el enfriamiento lento | Grados sensibles ≥ 48 h cubiertos; registra la hora | Registro | S-17
14 | Actualiza el MES | Ubicación de pila y estado: liberado o retenido | MES al día | S-17
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; cuatro no admiten error (3/3)
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
15 | Despunta la cola | Fin de secuencia: 500–1,000 mm hasta zona sana | Cola sana | S-16
16 | Despacha | Solo planchones liberados por inspección (MO-CC1-09) | Lista de despacho | S-17
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
09 · CONDICIONES ANORMALES
Grúa equivocada: no se iza
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
14
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Corte incompleto (puente) | Detén la mesa; recorte manual con permiso de trabajo en caliente | C-06
Retroceso de flama | Cierra O₂ y gas; revisa arrestaflamas; no reencender sin revisión | C-06, S-21
Fuga de O₂ o gas | Cierra válvulas; ventila; prohibida la flama | C-06, C-16
Longitud fuera de tolerancia | Recalibra el encoder; marca los planchones afectados | C-06, C-09
Marcado ilegible o ID ≠ MES | Remarca manual; corrige el MES; retén hasta verificar | C-06, S-18
Planchón atorado en la mesa | Detén; LOTO antes de intervenir | C-06, S-19
Grúa de 25 t o de 50 t asignada | No izar; usa una grúa de 45 t con tenaza | C-06
Falla del oxicorte en colada | Baja la velocidad de colada; corte manual autorizado; si no, cierre | C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
15
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-16 Operador de Corte y Marcado | U | 16 h | 80 h | 24 meses
S-17 Mesa de Enfriamiento y Despacho | U | 16 h | 80 h | 24 meses; izaje 12
Grúa de producto (hoy S-17) | U | Curso de grúa (NOM-006) | Según MS-ACE-04 | 12 meses
C-06 Supervisor de CC | O (evaluador) | 4 h + evaluador | — | 24 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Verifica arrestaflamas, presiones y fugas antes de cortar
Confirma que la ID marcada coincide con el MES
Compara el peso del planchón con la capacidad neta de la grúa antes del izaje
Apila con calzas, ≤ 2.5 m y sin personas bajo la carga
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
16
1
Teoría
16 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
80 h
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 17
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MO-CC1-08 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
17
PREGUNTA 1
¿Qué grúa se usa para mover un planchón de CC1?
a) La de 25 t con electroimán
b) La de 45 t con tenaza
c) La de 50 t de distribuidores
PREGUNTA 2
¿Por qué se corta el planchón más largo en caliente?
a) Por el kerf del soplete
b) Porque se contrae al enfriar
c) Para dejar muestra
PREGUNTA 3
La ID marcada no coincide con el MES. ¿Qué haces?
a) Lo mandas a despacho
b) Remarcas, corriges MES y retienes
c) Lo dejas para el siguiente turno
PREGUNTA 4
¿Cuál es la altura máxima de una pila de planchones?
a) 1.5 m
b) 2.5 m
c) 4.0 m
PREGUNTA 5
¿Cómo se enfría un planchón HSLA o con evento de grietas?
a) Con agua en la mesa
b) Lento, en pila cubierta
c) Al aire con ventilador
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) La de 45 t con tenaza — Planchón de 13.0–32.8 t + tenaza ≤ 45 t. La de 25 t es de CC2 y la de 50 t es para distribuidores, segmentos y moldes. 2) b) Porque se contrae al enfriar — El acero se contrae: el nivel 2 corta a longitud fría × ≈ 1.013 para cumplir ± 15 mm en frío. 3) b) Remarcas, corriges MES y retienes — Sin trazabilidad el planchón no se libera: remarca manual, corrige el MES y retén hasta verificar. 4) b) 2.5 m — Pila ≤ 2.5 m con calzas alineadas; si se pasa, se abre una pila nueva. 5) b) Lento, en pila cubierta — ≥ 48 h en pila cubierta hasta < 300 °C; prohibido el agua: provoca grietas por tensión térmica. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 18
11 · CIERRE
Reglas del corte y apilado que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
18
1
Planchón solo con grúa de 45 t
Con tenaza; nunca la de 25 t ni la de 50 t.
2
Nadie bajo la carga ni entre pilas
± 5 m de la proyección durante todo el izaje.
3
ID igual al MES o se retiene
Sin trazabilidad el planchón no se despacha.
4
HSLA nunca se enfría con agua
Enfriamiento lento en pila cubierta ≥ 48 h.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Peso de la tenaza ≤ 12 t, presiones y velocidad de oxicorte y factor de contracción con el OEM · Altura de pila con C-16, formato de ID [Supuesto] y desbarbadora instalada