## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · OPERACIÓN · MO-CC1-09
Inspección de planchón
Que ningún planchón defectuoso llegue a Laminación sin disposición: detectar, medir, decidir y retroalimentar
32 h
teoría (S-18)
160 h
OJT · 300 planchones
3
pasos críticos ★
≥ 90%
concordancia con el catálogo
1
Condición segura
2
ID = MES
3
Visual y dimensional
4
Clasificar
5
Escarpear o decidir
6
Liberar y retroalimentar
Para: S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado · Escarpador · S-11 Muestrero / Analista · S-17 Mesa · C-09
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Que ningún planchón defectuoso llegue a Laminación sin disposición: detectar, medir, decidir y retroalimentar. Principio rector: Ningún planchón con evento se libera sin inspección, y ninguno se despacha sin disposición en el MES. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Criterios de aceptación, profundidades, clases de segregación y tolerancias con el OEM y Laminación · Asignación del escarpador en CAT-ACE-001 y metas de tasas de escarpeo, degradación y rechazo [Supuesto]

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, clasificas y dispones cada planchón
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Inspeccionar con seguridad
Solo con el planchón asentado, la grúa fuera y nadie junto al volteador durante movimientos.
Detectar y medir
Caras, cantos, esquinas y extremos; espesor 230 ± 3 mm, abultamiento ≤ 3 mm, cuña ≤ 2 mm; profundidad con galga.
Disponer correctamente
Aceptar, escarpear (≤ 5 mm), degradar (decide C-09) o rechazar; espesor final tras escarpeo ≥ 220 mm.
Retroalimentar al proceso
Registro en MES, Pareto y SPC; aviso inmediato a CC1 ante defectos repetidos para corregir la causa.
POR QUÉ IMPORTA
El inspector es la última barrera antes de Laminación y de clientes automotrices y de tubería. Un planchón mal liberado se convierte en reclamo; uno mal rechazado, en pérdida de rendimiento. Y cada defecto bien clasificado le dice a CC1 qué variable del proceso corregir.
Ningún planchón con evento se libera sin inspección, y ninguno se despacha sin disposición en el MES.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
S-18 inspecciona y dispone; C-09 decide la degradación
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en la inspección | RACI
C-09 Metalurgista de Producto | Dueño de criterios; decide degradación y rechazo; analiza tendencias | A
S-18 Inspector de Calidad | Visual y dimensional, clasificación, marcado, registro y re-inspección | R
S-11 Muestrero / Analista | Prepara y ataca muestras (macroataque / Baumann) | R
S-17 Mesa de Enfriamiento y Despacho | Mueve, voltea y separa planchones; ejecuta la disposición física | R
Escarpador [Supuesto] | Escarpeo manual con O₂ (S-18 o contratista REPSE) | R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC | Recibe la retroalimentación y corrige el proceso | C
C-06 Supervisor de Colada Continua | Informado de defectos por turno | I
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
Todo planchón con evento se retiene y revisa al 100 %
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Lista del turno
IDs, grado, eventos y retenciones
Condición segura
Asentado, grúa fuera, pila estable
Inspección
Estándar o reforzada si hay evento
Medir
Dimensiones y profundidad de defectos
Clasificar
Aceptar, escarpear, degradar, rechazar
Escarpear
3–5 mm por pasada; final ≥ 220 mm
Re-inspeccionar
Sin defecto remanente o rechazo
MES y tendencias
Liberar o retener; Pareto a C-08
PRINCIPIO DEL PROCESO
Eventos que retienen: nivel ± 8 mm, sticker, SEN, unión, arranque, fin, transición y SH > 35 °C.
Ningún planchón con evento se libera sin inspección, y ninguno se despacha sin disposición en el MES.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Cada defecto tiene una causa en el proceso
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc1-defectos-planchon.svg.
5
LECTURA
Grieta longitudinal: peritéctico, nivel inestable, polvo o flujo asimétrico; escarpeo o rechazo según profundidad.
Grieta transversal en HSLA: enderezado a 700–900 °C y marcas profundas.
Segregación central: SH alto, abultamiento o gap fuera en la punta del cráter; se califica por macroataque.
Abultamiento ≤ 3 mm y cuña ≤ 2 mm; la romboidad no aplica a planchón.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Luz, galga y volteador hacen confiable la inspección
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
6
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Área de inspección y volteador | Acceso a las 4 caras | Planchones hasta 33 t [Validar] | ★ Enclavamientos y exclusión
Iluminación | Detección visual | ≥ 1,000 lux [Validar con C-16] | Medición con luxómetro
Calibrador, cinta, regla, escuadra | Dimensional | Calibrados | Certificado vigente
Galga de profundidad | Profundidad de defectos | Resolución 0.1 mm | Calibrada
Pirómetro de contacto o IR | T antes de inspección o escarpeo | 0–1,000 °C | Calibrado
Equipo de escarpeo (O₂ + gas) | Remueve defectos superficiales | Soplete de escarpeo | Arrestaflamas, mangueras, válvulas
Laboratorio de macroataque | Calidad interna | Ácido caliente o Baumann | Ventilación y EPP químico
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 7
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Espesor, abultamiento y cuña delatan la máquina
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Parámetro | Objetivo | Rango | Alarma | Acción
Espesor | 230 mm | 227–233 mm | Fuera de ± 3 mm | Rechazo o degradación; C-08
Abultamiento | ≤ 1 mm | ≤ 3 mm | > 3 mm | Degradar o rechazar; C-08
Cuña (lado A − lado B) | ≤ 1 mm | ≤ 2 mm | > 2 mm | C-08 revisa segmentos
Ancho | Pedido | −5 / +15 mm | Fuera | Rechazo o reasignar (C-09)
Longitud | Pedida | ± 15 mm | Fuera | Recorte o reasignación
Sable (camber) | ≤ 10 mm en 10 m | ≤ 15 mm | > 15 mm | Rechazo o reasignación
Escarpeo por pasada | 3–5 mm | ≤ 10 mm por cara | Final < 220 mm | No escarpear más; C-09
Escarpeo de HSLA con Nb | ≥ 150 °C | ≥ 150 °C | < 150 °C | No escarpear en frío
POR CONFIRMAR Superficial ≤ 5 mm se escarpa; > 10 mm o grieta > 1 m se rechaza. Criterios, clases y tolerancias: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] y Laminación.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Superficial ≤ 5 mm se escarpa; > 10 mm o grieta > 1 m se rechaza. Criterios, clases y tolerancias: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] y Laminación.

## Slide 8
06 · SEGURIDAD
Pilas, volteador y escarpeo: los riesgos del inspector
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
8
★ Planchón asentado, grúa fuera
Nadie entre pilas ni junto al volteador durante movimientos; inspección solo con el planchón asentado (MS-ACE-04).
★ Escarpeo con permiso
Permiso de trabajo en caliente, arrestaflamas, área sin combustibles y EPP de escarpeo (NOM-027).
★ Humos y ácidos
Extracción o respirador para humos metálicos; macroataque en campana con regadera y lavaojos.
★ Superficies y tránsito
Medir temperatura antes de tocar; usar escaleras y plataformas; no brincar entre planchones.
EPP OBLIGATORIO
Casco, lentes, ropa FR y chaleco de alta visibilidad
Guantes y botas con metatarsal
Escarpeo: careta sombra 5–6, cuero o aluminizado
Escarpeo: doble protección auditiva y respirador
Laboratorio: careta, guantes y mandil químico
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
El EPP cambia entre inspección, escarpeo y laboratorio
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-epp-acería.svg.
9
LECTURA
En pilas, la ropa FR, las botas con metatarsal y el chaleco son la base.
El escarpeo supera 100 dB(A): tapones más orejeras.
En el laboratorio se agrega protección química contra ácidos.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 10
07 · CALIDAD
Las tasas de escarpeo y rechazo miden el proceso
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
10
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Planchones con evento | 100 % antes de liberar | MES bloquea el despacho | Defecto al cliente
Concordancia entre inspectores | ≥ 90 % [Supuesto] | Prueba trimestral | Liberación errónea
Tasa de escarpeo | ≤ 5 % [Supuesto] | SPC semanal | Costo y rendimiento
Tasa de degradación | ≤ 1 % [Supuesto] | SPC semanal | Pérdida de margen
Tasa de rechazo | ≤ 0.3 % [Supuesto] | SPC semanal | Pérdida de rendimiento
Cpk de espesor y ancho | ≥ 1.33 | Mensual | Variación dimensional
Grieta longitudinal: revisar nivel, polvo, ΔT y SEN. Segregación: SH y gap en la punta del cráter.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; tres no admiten error (1/3)
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
1 | Revisa la lista de planchones | En el MES: IDs, grado, eventos y retenciones | Lista del turno | S-18
★ 2 | Confirma condición segura | Planchón asentado, grúa fuera de la zona, pila estable | Confirmado con S-17 | S-18
3 | Verifica la ID | Marcado legible e igual al MES | Coincide | S-18
4 | Inspecciona la cara superior | Recorrido completo con luz: grietas, depresiones, inclusiones, poros, marcas profundas | Defectos marcados | S-18
5 | Revisa cantos y extremos | Grietas de esquina, rechupe en extremos, rebaba | Registrado | S-18
★ 6 | Inspecciona la cara inferior | Volteo según frecuencia; nadie junto al volteador | Registrado | S-17 / S-18
7 | Mide dimensiones | Espesor 3 puntos por extremo; ancho cabeza, centro y cola; largo, sable y escuadra | Dentro de tabla | S-18
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; tres no admiten error (2/3)
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
8 | Mide la profundidad | Galga o escarpeo de prueba | Profundidad registrada | S-18
9 | Clasifica y dispone | Aplica la tabla de disposición: aceptar, escarpear, degradar o rechazar | Disposición en MES | S-18
★ 10 | Escarpea (si aplica) | Permiso de trabajo en caliente; 3–5 mm por pasada; ≤ 10 mm por cara; final ≥ 220 mm | Defecto eliminado | Escarpador
11 | Re-inspecciona | Tras escarpear, sin defecto remanente | Liberado o rechazo | S-18
12 | Solicita la degradación | Envía evidencia (foto, medida, macro) a C-09 | Decisión documentada | S-18 / C-09
13 | Toma muestras internas | Rebanada según frecuencia; S-11 prepara macroataque o Baumann | Segregación clasificada | S-11 / C-09
14 | Marca la disposición | Código de colores en el planchón | Coincide con MES | S-18
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; tres no admiten error (3/3)
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
15 | Libera o retiene en MES | Solo planchones liberados pueden despacharse | MES actualizado | S-18
16 | Reporta tendencias | Resumen de turno a C-06 y semanal a C-08 (Pareto de defectos) | Reporte emitido | C-09
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
09 · CONDICIONES ANORMALES
Dos grietas longitudinales seguidas: retén la colada
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
14
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
≥ 2 grietas longitudinales seguidas | Retén la colada completa; avisa de inmediato a CC1 | C-06, C-08, C-09
Grietas transversales en HSLA | Retén; revisa la temperatura de enderezado | C-08, C-09
Espesor fuera de tolerancia | Retén; C-08 solicita medición de gap (MM-CC-02) | C-08, C-11
Ancho fuera de tolerancia | Retén; avisa a CC1 para verificar el ancho | C-06, C-09
Segregación central sobre límite | Degradar; análisis de SH y gap | C-08, C-09
ID ilegible o duplicada | Retén hasta identificar por colada y posición | C-06, C-09
Defecto tras 2 pasadas de escarpeo | Rechazo | C-09
Planchón inestable en pila | Aléjate; avisa a la grúa | S-17, C-16
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U con prueba de concordancia
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
15
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-18 Inspector de Calidad | U | 32 h | 160 h / 300 planchones | 24 meses
Escarpador | U | 16 h | 40 h | 24 meses
S-11 Muestrero / Analista | U | 16 h | 20 muestras | 24 meses
C-09 Metalurgista de Producto | O (evaluador) | 24 h | — | 24 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Inspecciona solo con el planchón asentado y la grúa o el volteador fuera de su zona
Clasifica correctamente 10 casos del catálogo fotográfico (≥ 9 correctos)
Escarpea con permiso y arrestaflamas: 3–5 mm por pasada y espesor final ≥ 220 mm
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
16
1
Teoría
32 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
160 h / 300 planchones
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 17
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MO-CC1-09 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
17
PREGUNTA 1
Una grieta longitudinal mide 4 mm de profundidad. ¿Qué disposición aplica?
a) Aceptar
b) Escarpear y re-inspeccionar
c) Rechazar
PREGUNTA 2
¿Cuál es el espesor mínimo del planchón después de escarpear?
a) 200 mm
b) 220 mm
c) 227 mm
PREGUNTA 3
¿Qué causa típica tienen las grietas transversales en HSLA?
a) Enderezado a 700–900 °C
b) Argón alto en el tapón
c) Oxicorte lento
PREGUNTA 4
¿Quién decide degradar un planchón a un grado menos exigente?
a) El inspector S-18
b) El metalurgista C-09
c) El supervisor C-06
PREGUNTA 5
Salen 2 planchones seguidos con grieta longitudinal. ¿Qué haces?
a) Escarpear y seguir
b) Retener la colada y avisar a CC1
c) Esperar al reporte semanal
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) Escarpear y re-inspeccionar — ≤ 5 mm se escarpa (1–2 pasadas); 5–10 mm solo con autorización de C-09; > 10 mm o > 1 m se rechaza. 2) b) 220 mm — 3–5 mm por pasada, ≤ 10 mm por cara y espesor final ≥ 220 mm, con transición suave. 3) a) Enderezado a 700–900 °C — HSLA con Nb/V/N enderezado en la zona de baja ductilidad y marcas de oscilación profundas. 4) b) El metalurgista C-09 — S-18 envía evidencia (foto, medida, macro); la decisión documentada es de C-09. 5) b) Retener la colada y avisar a CC1 — Es una señal de proceso (nivel, polvo, SEN, peritéctico): retén la colada completa y avisa de inmediato. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 18
11 · CIERRE
Reglas de la inspección que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
18
1
Sin planchón asentado no hay inspección
Grúa fuera; nadie entre pilas ni junto al volteador.
2
Sin permiso no hay escarpeo
Trabajo en caliente, arrestaflamas y EPP de escarpeo.
3
Con evento se inspecciona al 100 %
El MES bloquea el despacho hasta la disposición.
4
Defecto repetido: aviso inmediato
Retén y avisa a CC1 para corregir la causa en línea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Criterios de aceptación, profundidades, clases de segregación y tolerancias con el OEM y Laminación · Asignación del escarpador en CAT-ACE-001 y metas de tasas de escarpeo, degradación y rechazo [Supuesto]