## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · OPERACIÓN · MO-CC2-06
Cambio de buza y cierre
Cambiar la buza en ≤ 2 s sin perder la línea y cerrar en ≤ 10 s una línea que se vuelve peligrosa
8 h
teoría (S-13 / S-14)
15
cambios de buza supervisados
7
pasos críticos ★
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Velocidad = síntoma
2
Buza caliente y Ø
3
Posición segura
4
Un solo empuje
5
Placa ciega ≤ 10 s
6
Registro
Para: S-13 Plataforma · S-14 Ayudante · S-12 Púlpito · S-15 Preparador · C-06
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Cambiar la buza en ≤ 2 s sin perder la línea y cerrar en ≤ 10 s una línea que se vuelve peligrosa. Principio rector: Si una línea se vuelve peligrosa, ciérrala de inmediato con placa ciega. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Tiempo de empuje, temperatura de buzas y vida de buza con el OEM / C-08 · Taponeo: presión 30–60 s, largo de varilla y mango de tenazas · Marca B de la palanquilla del cambio, zona de exclusión de 3 m y simulacro trimestral (C-16)

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, cambias una buza sin perder la línea
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Detectar la buza gastada
Más de 3.5 m/min (erosión) o menos de 2.3 m/min (taponamiento); diferencia > 0.4 m/min; vida 8–12 h.
Usar la buza correcta
Mismo Ø de la orden (160 × 160: 20–24 mm), ≥ 900 °C y en el carril ≤ 30 s después de salir del horno.
Cambiar sin exponerse
Del lado contrario a la expulsión; un solo empuje continuo en ≤ 2 s.
Cerrar a tiempo
Placa ciega en ≤ 10 s; tapón con varilla como respaldo; ante breakout, detener la extracción.
POR QUÉ IMPORTA
La buza de ZrO₂ se erosiona o se tapa y la línea te avisa con la velocidad. El cambio rápido corta el chorro 1–2 s; si el mecanismo se detiene a medias, el acero se derrama. Una línea con desbordamiento, breakout o sin agua se vuelve peligrosa en segundos.
Si una línea se vuelve peligrosa, ciérrala de inmediato con placa ciega.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
S-13 empuja, S-14 trae la buza y S-12 fija la línea
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en el cambio o cierre | RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua | Autoriza el cambio y decide el cierre; en emergencia S-13 cierra y avisa | A
S-13 Operador de Plataforma | Ejecuta el cambio de buza y el cierre con placa ciega o tapón | R
S-14 Ayudante de Colada | Trae la buza caliente, vigila molde y chorro, confirma el nivel | R
S-12 Operador de Púlpito | Fija la velocidad, regresa a automático y ajusta la cola de la línea | R
C-08 Ingeniero de Proceso | Analiza la vida de buzas y los taponamientos repetidos | C
S-15 Preparador de Distribuidores | Mantiene el horno de repuesto con buzas calientes | C
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
La velocidad te dice cuándo cambiar la buza
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Detectar
> 3.5 o < 2.3 m/min, chorro o vida
Autorizar
Radio a C-06 y S-12: línea X
Buza lista
Ø de la orden; ≥ 900 °C
Velocidad fija
S-12 pasa la línea a manual
Empujar
Un solo movimiento; ≤ 2 s
Revisar chorro
Compacto y centrado
Automático
Nivel ± 5 mm en ≤ 30 s
Si falla
Placa ciega ≤ 10 s o tapón
Registrar
Línea, hora, Ø, horas y causa
PRINCIPIO DEL PROCESO
Si el chorro no queda compacto y el nivel no vuelve a ± 5 mm en ≤ 30 s, la línea se cierra.
Si una línea se vuelve peligrosa, ciérrala de inmediato con placa ciega.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Un empuje cambia la buza o cierra la línea
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc2-distribuidor-6-lineas.svg.
5
LECTURA
La buza nueva precalentada empuja a la usada, que sale hacia el cajón receptor.
Con una placa ciega (sin orificio) la línea queda cerrada.
El respaldo es el tapón cónico con varilla desde la tapa del distribuidor.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Siete elementos listos antes de cada cambio
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
6
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Mecanismo de cambio rápido | Cambia la buza o cierra la línea | Empuje ≤ 2 s [Validar OEM] | Carril libre; cilindro operando
Buzas de repuesto | Reemplazo | Ø de la orden (160 × 160: 20–24 mm) | ≥ 900 °C y ≥ 30 min en el horno
Placas ciegas | Cierran la línea | 1 por línea + 2 de repuesto | Precalentadas en el horno
Horno de buzas | Mantiene buzas calientes | ≥ 900 °C [Validar OEM] | Mínimo 6 buzas y 2 placas
Tenazas para buza | Manipulan la buza caliente | Mango ≥ 1.2 m [Validar] | Sin deformación
Varilla de taponeo | Respaldo de cierre desde arriba | Tapón Ø 15–24 mm; varilla ≥ 3 m | 2 listas y secas por turno
Cajón receptor | Recibe la buza usada | Seco, con arena seca | Vacío al inicio del turno
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 7
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Velocidad, horas y temperatura deciden el cambio
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Parámetro | Objetivo | Rango | Alarma | Acción
Velocidad de la línea | 3.0 m/min | 2.5–3.5 m/min | > 3.5 o < 2.3 [Validar] | Cambio de buza
Diferencia vs. promedio | 0 m/min | ± 0.3 m/min | > ± 0.4 m/min | Programa el cambio
Horas de la buza | ≤ 10 h | 8–12 h [Validar] | > 12 h | Cambio programado
T de la buza de repuesto | 1,000 °C | ≥ 900 °C [Validar OEM] | < 850 °C | No la uses; toma otra
Corte del chorro | ≤ 2 s | 1–2 s [Validar OEM] | > 5 s | Revisa el mecanismo
Recuperación del nivel | ≤ 30 s | 15–30 s | > 60 s | Velocidad fija y avisa
Cierre de emergencia | ≤ 10 s | 5–10 s | > 30 s | Usa el tapón con varilla
Nivel del distribuidor | 700–850 mm | — | > 870 mm | Cierra un poco la olla
POR CONFIRMAR Una buza de 22 mm (≈ 3.0 m/min) que se abre a 23.5 mm lleva la línea a ≈ 3.4 m/min. Vida y tiempos: [Validar con OEM / C-08].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Una buza de 22 mm (≈ 3.0 m/min) que se abre a 23.5 mm lleva la línea a ≈ 3.4 m/min. Vida y tiempos: [Validar con OEM / C-08].

## Slide 8
06 · SEGURIDAD
Acero bajo el distribuidor: fuera de la expulsión
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
8
★ Fuera de la línea de expulsión
Solo S-13 y S-14 en la posición de cambio, del lado contrario a la salida de la buza; EPP aluminizado (MS-ACE-01).
★ Solo buzas y placas calientes
Del horno de repuesto a ≥ 900 °C: una buza fría o húmeda explota o se congela.
★ Cierre con respaldo
Placa ciega en ≤ 10 s; si no cierra, tapón con varilla desde la plataforma con barandal (MS-ACE-10).
★ Molde de línea cerrada con ESR
Obturador cerrado por el ESR (C-16), con su candado y < 2 × fondo medido antes de intervenir el molde (MS-ACE-07).
EPP OBLIGATORIO
Chamarra y polainas aluminizadas
Careta con visor dorado
Casco con barbiquejo y guantes aluminizados
Botas de fundidor y ropa retardante a la flama
Protección auditiva y dosímetro personal
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 9
07 · CALIDAD
Buza equivocada da velocidad equivocada
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
9
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Ø de la buza de repuesto | El de la orden, ± 0.2 mm | Calibrador al cargar el horno | Velocidad fuera de rango
Chorro después del cambio | Compacto y centrado | Visual inmediato | Salpicaduras, pinholes, romboidad
Palanquilla del cambio | Marcada B [Validar] | La que contiene el cambio | Marca de nivel, inclusiones
Causa del cierre de línea | Registrada | Cada cierre | Pérdida de aprendizaje
Taponamientos en varias líneas apuntan a la química (Al alto) o al acero frío: avisa al LF y a C-08.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 10
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; siete no admiten error (1/3)
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
10
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
1 | Confirma la necesidad | Velocidad, forma del chorro y horas de servicio | Criterio de cambio cumplido | S-12, S-13
2 | Avisa y pide autorización | Radio a C-06 y S-12: cambio de buza línea X | Autorizado | S-13
★ 3 | Verifica la buza de repuesto | Ø en la etiqueta y temperatura del horno | Ø correcto; ≥ 900 °C | S-14
4 | Fija la velocidad | S-12 pasa la línea a velocidad fija | Línea en manual | S-12
★ 5 | Coloca la buza | Con tenazas, en ≤ 30 s desde que sale del horno | Buza asentada en el carril | S-14, S-13
★ 6 | Toma la posición segura | Del lado contrario a la expulsión | Nadie en la línea de expulsión | S-13, S-14
★ 7 | Empuja la buza | Un solo movimiento continuo | ≤ 2 s; la usada cae al cajón | S-13
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; siete no admiten error (2/3)
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
8 | Revisa el chorro | Compacto y centrado en el molde | Sin abanico ni desviación | S-14
9 | Regresa a automático | Cuando el nivel esté a ± 10 mm del punto de ajuste | ± 5 mm en ≤ 30 s | S-12
10 | Registra y repone | Línea, hora, Ø, horas de la usada y causa; carga otra buza del mismo Ø | Registro completo; horno con 6 | S-13, S-15
11 | Decide el cierre y avisa | Radio: cierre de línea X; en emergencia actúa y luego avisa | S-12 enterado | S-13
★ 12 | Empuja la placa ciega | Placa del horno, igual que en los pasos 5–7 | Chorro cortado en ≤ 10 s | S-13, S-14
★ 13 | Tapona si no cierra | Tapón cónico con varilla en la boca de la buza, presión firme 30–60 s [Validar] | Chorro cortado | S-13
★ 14 | Controla la línea cerrada | Breakout o atoramiento: detén la extracción; si no, cola controlada (MO-CC2-07) | Línea en condición segura | S-12
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; siete no admiten error (3/3)
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
15 | Compensa el distribuidor | Cierra un poco la olla; el nivel tiende a subir | 700–850 mm | S-13
16 | Marca y reporta | Última palanquilla de la línea con C; reporte de causa, hora y acciones | Rastreo y reporte a C-06 | S-16, S-13
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
09 · CONDICIONES ANORMALES
Si el cambio falla: placa ciega o tapón con varilla
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
13
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
La buza nueva no fluye | Empuja otra buza caliente; si falla, placa ciega | C-06
Mecanismo atorado a medio camino | Cierra con tapón desde arriba; no fuerces con las manos | C-06, C-11
Chorro abierto tras el cambio | Cierra la línea (bloque asiento dañado o escoria en el pozo) | C-06, C-08
La placa ciega no cierra | Tapón con varilla | C-06
Taponamientos en varias líneas | Avisa al LF (química) y a C-08 | C-06, C-07, C-08
Distribuidor sube al cerrar líneas | Cierra la olla parcialmente; con > 870 mm, cierre adicional | C-06
Buza expulsada fuera del cajón | Acordona; deja enfriar; no la toques sin tenazas | C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 14
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
14
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-13 Operador de Plataforma | U | 8 h | 15 cambios + 3 cierres o simulacro | 24 meses; radiación 12
S-14 Ayudante de Colada | U | 8 h | 15 cambios de buza | 24 meses; radiación 12
S-12 Operador de Púlpito | U | 4 h | 10 cambios | 24 meses; radiación 12
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Verifica Ø y temperatura de la buza de repuesto antes de usarla
Se coloca fuera de la línea de expulsión
Cambia la buza en un solo empuje (≤ 2 s)
Cierra una línea con placa ciega en ≤ 10 s (simulacro)
Tapona con varilla como respaldo y detiene la extracción ante un breakout
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
15
1
Teoría
8 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
15 cambios + 3 cierres o simulacro
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses; radiación 12
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 16
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MO-CC2-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
16
PREGUNTA 1
Una línea baja sola a 2.2 m/min. ¿Qué pasa con su buza?
a) Se está tapando
b) Se está erosionando
c) Está bien
PREGUNTA 2
¿Qué temperatura mínima debe tener la buza de repuesto?
a) 600 °C
b) 900 °C
c) 1,300 °C
PREGUNTA 3
¿Dónde te colocas al empujar la buza?
a) Frente a la expulsión
b) Bajo el distribuidor
c) Del lado contrario a la expulsión
PREGUNTA 4
La placa ciega no cierra la línea. ¿Qué sigue?
a) Tapón cónico con varilla
b) Esperar a que se congele
c) Cortar el agua de molde
PREGUNTA 5
¿En cuánto tiempo se cierra una línea en emergencia?
a) ≤ 2 min
b) ≤ 10 s
c) ≤ 5 min
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) a) Se está tapando — Menos de 2.3 m/min indica taponamiento (óxidos, Al alto o acero frío): cambio de buza. 2) b) 900 °C — ≥ 900 °C y ≥ 30 min en el horno [Validar OEM]; con < 850 °C no se usa. 3) c) Del lado contrario a la expulsión — La buza usada sale caliente hacia el cajón; nadie se coloca en la línea de expulsión. 4) a) Tapón cónico con varilla — El tapón con varilla desde arriba es el respaldo; el agua de molde nunca se corta. 5) b) ≤ 10 s — 5–10 s con placa ciega; si pasa de 30 s, se usa el tapón con varilla. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 17
11 · CIERRE
Reglas del cambio de buza que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
17
1
Buza de la orden y caliente
Mismo Ø de la orden y ≥ 900 °C; nunca una buza fría o húmeda.
2
Nadie en la línea de expulsión
El cambio se hace del lado contrario a la salida de la buza usada.
3
Un solo empuje
Movimiento continuo; si se atora, tapón desde arriba, nunca las manos.
4
Línea peligrosa, línea cerrada
Desbordamiento, breakout o sin agua: placa ciega de inmediato.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Tiempo de empuje, temperatura de buzas y vida de buza con el OEM / C-08 · Taponeo: presión 30–60 s, largo de varilla y mango de tenazas · Marca B de la palanquilla del cambio, zona de exclusión de 3 m y simulacro trimestral (C-16)