## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · MANTENIMIENTO · MM-OLL-01
Válvula y tapón de ollas
Cada olla que entra al ciclo abre y cierra seguro, pasa argón y tiene espesor y muñones sanos
24 h
teoría (S-24 Refractarista)
40 h
OJT · 10 cambios + 1 reline
10
pasos críticos ★
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Olla estable
2
Energías aisladas
3
Placas y resortes
4
3 carreras y argón
5
Espesor y 1,000 °C
6
Tarjeta firmada
Para: S-24 Refractarista · S-08 Preparador de Ollas · S-09 Grúa de Colada · S-19 / S-22 · personal de reline · C-15
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Cada olla que entra al ciclo abre y cierra seguro, pasa argón y tiene espesor y muñones sanos. Principio rector: Si la válvula no cierra en la prueba de 3 carreras, la olla no se libera. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Barreno nominal, sello mínimo, fuerza de resortes y vida de placas con el OEM · Caudal objetivo del tapón 150–200 NL/min y espesores residuales (supuestos) · Intervalo de reparación intermedia (≈ 30–40 coladas) y desgaste de muñón

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, liberas ollas que cierran y no perforan
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Aislar antes de abrir el marco
Argón desconectado, cilindro retirado, precalentador bloqueado y purgado; candado personal y energía cero.
Rechazar placas a tiempo
Barreno > 10 mm, surco > 3 mm, sello < 35 mm o grieta hasta el borde: se cambian.
Probar válvula y tapón
Resortes a fuerza OEM ±10 %, 3 carreras con cierre total y tapón con 100–200 NL/min.
Liberar solo ollas sanas
Escoria ≥ 50 mm, barril ≥ 40 mm, coraza ≤ 350 °C, END vigente y 1,000–1,100 °C.
POR QUÉ IMPORTA
Una olla perforada o una válvula que no cierra es un derrame de 150 t de acero en la torreta o en el traslado. Un muñón agrietado deja caer la olla llena. Y una colectora o un tapón mal preparados reoxidan el acero y dejan inclusiones.
Si la válvula no cierra en la prueba de 3 carreras, la olla no se libera.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-15 decide la reparación; S-08 firma cada olla
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en la preparación de ollas | RACI
C-15 Especialista de Refractarios | Dueño; decide reparación o reline; libera la olla al ciclo | A
S-24 Refractarista | Placas, buzas, tapón, reline y reparación intermedia | R
S-08 Preparador de Ollas | Inspección posvaciado, limpieza, prueba de válvula y argón | R
S-09 Operador de Grúa de Colada | Traslados al taller y volteo | R
S-19 / S-22 | Mecanismo de la válvula, cilindro, volteador y precalentadores | R
S-23 Soldador | Coraza y soportes; no en muñones sin procedimiento aprobado | R
Inspector END nivel II | Partículas magnéticas y ultrasonido de muñones | R
C-16 Especialista de Seguridad | Espacio confinado, polvo y calor | C
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
Cada olla vacía se inspecciona antes de volver
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Olla vacía
Tras colar en CC; volteo y limpieza
Inspección
Placas, colectora, tapón, termoescáner
Placas
Fuera de criterio: cambio y colectora
Tapón
Sin 100–200 NL/min: limpiar o cambiar
Espesor y coraza
Fuera de criterio: reparación o reline
Precalentar
1,000–1,100 °C; fría > 4 h: ≥ 8 h
Prueba de válvula
3 carreras + arena (MO-OLL-01)
Liberar
Tarjeta firmada; recibe C-04
PRINCIPIO DEL PROCESO
Cada colada la olla se vuelve a ganar su lugar en el ciclo: placas, tapón, espesor y temperatura.
Si la válvula no cierra en la prueba de 3 carreras, la olla no se libera.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Placas, tapón y línea de escoria deciden la olla
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: olla-corte-valvula-tapon.svg.
5
LECTURA
La línea de escoria MgO-C es la zona de desgaste crítico; el barril y el fondo son Al₂O₃-MgO-C.
La válvula deslizante tiene buza superior, placa fija, placa deslizante y buza colectora.
El tapón poroso inyecta argón; la cara caliente se precalienta a 1,000–1,100 °C.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Once componentes; la válvula debe cerrar siempre
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
6
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Placa fija y móvil (2 o 3) | Abrir, regular y cerrar el chorro | Barreno típ. Ø 60–75 mm [Validar] | Dentro de criterio de desgaste
Buza colectora | Guiar el chorro al tubo protector | Unida a la placa móvil | Erosión ≤ 5 mm en el asiento
Mecanismo (marco, resortes, cilindro) | Apretar placas y deslizar | Fuerza de resortes OEM | Carrera completa, sin trabarse
Tapón poroso | Inyectar argón | Cambiable desde afuera [Validar] | 100–200 NL/min; residual ≥ 150 mm
Revestimiento de trabajo | Contener acero y escoria | MgO-C escoria; Al₂O₃-MgO-C barril | Escoria ≥ 50 mm; barril ≥ 40 mm
Coraza y muñones | Soporte e izaje | Acero estructural | Sin grietas; END vigente
Precalentador (GN + aire) | Secar y precalentar | 1,000–1,100 °C cara caliente | Termopar y flama operando
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 7
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Barreno > 10 mm o coraza > 400 °C: fuera de ciclo
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Especificación | Objetivo | Tolerancia | Límite / rechazo | Frecuencia
Crecimiento del barreno | ≤ 3 mm | ≤ 6 mm | > 10 mm: cambiar | Cada colada
Surco en la carrera | 0 mm | ≤ 2 mm | > 3 mm o 50 % del sello | Cada colada
Sello remanente | ≥ 50 mm | ≥ 40 mm | < 35 mm [Validar] | Cada colada
Fuerza de resortes | OEM | ±10 % | < 90 %: cambiar | Cada cambio de placas
Caudal del tapón | 150–200 NL/min [Sup.] | 100–200 NL/min | < 100 o sin burbujeo | Cada colada
Espesor residual | ≥ 80 mm | Escoria ≥ 50; barril ≥ 40 | Bajo mínimo: fuera | Semanal por olla
T de coraza | ≤ 300 °C | ≤ 350 °C | > 350 alarma; > 400 fuera | Cada colada
Precalentamiento | 1,050 °C | 1,000–1,100 °C | < 1,000 °C: no enviar | Cada olla
POR CONFIRMAR Vida de placas 2–5 coladas, presión del cilindro ≤ 1.2 × normal, desgaste de muñón ≤ 2 % y espesores: [Validar con OEM / C-15].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Vida de placas 2–5 coladas, presión del cilindro ≤ 1.2 × normal, desgaste de muñón ≤ 2 % y espesores: [Validar con OEM / C-15].

## Slide 8
06 · SEGURIDAD
Válvula que no cierra: 150 t de acero en el piso
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
8
★ LOTO de GN, argón e hidráulica
Precalentador con candado y purga; argón desconectado; cilindro retirado; volteador con perno. Candado personal (MS-ACE-02).
★ Prueba de energía cero
Encendido del precalentador y movimiento del volteador rechazados; O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL para entrar.
★ Reline: espacio confinado
NOM-033, precalentador bloqueado, argón desconectado, O₂ medido abajo, en medio y arriba; ≤ 1 % de lectura LEL para soldar.
★ Nadie bajo la olla izada
Zona de ± 5 m de su proyección (MS-ACE-04); refractario nuevo con secado completo y ≥ 1,000 °C antes del acero.
EPP OBLIGATORIO
Ropa aluminizada en olla caliente
Careta con visor dorado y guantes aluminizados
Casco y botas metatarsales
Respirador P100 en demolición
Protección auditiva
Entrada a olla: arnés con línea de rescate y 4 gases
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Olla llena en traslado: zona roja a ± 5 m de la ruta
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-zonas-exclusion-nave.svg.
9
LECTURA
Traslado de olla llena: roja en el eje de la ruta ± 5 m; amarilla ± 15 m.
La fosa de emergencia seca recibe una olla perforada; nunca agua sobre el metal.
Desde cualquier punto de zona roja se llega a refugio o zona verde en ≤ 30 s.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 10
07 · CALIDAD
La colectora mal sellada aspira aire y reoxida
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
10
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Apertura libre de la olla | ≥ 98 % | Cada colada en CC | Lanceo con O₂: reoxidación, N, clogging
Paso de argón por el tapón | ≥ caudal mínimo | Cada colada en LF | S > 0.010 %; inclusiones sin flotar
Sello colectora–tubo protector | Asiento sin erosión > 5 mm | Cada cambio | Aspira aire: reoxidación, Al₂O₃, N
Estado del revestimiento | Sin desprendimientos | Visual | Macro-inclusiones exógenas
Precalentamiento | 1,000–1,100 °C | Cada olla | Pérdida de T; buza congelada
Una olla bien preparada abre sola en CC; una mal preparada obliga a lancear y reoxida el acero.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Trece pasos; diez no admiten error (1/2)
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Coloca la olla | Vacía, limpia de escoria, sobre base estable o en volteador con perno | Olla estable | S-09, S-08
★ 2 | Aísla energías | Argón desconectado, cilindro retirado, precalentador bloqueado y purgado; candado personal; prueba | Energía cero probada | S-08, S-24
★ 3 | Abre el marco | Libera resortes con la herramienta OEM, nunca a golpes | Resortes descargados | S-24
4 | Retira placas y colectora | Limpia asientos del marco; revisa la buza interna con lámpara | Buza interna sin grieta | S-24
5 | Mide las placas retiradas | Barreno, surco y grietas contra la tabla de criterios | Desgaste registrado | S-24
★ 6 | Coloca placas nuevas | Verifica lote y planitud; mortero ≤ 1 mm; orientación correcta | Placas asentadas | S-24
★ 7 | Cierra el marco | Aprieta resortes a la fuerza OEM; verifica con el dispositivo | Fuerza ±10 % | S-24
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Trece pasos; diez no admiten error (2/2)
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Prueba de carrera | Conecta el cilindro; abre y cierra 3 veces; presión ≤ 1.2 × normal | Carrera y cierre total | S-08
9 | Revisa el tapón | Conecta argón; prueba el caudal a la presión de prueba OEM | 100–200 NL/min | S-08
★ 10 | Cambia el tapón si aplica | Retira desde afuera con extractor; limpia asiento; coloca con mortero; prueba caudal | Caudal ≥ mínimo, sin fuga | S-24
★ 11 | Revisa espesor y coraza | Registro de la última colada y termoescáner; medición si toca | ≥ 50 / 40 mm; ≤ 350 °C | S-08, C-15
★ 12 | Precalienta | 1,000–1,100 °C; si estuvo fría más de 4 h, al menos 8 h | Temperatura alcanzada | S-08
★ 13 | Libera | Tarjeta de olla firmada (placas, tapón, espesor, temperatura) y recibida por C-04 | Tarjeta firmada | S-08, C-15
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
09 · CONDICIONES ANORMALES
Coraza > 400 °C o grieta en muñón: olla fuera
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
13
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Válvula no cierra en CC | Desviar a olla de emergencia o fosa seca; evacuar a ≥ 25 m; nunca agua | C-06, C-04
Fuga de acero entre placas | Cerrar si es posible; retirar la olla | C-06, C-15
Coraza > 400 °C | Retirar de ciclo; vaciar si está llena | C-04, C-15
Tapón sin paso de argón | Lanceo desde adentro (olla vacía y caliente) o cambio | C-07, C-15
Olla no alcanza 1,000 °C | Revisar precalentador, GN y termopar; no enviar | S-19, C-04
Indicación en END de muñón | Olla fuera de servicio hasta evaluación de ingeniería | C-10, C-11
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 14
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
14
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-24 Refractarista | U | 24 h | 40 h / 10 placas + 1 reline | 24 meses; confinado 12
S-08 Preparador de Ollas | U | 16 h | 40 h / 20 ollas | 24 meses
Personal de reline | U | NOM-033 (8 h) + NOM-015 | Simulacro de rescate | 12 meses
S-09 Grúa de Colada | U | NOM-006 | 10 traslados y volteos | 12 meses
Inspector END | Nivel II | Externo (ASNT/ISO 9712) | — | Según certificación
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Asegura la olla en base o volteador con perno y aísla energías con candado personal
Abre el marco con la herramienta OEM y rechaza placas fuera de criterio
Verifica fuerza de resortes y 3 carreras con cierre total
Prueba el tapón con caudal y sin fuga en el asiento
Revisa espesor y termoescáner; precalienta ≥ 1,000 °C (fría > 4 h: ≥ 8 h)
Firma la tarjeta de olla; en reline mide gases y desconecta argón antes de entrar
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
15
1
Teoría
24 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
40 h / 10 placas + 1 reline
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses; confinado 12
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 16
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MM-OLL-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
16
PREGUNTA 1
¿Con qué crecimiento del barreno se cambian las placas?
a) > 3 mm
b) > 10 mm
c) > 20 mm
PREGUNTA 2
¿Cuántas carreras se prueban antes de liberar la válvula?
a) 1
b) 3
c) 10
PREGUNTA 3
El termoescáner marca 410 °C en la coraza. ¿Qué haces?
a) Liberar y vigilar
b) Retirar de ciclo
c) Enfriar con agua
PREGUNTA 4
Una olla estuvo fría 6 h. ¿Cuánto se precalienta como mínimo?
a) 2 h
b) 4 h
c) 8 h
PREGUNTA 5
¿Qué pasa si el END encuentra una grieta en un muñón?
a) Se suelda en el turno
b) Olla fuera hasta evaluación
c) Se usa con carga reducida
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) > 10 mm — Objetivo ≤ 3 mm, tolerancia ≤ 6 mm; arriba de 10 mm sobre el nominal se cambian. 2) b) 3 — Tres aperturas y cierres con carrera completa, cierre total y presión ≤ 1.2 × normal. 3) b) Retirar de ciclo — Más de 400 °C: la olla sale de ciclo (se vacía si está llena). Alarma desde 350 °C. 4) c) 8 h — Olla fría más de 4 h: al menos 8 h de precalentamiento hasta 1,000–1,100 °C. 5) b) Olla fuera hasta evaluación — Cualquier grieta retira la olla: un muñón roto deja caer 150 t de acero. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 17
11 · CIERRE
Reglas de las ollas que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: pendiente.
17
1
Sin 3 carreras con cierre total no sale
La válvula debe abrir y cerrar completa antes de liberar.
2
Coraza > 400 °C: fuera de ciclo
Escoria < 50 mm o barril < 40 mm también retiran la olla.
3
Muñón con grieta: olla fuera
END anual y tras cualquier golpe; nadie bajo una olla izada.
4
Sin LOTO y energía cero no se abre
GN, argón, cilindro y volteador aislados con candado personal.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Barreno nominal, sello mínimo, fuerza de resortes y vida de placas con el OEM · Caudal objetivo del tapón 150–200 NL/min y espesores residuales (supuestos) · Intervalo de reparación intermedia (≈ 30–40 coladas) y desgaste de muñón