## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · OPERACIÓN · MO-CC1-05
Cambio de olla
Cambiar la olla sin interrumpir la colada, sin pasar escoria y sin bajar el distribuidor de 700 mm
16 h
teoría (S-13)
20
cambios de olla en OJT
4
pasos críticos ★
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Olla lista ≥ 10 min
2
Distribuidor 1,100 mm
3
Cierre por escoria
4
Giro ≤ 60 s
5
Nueva olla abierta
6
Nivel a 1,000 mm
Para: S-13 Operador de Plataforma · S-09 Grúa de Colada · S-12 Operador de Púlpito · S-14 Ayudante de Colada · C-06
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Cambiar la olla sin interrumpir la colada, sin pasar escoria y sin bajar el distribuidor de 700 mm. Principio rector: Nadie bajo la olla ni en el radio de giro; la olla se cierra al primer signo de escoria. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Tabla nivel–peso del distribuidor, tiempos de giro y detector de escoria (no está en la ficha) con el OEM · Temperatura de llegada de la olla siguiente y número de planchones de transición

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, cambias la olla sin cortar la secuencia
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Preparar la reserva
Olla siguiente en torreta ≥ 10 min antes del final; distribuidor a 1,100 mm (≈ 45 t) antes de cerrar.
Cerrar sin escoria
Cerrar la olla al primer signo de escoria o con ≤ 4 t de peso residual (detector o celdas).
Girar y abrir a tiempo
Giro de torreta ≤ 60 s con área despejada; cierre → apertura ≤ 2 min; lanceo con tabla nivel–velocidad.
Proteger la secuencia
Distribuidor ≥ 700 mm; recuperar a 1,000 mm; marcar eventos y planchones de transición.
POR QUÉ IMPORTA
El cambio de olla ocurre en cada colada de la secuencia. Si pasa escoria, el acero sale sucio; si el distribuidor baja de 700 mm, se arrastra flux al molde; si la olla no abre a tiempo, se pierde la secuencia. Y todo pasa con 150 t de acero suspendido y una torreta girando.
Nadie bajo la olla ni en el radio de giro; la olla se cierra al primer signo de escoria.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
S-13 ejecuta el cambio; C-06 decide lanceo o cierre
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en el cambio de olla | RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua | Coordina el cambio; decide lanceado, reducción de velocidad o cierre | A
S-13 Operador de Plataforma | Cierre por escoria, tubo, giro, apertura y nivel del distribuidor | R
S-09 Operador de Grúa de Colada | Coloca la olla llena en el brazo libre y retira la vacía | R
S-12 Operador de Púlpito | Ajusta la velocidad según el nivel; marca eventos en el tracking | R
S-14 Ayudante de Colada | Mantiene el molde (polvo, nivel) durante el cambio | R
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF | Garantiza la llegada a tiempo y la temperatura de envío | C
C-09 Metalurgista de Producto | Define la disposición de planchones de transición | I
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
La reserva del distribuidor da ≈ 6 min; usa 2
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Olla siguiente
≥ 10 min antes; T, peso, grado, arena
Subir nivel
Distribuidor a 1,100 mm (≈ 45 t)
Cerrar olla
Escoria detectada o ≤ 4 t residuales
Girar torreta
Área despejada; manipulador retraído
Tubo protector
Junta nueva y seca; argón de sello
Abrir olla
Libre en ≤ 2 min o lanceo con tabla
Recuperar nivel
1,000 mm; velocidad por tabla SH
Olla vacía fuera
S-09 al escorial; nadie bajo la carga
PRINCIPIO DEL PROCESO
A 2.8 t/min, bajar de 1,100 a 700 mm tarda ≈ 6 min; el cambio normal dura ≤ 2 min.
Nadie bajo la olla ni en el radio de giro; la olla se cierra al primer signo de escoria.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
De 1,100 a 700 mm hay ≈ 18 t de reserva
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc1-distribuidor.svg.
5
LECTURA
1,100 mm ≈ 45 t es el nivel máximo antes de cerrar la olla.
700 mm ≈ 27 t es el mínimo en el cambio de olla; debajo se baja la velocidad.
400 mm es el nivel de cierre: debajo se arrastra escoria por vórtice.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
La torreta de dos brazos permite colar sin parar
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc1-perfil-maquina.svg.
6
LECTURA
Un brazo cuela mientras el otro recibe la olla siguiente.
La torreta pesa cada olla: el peso residual avisa el final.
El tubo protector con sello de argón evita la reoxidación en cada olla.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Torreta, detector de escoria y grúa deciden el cambio
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Torreta de ollas | Soporta y gira las ollas | 2 brazos; pesaje por brazo; 180° | Frenos, límites y giro de emergencia
Olla de 150 t | Contiene el acero | Válvula deslizante; arena de cromita | Apertura libre meta ≥ 98 %
Detector de escoria | Detecta escoria al cierre | [Validar con OEM — no está en la ficha] | Señal probada; si no, peso residual
Tubo protector | Protege el chorro | Sello de argón; precalentado | Sin grietas; juntas secas
Lanza de oxígeno | Abre una olla que no abre libre | Lanzas secas | Regulador y manguera inspeccionados
Grúa de colada 250/63 t | Coloca y retira ollas | Doble freno; límites redundantes | ★ Inspección pre-uso (MM-GR-01)
Pesaje del distribuidor | Controla la reserva | Tabla nivel–peso | Calibrado
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
El nivel del distribuidor dicta la velocidad
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Parámetro | Objetivo | Rango | Alarma | Acción
Anticipación de olla | ≥ 10 min | 10–20 min | < 5 min | Avisar; bajar velocidad
Nivel antes de cerrar | 1,100 mm | 1,050–1,150 mm | > 1,250 mm | No sobrellenar
Peso residual al cerrar | 3–4 t | 2–5 t | Escoria en el chorro | Cerrar de inmediato
Cierre → apertura | ≤ 2 min | 1.5–3 min | > 3 min | Tabla de velocidad por nivel
Giro de torreta | ≤ 60 s | 40–60 s | > 90 s | Revisar accionamiento
Nivel mínimo en cambio | ≥ 800 mm | ≥ 700 mm | < 700 mm | Bajar velocidad (tabla)
T de la olla siguiente | ≈ 1,575–1,590 °C | Según programa | Fuera de ± 10 °C | Tabla SH (MO-CC1-04)
Nivel de molde | 0 mm | ± 3 mm | ± 8 mm | MO-CC1-04 §9
POR CONFIRMAR Tabla nivel–velocidad: 800 mm 0.9; 700 mm 0.6; 600 mm 0.4 m/min; 500 mm sin abrir, cierre. Tabla, giro y T: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Tabla nivel–velocidad: 800 mm 0.9; 700 mm 0.6; 600 mm 0.4 m/min; 500 mm sin abrir, cierre. Tabla, giro y T: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Olla suspendida, giro y lanceo: tres riesgos críticos
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ Nadie bajo la olla suspendida
≈ 150 t de acero más la olla: nadie bajo ella ni en su trayectoria; doble freno; señalero único (MS-ACE-04).
★ Giro de torreta seguro
Área de giro despejada, manipulador retraído y alarma sonora antes de girar.
★ Lanceado controlado
EPP aluminizado completo, lanza seca, posición lateral y vigía.
★ Olla con fuga o perforación
Evacuar a ≥ 25 m; olla a posición de emergencia sobre el pote seco; nunca agua (MS-ACE-09).
EPP OBLIGATORIO
Careta IR, chamarra y polainas aluminizadas
Ropa FR, guantes y botas con metatarsal
Protección auditiva y detector de O₂/CO
Lanceado: aluminizado completo con capucha
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
06 · SEGURIDAD
Bajo la olla suspendida la zona es roja
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-zonas-exclusion-nave.svg.
10
LECTURA
La proyección de la olla suspendida ± 5 m queda despejada en cada cambio.
La zona de giro de la torreta se despeja antes de girar.
La zona bajo el molde sigue vigente durante todo el cambio.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 11
07 · CALIDAD
La escoria que pasa al distribuidor termina en slivers
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
11
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Paso de escoria de olla | Cero (cierre al detectar) | Detector / peso, cada olla | Inclusiones macro, slivers
Reoxidación en el cambio | Tubo sellado en ≤ 2 min | Visual | Inclusiones de Al₂O₃, clogging
Nivel mínimo del distribuidor | ≥ 700 mm | Tendencia | Arrastre de flux o escoria al molde
Planchones de cambio de olla | Marcados automáticamente | Tracking en MES | Inspección especial si hubo lanceo
Planchones de transición | Modelo de mezcla (1–2) [Validar] | Tracking + muestra | Degradar (C-09)
Si hubo lanceado o el distribuidor bajó de 700 mm, esos planchones van a inspección especial.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; cuatro no admiten error (1/3)
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
1 | Confirma la olla siguiente | Grado, peso 145–155 t, T de envío y llegada ≥ 10 min antes del final | Datos en HMI | S-12 / S-13
★ 2 | Recibe la olla | S-09 baja la olla en el brazo libre; nadie bajo la carga; S-13 confirma el asiento | Asentada; gancho libre | S-09 / S-13
3 | Revisa la olla | Mecanismo de válvula conectado; arena de sello visible; cilindro acoplado | Lista OK | S-13
4 | Sube el distribuidor | Aumenta el flujo de la olla en colada hasta 1,100 mm | 1,050–1,150 mm | S-13
5 | Vigila el final de la olla | Peso residual y detector de escoria; observa el chorro si es visible | Señal clara | S-13
6 | Cierra la olla | Al primer signo de escoria o con ≤ 4 t residuales | Cerrada; hora registrada | S-13
7 | Retira el tubo protector | Manipulador hacia arriba y afuera; limpia la boca del tubo | Tubo libre | S-13
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; cuatro no admiten error (2/3)
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Gira la torreta | Alarma; área despejada; manipulador retraído; giro ≤ 60 s | Olla sobre distribuidor | S-13
9 | Coloca el tubo protector | Junta nueva y seca; argón de sello abierto | Sello sin flama | S-13
10 | Abre la nueva olla | Apertura total; confirma el flujo | ≤ 2 min desde el cierre | S-13
★ 11 | Si no abre: lancea | Retira el tubo; lancea desde un costado; S-12 aplica la tabla nivel–velocidad | Abre antes de 500 mm | S-13 / S-12
12 | Recupera el nivel | Sube a 1,000 mm y regresa la velocidad según la tabla SH | 900–1,100 mm | S-13 / S-12
13 | Mide la temperatura | A los 5 min de abrir la nueva olla | SH 20–30 °C | S-13
14 | Marca los eventos | Cambio de olla, lanceado, nivel mínimo alcanzado, cambio de grado | Eventos en tracking | S-12
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; cuatro no admiten error (3/3)
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
14
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 15 | Retira la olla vacía | S-09 la lleva al vaciado de escoria; nadie bajo la carga | Olla fuera | S-09
16 | Registra | Peso residual, tiempos, nivel mínimo y temperatura | Hoja de colada completa | S-13
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 15
09 · CONDICIONES ANORMALES
A 500 mm sin olla abierta, se cierra la secuencia
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
15
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Olla siguiente no llega a tiempo | Baja velocidad (mínimo 0.8 m/min); si no llega, cierre de secuencia | C-04, C-07
Olla no abre libre | Lancea; tabla nivel–velocidad; a 500 mm sin abrir: cierre | C-06
Escoria pasa al distribuidor | Cierra la olla; marca planchones; revisa escoria del distribuidor | C-06, C-09
Distribuidor < 700 mm | Baja a 0.6 m/min; a 600 mm, 0.4 m/min | C-06
Falla de giro de la torreta | Giro de emergencia según OEM; si no gira: cierre de secuencia | C-06, S-19
Olla con fuga o perforación | ★ Evacúa a ≥ 25 m; olla sobre el pote de emergencia seco; nunca agua | C-04, C-16
T de la nueva olla fuera ± 10 °C | Ajusta la velocidad con la tabla SH | C-07, C-08
Flama o aire en la junta del tubo | Recoloca el tubo con junta nueva | C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
16
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-13 Operador de Plataforma | U | 16 h | 20 cambios (5 lanceo simulado) | 24 meses
S-09 Grúa de Colada | U | Curso grúa de colada (NOM-006) | Según MS-ACE-04 | 12 meses
S-12 Operador de Púlpito | U | 8 h | 20 cambios | 24 meses
C-06 Supervisor de CC | O (evaluador) | 8 h + evaluador | — | 24 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Verifica que nadie esté bajo la olla suspendida ni en el radio de giro
Cierra la olla al primer signo de escoria
Gira la torreta con el manipulador retraído y el área despejada
Lancea con EPP completo y aplica la tabla nivel–velocidad
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 17
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
17
1
Teoría
16 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
20 cambios (5 lanceo simulado)
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 18
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MO-CC1-05 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
18
PREGUNTA 1
¿A qué nivel se sube el distribuidor antes de cerrar la olla que termina?
a) 700 mm
b) 900 mm
c) 1,100 mm
PREGUNTA 2
A 2.8 t/min, ¿cuánto dura la reserva de 1,100 a 700 mm?
a) ≈ 2 min
b) ≈ 6 min
c) ≈ 15 min
PREGUNTA 3
El distribuidor llega a 700 mm y la olla no abre. ¿Qué velocidad aplicas?
a) 0.9 m/min
b) 0.6 m/min
c) 1.2 m/min
PREGUNTA 4
¿Cuándo se cierra la olla que termina?
a) Al vaciarla por completo
b) Al primer signo de escoria o ≤ 4 t
c) Cuando llega la siguiente
PREGUNTA 5
¿Por qué no se cuela con el distribuidor debajo de 400 mm?
a) Porque se enfría el molde
b) Por arrastre de escoria por vórtice
c) Porque se tapa el tubo
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) c) 1,100 mm — 1,100 mm ≈ 45 t da la reserva para el cambio; no pasar de 1,250 mm para evitar rebose de escoria. 2) b) ≈ 6 min — Son ≈ 18 t de reserva: ≈ 6 min. El cambio normal debe durar ≤ 2 min. 3) b) 0.6 m/min — Tabla nivel–velocidad: 800 mm 0.9; 700 mm 0.6; 600 mm 0.4 m/min; a 500 mm sin abrir, cierre. 4) b) Al primer signo de escoria o ≤ 4 t — El detector de escoria o el peso residual de 3–4 t marcan el cierre; la escoria en el chorro se corta de inmediato. 5) b) Por arrastre de escoria por vórtice — A 400 mm se cierra el tapón: el vórtice arrastra escoria del distribuidor al molde. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 19
11 · CIERRE
Reglas del cambio de olla que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica (pendientes: seguridad, laboral, diseño instruccional).
19
1
Nadie bajo la olla ni en el giro
Proyección ± 5 m y zona de giro despejadas en cada cambio.
2
Escoria a la vista: olla cerrada
Cierre al primer signo de escoria o con ≤ 4 t residuales.
3
Mínimo 700 mm en el cambio
Debajo se baja la velocidad por tabla; a 500 mm sin abrir, cierre.
4
Olla perforada: nunca agua
Evacuar a ≥ 25 m y llevar la olla sobre el pote de emergencia seco.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Tabla nivel–peso del distribuidor, tiempos de giro y detector de escoria (no está en la ficha) con el OEM · Temperatura de llegada de la olla siguiente y número de planchones de transición