## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · OPERACIÓN · MO-CC1-06
Cambio SEN y distribuidor
Manejar el clogging y cambiar SEN o distribuidor sin perder la secuencia, sin rebose y sin exponer a nadie
16 h
teoría (S-13)
10
eventos: 6 SEN + 4 distribuidor
8
pasos críticos ★
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Tendencia del tapón
2
Escalera anticlogging
3
Zona roja
4
Cambio SEN ≤ 10 s
5
Distribuidor a 400 mm
6
Unión fuera del seg. 3
Para: S-13 Operador de Plataforma · S-14 Ayudante de Colada · S-12 Operador de Púlpito · S-15 Preparador · C-06
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Manejar el clogging y cambiar SEN o distribuidor sin perder la secuencia, sin rebose y sin exponer a nadie. Principio rector: Solo piezas precalentadas y liberadas, y nadie bajo el molde hasta que la unión pase el segmento 3. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Existencia del cambiador rápido de SEN y del segundo carro de distribuidor [Supuesto] · Tiempos de cambio, criterios de clogging, Ca/Al, vida de SEN y grapa de unión con el OEM

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, cambias SEN o distribuidor sin cortar
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Detectar y manejar el clogging
Tapón que sube > 10 % en 15 min: argón en pasos de 1 NL/min hasta 8; > 80 % de apertura baja la velocidad.
Cambiar la SEN en caliente
SEN nueva ≥ 1,000 °C; velocidad 0.5 m/min; ≤ 10 s sin flujo; nivel ± 3 mm en ≤ 60 s.
Cambiar el distribuidor en caliente
Cerrar el tapón a 400 mm, línea detenida ≤ 3 min, abrir a 500 mm y reanudar a 0.3 m/min con rampa.
Proteger al personal y la unión
Solo S-13 y S-14 al frente; exclusión bajo el molde hasta que la unión pase el segmento 3.
POR QUÉ IMPORTA
La alúmina tapa la SEN y el flujo se vuelve asimétrico: grietas, inclusiones y al final pérdida de nivel. Cambiar la SEN o el distribuidor con acero en el molde expone al frente a salpicaduras, y una unión débil o una rampa rápida pueden terminar en breakout.
Solo piezas precalentadas y liberadas, y nadie bajo el molde hasta que la unión pase el segmento 3.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-06 decide el cambio; S-13 y S-14 hacen la maniobra
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en el cambio | RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua | Decide el cambio, dirige la maniobra y la zona de exclusión | A
S-13 Operador de Plataforma | Opera cambiador de SEN, carros del distribuidor, olla y tapón | R
S-14 Ayudante de Colada | Polvo, menisco, centrado de la SEN, costras y grapa | R
S-12 Operador de Púlpito | Velocidad, nivel, detención y rampa; eventos en el tracking | R
S-15 Preparador de Distribuidores | Entrega distribuidor y SEN de repuesto precalentados (MO-CC1-01) | R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC | Criterios de clogging, vida de SEN y de distribuidor | C
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF | Ajusta el tratamiento con Ca ante clogging repetido | C
C-09 Metalurgista de Producto | Disposición de planchones de unión y con evento | I
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
El tapón avisa el clogging antes de perder el nivel
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Detectar
Tapón sube > 10 % en 15 min
Anticlogging
Ar +1 NL/min cada 5 min, máx. 8
Decidir
Sin mejora en 15 min o ΔT > 2 °C
Cambio de SEN
0.5 m/min; tapón cerrado ≤ 10 s
Recuperar
Nivel ± 3 mm en ≤ 60 s; rampa
Vaciar el viejo
Velocidad por nivel; tapón a 400 mm
Cambiar
Línea detenida ≤ 3 min; SEN centrada
Reanudar
500 mm; −60 mm; 0.3 m/min y rampa
Unión
Exclusión hasta pasar el segmento 3
PRINCIPIO DEL PROCESO
Cambiador rápido de SEN y segundo carro de distribuidor son [Supuesto]: la ficha no los confirma.
Solo piezas precalentadas y liberadas, y nadie bajo el molde hasta que la unión pase el segmento 3.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
La posición del tapón es el mejor indicador de clogging
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc1-distribuidor.svg.
5
LECTURA
La barra tapón regula el flujo; si la SEN se tapa, el lazo de nivel abre más el tapón.
El argón del tapón (3–8 NL/min) ayuda contra el clogging; más de 8 da pinholes.
El distribuidor viejo se vacía hasta 400 mm; el nuevo se abre con 500 mm.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
La SEN nueva se inmerge 120–160 mm y va centrada
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc1-molde-nivel.svg.
6
LECTURA
Tras el cambio, la inmersión se revisa en 120–160 mm con la SEN centrada ± 5 mm.
Una diferencia de ΔT entre caras anchas > 2 °C indica flujo asimétrico.
El nivel se lleva de nuevo a ± 3 mm en automático.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Solo SEN y distribuidor precalentados entran a colar
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Barra tapón y lazo de nivel | Regula flujo; indica clogging | Argón 3–8 NL/min | Tendencia de posición en HMI
SEN | Entrega al molde | Inmersión 120–160 mm; manga ZrO₂ | Vida 8–10 h [Validar con OEM]
Cambiador de SEN [Supuesto] | Cambia la SEN sin cambiar distribuidor | Hidráulico; placa de SEN | Probado en frío; repuesto caliente
Precalentador de SEN | Mantiene la SEN de repuesto | ≥ 1,000 °C | Temperatura registrada
Carros de distribuidor [Supuesto] | Intercambian distribuidores | Elevación, traslación, X–Y, pesaje | Frenos, límites; ruta despejada
Distribuidor nuevo | Reemplazo | 1,100 ± 50 °C (MO-CC1-01) | ★ ≤ 10 min sin quemador
Grapa de unión | Refuerza la unión | Según OEM [Validar con OEM] | Seca, en la plataforma
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Tiempo sin flujo y nivel mandan en cada cambio
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Parámetro | Objetivo | Rango | Alarma | Acción
Posición del tapón | Estable ± 5 % | — | > 10 % en 15 min / > 80 % | Escalera anticlogging
Argón de barra tapón | 4–5 NL/min | 3–8 NL/min | Máx. 8 NL/min | No exceder: pinholes
Relación Ca/Al (LF) | 0.10 | 0.08–0.14 | < 0.07 | C-07 ajusta CaSi en LF
SEN de repuesto | ≥ 1,050 °C | 1,000–1,150 °C | < 1,000 °C | No usar
Tiempo sin flujo (SEN) | ≤ 5 s | ≤ 10 s | > 15 s | C-06 evalúa
Nivel en cambio de SEN | 0 → −20 mm máx. | 0 a −30 mm | < −40 o > + 8 mm | Recuperar en manual
Cierre del distribuidor viejo | 400 mm | 400–450 mm | < 400 mm | Riesgo de arrastre de escoria
Línea detenida (distrib.) | ≤ 3 min | 2–4 min | > 5 min | Grapa o cierre de secuencia
POR CONFIRMAR Al reanudar: 0.3 m/min y rampa ≤ 0.2 m/min por minuto. Tiempos, criterios de clogging, Ca/Al y vidas: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Al reanudar: 0.3 m/min y rampa ≤ 0.2 m/min por minuto. Tiempos, criterios de clogging, Ca/Al y vidas: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
El frente del molde es zona roja durante la maniobra
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ Zona roja del frente del molde
Durante la maniobra solo S-13 y S-14 con aluminizado completo; C-06 cuenta al personal.
★ Exclusión bajo el molde
Reforzada hasta que la unión o el planchón del cambio de SEN pase el segmento 3; rampa lenta.
★ Solo piezas precalentadas
Distribuidor liberado (MO-CC1-01) y SEN ≥ 1,000 °C. Con vapor o SEN fría, no se usa.
★ Carros y distribuidor viejo
Ruta despejada, alarma y nadie entre carros; el viejo lleva ≈ 14 t: traslado lento a fosa seca.
EPP OBLIGATORIO
Aluminizado completo: chamarra, polainas y capucha
Careta IR, ropa FR y guantes aluminizados
Botas con metatarsal y protección auditiva
Detector personal de O₂/CO
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
06 · SEGURIDAD
Frente del molde y bajo la máquina: zona roja
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-zonas-exclusion-nave.svg.
10
LECTURA
Frente del molde: solo S-13 y S-14 mientras dura la maniobra.
Bajo el molde: nadie hasta que la unión pase el segmento 3 (≈ 5 m).
Ruta de carros y fosa del distribuidor despejadas y secas.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 11
07 · CALIDAD
El planchón de unión se marca y se inspecciona al 100 %
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
11
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Simetría del flujo | Diferencia de ΔT ≤ 1.5 °C | Continuo, nivel 2 | Grietas longitudinales, inclusiones
Nivel en el cambio | 0 a −30 mm; recupera ≤ 60 s | Tendencia | Slivers, depresiones
Planchón de cambio de SEN | Marcado | Tracking en MES | Inspección especial (MO-CC1-09)
Planchón de unión | Marcado; inspección 100 % | Tracking en MES | Degradar o rechazar según C-09
Grados incompatibles | Sin mezcla | Cambio de distribuidor | Química fuera de especificación
El clogging repetido se corrige en el LF: muestra Ca/Al y ajuste de CaSi por C-07.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos en tres maniobras; ocho críticos (1/3)
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
1 | Detecta el clogging | Posición del tapón sube > 10 % en 15 min con velocidad y ancho constantes | Tendencia confirmada | S-12
2 | Aplica la escalera | Argón +1 NL/min cada 5 min, máx. 8; pulsa el tapón si el OEM lo permite; > 80 %: −0.1 m/min | Tapón estable | S-13 / S-12
3 | Decide e informa a LF | Sin mejora en 15 min o ΔT entre anchas > 2 °C: cambio de SEN; muestra Ca/Al a C-07 | Decisión de C-06 | C-06 / C-08
★ 4 | Prepara la SEN nueva | Precalentada ≥ 1,000 °C; revisa grietas y puertos | SEN lista | S-15 / S-13
★ 5 | Despeja la zona | Solo S-13 y S-14 en el frente; zona bajo el molde despejada | Confirmación de C-06 | C-06
6 | Prepara el cambio | Velocidad a 0.5 m/min con rampa; nivel en manual; retira costras; SEN en la guía del cambiador | SEN asentada | S-12 / S-13
★ 7 | Cierra el tapón y cambia | Tapón cerrado y acciona el cambiador: la SEN nueva empuja a la vieja | ≤ 10 s sin flujo | S-13
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos en tres maniobras; ocho críticos (2/3)
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
8 | Abre y recupera | Apertura progresiva a 0 mm y automático; inmersión 120–160 mm, centrada ± 5 mm; rampa; marca evento | ± 3 mm en ≤ 60 s | S-13 / S-12
★ 9 | Confirma distribuidor nuevo | Liberado (MO-CC1-01); 1,100 ± 50 °C; SEN ≥ 1,000 °C; carro 2 en espera | Firma de liberación | S-15 / C-06
★ 10 | Establece la zona roja | Olla nueva en torreta sin abrir; frente del molde solo S-13 y S-14; nadie bajo el molde | Confirmación | C-06
11 | Vacía el distribuidor viejo | Velocidad por nivel: 800 mm 0.9; 700 mm 0.6; 600 mm 0.4 m/min | Nivel baja controlado | S-12
★ 12 | Cierra el tapón a 400 mm | Cierra y detén la extracción (velocidad 0); mantén oscilación y agua de molde | Línea detenida; hora | S-13 / S-12
13 | Cambia el distribuidor | Cubre el menisco; carro 1 a la fosa; carro 2 centrado ± 5 mm; grapa si > 3 min; olla a 500 mm | Sin derrame | S-13 / S-14
★ 14 | Abre el tapón | Apertura progresiva hasta nivel −60 mm | Sin rebose | S-13
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos en tres maniobras; ocho críticos (3/3)
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
14
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
15 | Reanuda y marca | 0.3 m/min; nivel automático; rampa ≤ 0.2 m/min por minuto; marca el planchón de unión | Sin alarma BOP | S-12
★ 16 | Mantén la exclusión | Nadie bajo el molde hasta que la unión pase el segmento 3 (≈ 5 m) | Autorización de C-06 | C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 15
09 · CONDICIONES ANORMALES
Detención de más de 5 min: se cierra la secuencia
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
15
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Nivel ± 8 mm tras cambio de SEN | Revisa centrado e inmersión; baja la velocidad | C-06
SEN rota (flama, nivel errático) | Cambio de SEN inmediato; sin cambiador: distribuidor o cierre | C-06, C-08
El cambiador no acciona | Tapón cerrado ≤ 15 s; si no, reabre con SEN vieja y baja velocidad | C-06, S-22
Clogging repetido | Muestra Ca/Al; revisa sellos de argón; C-07 corrige LF | C-08, C-07
Detención > 5 min | Cierre de secuencia y salida de cola (MO-CC1-07) | C-06, C-04
Breakout en la unión | Respuesta a breakout (MO-CC1-04 §9) | C-04, C-06, C-16
Rebose del molde al reanudar | Cierra el tapón; recupera en manual | C-06
Distribuidor con vapor o SEN fría | No usar; cierre de secuencia si no hay otro | C-06, C-15
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
16
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-13 Operador de Plataforma | U | 16 h | 6 SEN + 4 distribuidores | 24 meses
S-14 Ayudante de Colada | U | 8 h | 6 + 4 eventos | 24 meses
S-12 Operador de Púlpito | U | 12 h | 6 + 4 eventos (o simulador) | 24 meses
C-06 Supervisor de CC | O (evaluador) | 8 h + evaluador | — | 24 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Usa solo SEN y distribuidor precalentados y liberados
Establece la zona roja y la zona de exclusión bajo el molde
Cambia la SEN con ≤ 10 s sin flujo y recupera el nivel sin rebose
Detiene la línea a 400 mm del distribuidor viejo y reanuda con 0.3 m/min y rampa
Mantiene la exclusión hasta que la unión pase el segmento 3
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 17
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
17
1
Teoría
16 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
6 SEN + 4 distribuidores
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 18
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MO-CC1-06 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
18
PREGUNTA 1
¿Qué indica mejor que la SEN se está tapando?
a) La temperatura del molde
b) La posición de la barra tapón
c) El consumo de polvo
PREGUNTA 2
¿Cuál es el máximo de argón en la barra tapón contra el clogging?
a) 5 NL/min
b) 8 NL/min
c) 15 NL/min
PREGUNTA 3
¿Cuánto tiempo sin flujo se permite al cambiar la SEN?
a) ≤ 10 s
b) ≤ 60 s
c) ≤ 3 min
PREGUNTA 4
¿A qué nivel se cierra el tapón del distribuidor viejo?
a) 700 mm
b) 400 mm
c) 100 mm
PREGUNTA 5
La línea lleva más de 5 min detenida en el cambio de distribuidor. ¿Qué haces?
a) Reanudar a 1.2 m/min
b) Cierre de secuencia y salida de cola
c) Esperar 10 min más
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) La posición de la barra tapón — El lazo de nivel compensa el clogging abriendo el tapón: una subida sostenida > 10 % en 15 min lo delata. 2) b) 8 NL/min — Se sube en pasos de 1 NL/min cada 5 min hasta 8; más argón da turbulencia en el menisco y pinholes. 3) a) ≤ 10 s — Objetivo ≤ 5 s, límite 10 s; más de 15 s arriesga la cáscara y el nivel, y C-06 evalúa. 4) b) 400 mm — 400 mm (400–450 mm); debajo se arrastra escoria. Después se detiene la extracción. 5) b) Cierre de secuencia y salida de cola — Con > 3 min se inserta la grapa; con > 5 min se cierra la secuencia (MO-CC1-07). CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 19
11 · CIERRE
Reglas de los cambios que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica (pendientes: seguridad, laboral, diseño instruccional).
19
1
Pieza fría o húmeda no entra
Distribuidor liberado y SEN ≥ 1,000 °C; con vapor no se usa.
2
Solo dos personas al frente
S-13 y S-14 con aluminizado completo durante la maniobra.
3
Nadie bajo el molde con la unión
La exclusión sigue hasta que la unión pase el segmento 3.
4
Argón máximo 8 NL/min
Más argón no destapa: da turbulencia y pinholes.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Existencia del cambiador rápido de SEN y del segundo carro de distribuidor [Supuesto] · Tiempos de cambio, criterios de clogging, Ca/Al, vida de SEN y grapa de unión con el OEM