## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · OPERACIÓN · MO-CC2-01
Distribuidor y buzas
Entregar un distribuidor seco, a 1,100 ± 50 °C, con 6 buzas del diámetro de la orden y centrado a ± 3 mm
16 h
teoría (S-15)
40 h
OJT · 10 preparaciones
7
pasos críticos ★
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Tarjeta de secado
2
Buzas calibradas
3
Placas ciegas
4
Precalentar 1,100 °C
5
Centrar ± 3 mm
6
Liberación C-06
Para: S-15 Preparador de Distribuidores · S-13 Plataforma · S-12 Púlpito · Grúa de CC · C-06
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Entregar un distribuidor seco, a 1,100 ± 50 °C, con 6 buzas del diámetro de la orden y centrado a ± 3 mm. Principio rector: Sin tarjeta de secado, sin buza calibrada o sin centrado, no se cuela. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Diámetros de buza, empuje del cambio rápido y temperatura de buzas con el OEM · Espesor del revestimiento, tiempos de precalentamiento y tiempo sin fuego (C-15 / C-08) · Código de rol del operador de grúa de CC (propuesta S-27 en CAT-ACE-001)

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, entregas un distribuidor seco y a punto
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Rechazar un distribuidor húmedo
Usar solo distribuidores con curva de secado completa y firmada; revestimiento de 25–40 mm sin grietas > 3 mm.
Instalar la buza correcta
Diámetro de la orden (160 × 160 mm: Ø 20–24 mm, nominal 22) confirmado en papel, HMI y calibrador ± 0.2 mm.
Precalentar sin riesgo de gas
Purga, prueba de flama y detector; cara caliente 1,100 ± 50 °C, ≥ 2 h a temperatura y ≤ 6 h total.
Centrar y entregar a tiempo
Chorro a ± 3 mm del centro del molde; ≤ 5 min sin fuego antes de abrir la olla.
POR QUÉ IMPORTA
En la CC2 el acero cae en chorro abierto y el diámetro de la buza fija el caudal. Una buza equivocada, fría o mal asentada echa a perder la línea desde el arranque. Un revestimiento, mortero o buza con humedad puede causar una explosión al recibir el acero.
Sin tarjeta de secado, sin buza calibrada o sin centrado, no se cuela.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
S-15 prepara, S-13 centra y C-06 libera
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en la preparación | RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua | Libera el distribuidor para colada; autoriza desviaciones | A
S-15 Preparador de Distribuidores | Inspecciona, instala y verifica buzas, precalienta y registra | R
S-13 Operador de Plataforma | Recibe el distribuidor, verifica alineación y placas ciegas, confirma T | R
S-12 Operador de Púlpito | Confirma en HMI tara de celdas, Ø de buza por línea y hora de apertura | C
C-15 Especialista de Refractarios | Dictamina daños del revestimiento y excesos de precalentamiento | C
C-08 Ingeniero de Proceso | Define el diámetro de buza por grado y velocidad | C
Grúa de CC 50 t (propuesta S-27; hoy S-15) | Traslada el distribuidor con señalero | R
C-16 Seguridad e Higiene | Verifica los controles de gas natural, izaje y polvo | I
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
La línea se gana o se pierde antes de abrir la olla
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Tarjeta
Curva de secado completa y firmada
Revestimiento
25–40 mm; sin grietas > 3 mm
Buzas
Ø de la orden; calibrador ± 0.2 mm
Placas ciegas
6 líneas cerradas; repuestos al horno
Izaje
Señalero; nadie bajo la carga
Precalentar
Purga y flama; 1,050–1,150 °C
Tiempo
≥ 2 h a temperatura; ≤ 6 h total
Centrar
Chorro a ± 3 mm; ≤ 5 min sin fuego
Liberar
Hoja completa; firma C-06
PRINCIPIO DEL PROCESO
Tres controles evitan la explosión y la buza congelada: tarjeta de secado, calibrador y temperatura.
Sin tarjeta de secado, sin buza calibrada o sin centrado, no se cuela.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Seis buzas, un diámetro: el de la orden de colada
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc2-distribuidor-6-lineas.svg.
5
LECTURA
Las 6 buzas están a 1,250 mm entre ejes [Validar OEM]; L3 y L4 reciben el acero más caliente.
L1 y L6 son las más frías: tienen más riesgo de buza congelada.
El cambio rápido empuja una buza nueva o una placa ciega; con placa ciega la línea queda cerrada.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Siete equipos en condición antes de precalentar
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
6
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Distribuidor | Recibe y reparte a 6 líneas | 30 t; nivel 700–850 mm | Tarjeta de secado firmada
Revestimiento de trabajo | Protege el permanente | MgO 25–40 mm [Validar con C-15] | Sin grietas > 3 mm
Buza calibrada ZrO₂ | Fija el caudal de la línea | 160 × 160: Ø 20–24 mm (nominal 22) | Calibrador ± 0.2 mm
Mecanismo de cambio rápido | Cambia buza o cierra la línea | Empuje ≤ 2 s [Validar OEM] | Placa ciega en las 6 líneas
Horno de buzas de repuesto | Buzas calientes para cambio | ≥ 900 °C [Validar OEM]; mín. 6 buzas | Encendido antes de abrir la olla
Estación de precalentamiento | Calienta revestimiento y buzas | Gas natural con supervisión de flama | Purga, flama y detector OK
Carro del distribuidor | Traslada, sube y centra | Celdas de carga (nivel) | Tara ± 0.2 t
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 7
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Diámetro, temperatura y centrado definen el arranque
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Parámetro | Objetivo | Rango | Alarma | Acción
Ø buza 160 × 160 mm | 22 mm (orden) | 20–24 mm | > ± 0.2 mm del nominal | No la instales; cámbiala
Revestimiento de trabajo | 30 mm | 25–40 mm [Validar] | < 20 mm | Rechaza; avisa a C-15
T cara caliente | 1,100 °C | 1,050–1,150 °C | < 1,000 o > 1,200 °C | Retrasa apertura o baja fuego
Tiempo a temperatura | 2.5 h | ≥ 2 h [Validar] | Total > 6 h [Validar] | Consulta a C-15
T de la buza | ≥ 900 °C | 900–1,100 °C [Validar OEM] | < 850 °C | Prolonga el precalentamiento
Tiempo sin fuego | ≤ 5 min | 0–5 min [Validar] | > 10 min | Precalienta 15 min mínimo
Alineación buza–molde | 0 mm | ± 3 mm [Validar OEM] | > ± 3 mm | Corrige el centrado del carro
Tara de celdas de carga | 0.0 t | ± 0.2 t | > ± 0.5 t | Llama a S-21
POR CONFIRMAR Ø 22 mm ≈ 0.57 t/min ≈ 3.0 m/min con h = 0.8 m; 130 × 130 mm: Ø 15–17 mm (FT-ACE-001 v0.3 §5) [Validar con OEM].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Ø 22 mm ≈ 0.57 t/min ≈ 3.0 m/min con h = 0.8 m; 130 × 130 mm: Ø 15–17 mm (FT-ACE-001 v0.3 §5) [Validar con OEM].

## Slide 8
06 · SEGURIDAD
Humedad, gas e izaje: los tres riesgos que matan
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
8
★ Cero humedad
Solo distribuidores con curva de secado completa y firmada; buzas y mortero guardados en seco (MS-ACE-03).
★ Encendido seguro de quemadores
Purga, supervisión de flama y detector: 10 % LEL sal y corta el gas; 20 % LEL evacúa el sector (MS-ACE-06).
★ Nadie bajo la carga
Grúa de 50 t inspeccionada, señalero y nadie a ± 5 m de la proyección de la carga (MS-ACE-04).
★ Prohibido entrar al distribuidor
Si es indispensable: espacio confinado MS-ACE-05 con permiso, LOTO de quemadores, medición de O₂, LEL y CO, vigía y rescate.
EPP OBLIGATORIO
Careta con filtro IR y casco con barbiquejo
Chamarra y polainas aluminizadas cerca del calor
Ropa retardante a la flama, sin sintéticos
Guantes aluminizados y botas de fundidor
Protección auditiva; respirador P100 al limpiar
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
El EPP depende de la zona y de la tarea
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-epp-acería.svg.
9
LECTURA
Plataforma de colada (zona roja): EPP aluminizado completo.
El EPP húmedo no entra a la zona roja: el vapor quema.
Respirador P100 en limpieza de pozos, mantenimiento y espacio confinado.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 10
07 · CALIDAD
Un chorro desviado se paga con romboidad
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
10
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Ø de buza por línea | Nominal ± 0.2 mm | Calibrador, 100 % de las buzas | Velocidad fuera de rango, romboidad
Alineación del chorro | ± 3 mm del centro del molde | Plomada o láser, 6 líneas | Piel desigual, romboidad, breakout
T del distribuidor | 1,100 ± 50 °C (≥ 1,000 °C al colar) | Cada 30 min | Buza congelada
Limpieza del revestimiento | Sin escoria ni restos sueltos | Visual, 100 % | Inclusiones de escoria y refractario
El operador no elige el diámetro: C-08 lo fija en la orden de colada según sección, grado y velocidad.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; siete no admiten error (1/3)
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Revisa la tarjeta | Número, fecha de revestimiento y curva de secado completa y firmada | Sin tarjeta no se usa | S-15
2 | Inspecciona el revestimiento | Lámpara; espesor en 6 puntos; almohadilla y presas según el plano del OEM | 25–40 mm; sin grietas > 3 mm | S-15
3 | Limpia los 6 pozos | Aspira o sopla con aire seco; usa respirador P100 | Sin escoria ni mortero | S-15
★ 4 | Confirma el Ø de la orden | Orden, HMI y tabla: 160 × 160 mm, 20–24 mm; 130 × 130 mm, 15–17 mm | Mismo Ø en papel, HMI y caja | S-15, S-12
★ 5 | Calibra cada buza | Pasa/no pasa de ± 0.2 mm; revisa grietas y astillas en la entrada | Pasa el nominal, no el +0.2 | S-15
6 | Asienta bloque y buza | Según el OEM (mortero seco o junta); verticalidad con escuadra | Desviación ≤ 1 mm; sin juego | S-15
★ 7 | Coloca las placas ciegas | Empuja la placa ciega en el cambio rápido de L1 a L6 | 6 líneas cerradas; sin juego | S-15
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; siete no admiten error (2/3)
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
8 | Carga el horno de repuesto | Mínimo 6 buzas del Ø de la orden y 2 placas ciegas | Horno ≥ 900 °C [Validar] | S-15
★ 9 | Iza a precalentamiento | Con señalero; nadie bajo la carga; asienta en los apoyos | Asentado y nivelado | Grúa CC, S-15
★ 10 | Enciende los quemadores | Purga completa, prueba de flama y encendido en fuego bajo | Flama estable; sin alarma de gas | S-15
11 | Sigue la curva | Fuego bajo 30 min [Validar], luego alto a 1,050–1,150 °C; registra cada 30 min | ≥ 2 h a T; total ≤ 6 h | S-15
12 | Mide las buzas | Pirómetro por abajo de cada buza | ≥ 900 °C | S-15
13 | Verifica el carro | Traslación, elevación y tara de celdas de carga | Tara ± 0.2 t; sin alarmas | S-13, S-12
14 | Traslada a colada | Retira quemadores ≤ 5 min antes de abrir la olla; mueve el carro | Sin fuego ≤ 5 min | S-13
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; siete no admiten error (3/3)
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 15 | Centra el distribuidor | Plomada o láser en cada línea | Chorro a ± 3 mm del centro | S-13
16 | Registra y pide liberación | Llena la hoja de preparación; C-06 firma | Hoja completa y firmada | S-15, C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
09 · CONDICIONES ANORMALES
Ante la duda, el distribuidor no se usa
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
14
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Secado incompleto o humedad | No uses el distribuidor; devuélvelo al taller | C-06, C-15
Buza fuera de calibre o astillada | Cámbiala y separa el lote | C-06, C-08
Flama apagada o alarma de gas | Cierra el gas; purga antes de reencender; ≥ 10 % LEL sal; ≥ 20 % LEL evacúa el sector | C-06, C-16
No alcanza 1,000 °C a tiempo | Revisa el quemador; retrasa la apertura | C-06, mantenimiento
Precalentamiento > 6 h | Baja a fuego de mantenimiento [Validar]; consulta a C-15 | C-06, C-15
El carro no centra (> ± 3 mm) | No abras la olla; corrige con mantenimiento | C-06, C-11
Cambio rápido duro o atorado | Limpia o cambia el mecanismo antes de colar | C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
15
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-15 Preparador de Distribuidores | U | 16 h | 40 h / 10 preparaciones | 24 meses
S-13 Operador de Plataforma | U | 8 h | 16 h / 5 centrados | 24 meses
C-06 Supervisor | O | 8 h | 5 liberaciones acompañadas | 24 meses
Grúa de CC 50 t (S-27 propuesto) | U | Curso de grúa (NOM-006) | Según MS-ACE-04 | 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Rechaza un distribuidor sin tarjeta de secado completa y explica el riesgo de explosión
Verifica el diámetro de buza contra la orden y con calibrador pasa/no pasa
Coloca y comprueba las 6 placas ciegas
Dirige el izaje sin nadie bajo la carga
Enciende quemadores con purga y prueba de flama
Centra el chorro a ± 3 mm en las 6 líneas
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
16
1
Teoría
16 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
40 h / 10 preparaciones
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 17
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MO-CC2-01 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
17
PREGUNTA 1
¿Qué diámetro nominal de buza usa la palanquilla de 160 × 160 mm?
a) 18 mm
b) 22 mm
c) 26 mm
PREGUNTA 2
La tarjeta de secado del distribuidor está incompleta. ¿Qué haces?
a) No lo uso y aviso a C-15
b) Lo precaliento más tiempo
c) Lo uso si C-06 firma
PREGUNTA 3
¿Cuál es la temperatura mínima de cara caliente para colar?
a) 900 °C
b) 1,000 °C
c) 1,200 °C
PREGUNTA 4
¿Qué líneas tienen más riesgo de buza congelada?
a) L3 y L4
b) L2 y L5
c) L1 y L6
PREGUNTA 5
¿A qué tolerancia se centra el chorro sobre el molde?
a) ± 3 mm
b) ± 10 mm
c) ± 20 mm
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) 22 mm — Rango 20–24 mm, nominal 22 mm (≈ 3.0 m/min con 0.8 m de nivel); el Ø lo fija C-08 en la orden. 2) a) No lo uso y aviso a C-15 — Un revestimiento húmedo puede explotar al recibir el acero: el distribuidor se devuelve al taller. 3) b) 1,000 °C — Objetivo 1,100 ± 50 °C; con < 1,000 °C no se cuela: se retrasa la apertura y se avisa a C-06. 4) c) L1 y L6 — Los extremos reciben el acero más frío, lejos de la zona de impacto. 5) a) ± 3 mm — Un chorro desviado adelgaza la piel de un lado: romboidad y riesgo de breakout. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 18
11 · CIERRE
Reglas del distribuidor que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica (pendientes: seguridad, laboral, diseño instruccional).
18
1
Sin tarjeta de secado no hay colada
Curva de secado completa y firmada; humedad + acero = explosión (MS-ACE-03).
2
El diámetro lo fija la orden
Mismo Ø en orden, HMI y calibrador ± 0.2 mm; el operador no lo elige.
3
Purga y flama antes de encender
10 % LEL: sal y corta el gas; 20 % LEL: evacuación del sector.
4
Nadie bajo la carga
Izaje con señalero y ± 5 m libres de la proyección de la carga.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Diámetros de buza, empuje del cambio rápido y temperatura de buzas con el OEM · Espesor del revestimiento, tiempos de precalentamiento y tiempo sin fuego (C-15 / C-08) · Código de rol del operador de grúa de CC (propuesta S-27 en CAT-ACE-001)