## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · OPERACIÓN · MO-CC2-04
Colada en estado estable
Cuidar cinco variables por línea y dos del distribuidor, y responder a tiempo a un breakout o a una falla de agua
32 h
teoría (S-12)
160 h
OJT S-12 · 20 coladas
4
pasos críticos ★
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Nivel de molde ± 5 mm
2
Aceite 15–25 mL/min
3
Agua de molde y ΔT
4
Velocidad 2.5–3.5
5
Rociado 1.5–2.0 L/kg
6
Distribuidor y T
Para: S-12 Púlpito · S-13 Plataforma · S-14 Ayudante · S-11 Muestrero · C-06 · C-08
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Cuidar cinco variables por línea y dos del distribuidor, y responder a tiempo a un breakout o a una falla de agua. Principio rector: La velocidad es un síntoma: si una línea cambia sola, su buza cambió. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] EMS, distribución de agua por zona, tiempo de deslizamiento negativo y T de enderezado con el OEM · Límites de cierre: caudal < 1,600 L/min, ΔT > 15 °C y velocidad < 2.3 m/min (C-08) · Química de colada abierta (Al ≤ 0.005 %, Mn/Si ≥ 3) con C-07 y C-08; propuesta para la ficha

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, mantienes 6 líneas en especificación
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Leer el lazo de nivel
Explicar cómo el nivel del distribuidor y la buza fijan la velocidad en colada abierta.
Mantener las variables en rango
Nivel ± 5 mm, aceite 15–25 mL/min, agua ≥ 1,800 L/min con ΔT 6–10 °C, 2.5–3.5 m/min y 1.5–2.0 L/kg.
Detectar la buza por la velocidad
Más de 3.5 m/min: erosión; menos de 2.3 m/min: taponamiento; diferencia > 0.4 m/min entre líneas.
Responder a emergencias
Falla de agua: emergencia en ≤ 15 s o cerrar olla y líneas. Breakout: cerrar la línea, mantener agua y evacuar.
POR QUÉ IMPORTA
En colada abierta no hay barra tapón: el caudal lo fijan la buza y la altura del distribuidor, y el control de nivel ajusta la velocidad. Si el menisco se mueve más de 5 mm aparecen pinholes e inclusiones; si falta aceite o agua de molde vienen el breakout o la perforación del tubo.
La velocidad es un síntoma: si una línea cambia sola, su buza cambió.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-08 fija los parámetros; el turno los sostiene
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en colada estable | RACI
C-08 Ingeniero de Proceso | Dueño de parámetros y tablas (rampa, oscilación, rociado, buzas) | A
C-06 Supervisor de Colada Continua | Dirige el turno; decide cerrar líneas y bajar velocidad | A (turno)
S-12 Operador de Púlpito | Vigila en la HMI nivel, velocidad, agua, EMS y alarmas; ajusta en rango | R
S-13 Operador de Plataforma | Controla nivel y temperatura del distribuidor y la capa de cubierta | R
S-14 Ayudante de Colada | Rondas en moldes y línea: chorro, aceite, rociado y palanquilla | R
S-11 Muestrero | Toma las muestras químicas del distribuidor | R
C-09 Metalurgista de Producto | Recibe las desviaciones que afectan la calidad | I
C-16 (función de ESR) | Autoriza cualquier intervención en la zona controlada del molde | C
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
En colada abierta la velocidad sigue al nivel
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Distribuidor
700–850 mm; sobrecalentamiento 20–35 °C
Buza
160 × 160: Ø 20–24 mm (nominal 22)
Nivel de molde
Radiométrico ± 5 mm; alarma ± 10 mm
Lazo de nivel
Ajusta la velocidad de extracción
Velocidad
2.5–3.5 m/min (nominal 3.0)
Rociado
1.5–2.0 L/kg según tabla de velocidad
Oscilación
150–250 cpm; carrera 6–10 mm
EMS
250–400 A, 2–5 Hz: mejora el centro
PRINCIPIO DEL PROCESO
Si baja el distribuidor, bajan todas las líneas; si una buza se erosiona, su línea acelera; si se tapa, frena.
La velocidad es un síntoma: si una línea cambia sola, su buza cambió.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
El molde de tubo concentra agua, aceite, EMS y nivel
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc2-molde-tubo.svg.
5
LECTURA
El aceite entra por la brida (15–25 mL/min) y deja una película entre la piel y el cobre.
El agua sube por la ranura a 10–12 m/s; ΔT 6–10 °C, alarma con ΔT > 12 °C o caudal < 90 %.
La piel sale del molde con ≈ 10–12 mm [Validar]; el EMS agita el núcleo líquido.
El Cs-137 mide el menisco, ≈ 100 mm bajo el borde [Validar].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
Sin agua de molde, la emergencia entra en ≤ 15 s
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: mm-agua-emergencia.svg.
6
LECTURA
Disparo por pérdida de energía, presión baja o caudal en molde < 80 % [Validar OEM].
La válvula XV-1 abre por falla y arranca la bomba diésel D-1 (D-2 si no da presión en 10 s).
Criterio: caudal en molde ≥ 90 % en ≤ 15 s.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Siete sistemas por línea que se vigilan sin pausa
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Medidor Cs-137 (6) | Nivel de molde | ± 5 mm | Sin alarma; obturador abierto
Extractores-enderezadores | Velocidad y enderezado | 2.5–3.5 m/min | Sin alarmas de presión ni de motor
Agua de molde | Forma la piel | ≈ 2,000 L/min; ΔT 6–10 °C | Caudal ≥ 90 %; ΔT ≤ 12 °C
Agua de emergencia | Respaldo del agua de molde | Entrada ≤ 15 s | Tanque lleno; diésel en automático
Rociado secundario | Termina la solidificación | Pie de rodillos + Z1–Z3; 1.5–2.0 L/kg | Caudal por zona según tabla
Aceite y oscilador | Lubrican y despegan la piel | 15–25 mL/min; 150–250 cpm, 6–10 mm | Nivel de aceite; frecuencia sigue velocidad
EMS | Agita el acero | 250–400 A; 2–5 Hz [Validar OEM] | Sin disparo; agua del EMS OK
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Ocho variables, cada una con su acción
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Parámetro | Objetivo | Rango | Alarma | Acción
Sobrecalentamiento | 28 °C | 20–35 °C | < 20 o > 35 °C | > 45 °C: C-06 decide cerrar
Nivel del distribuidor | 775 mm | 700–850 mm | < 600 o > 870 mm | < 450 mm: cierra L1 y L6
Nivel de molde | Punto de ajuste | ± 5 mm | ± 10 mm | Revisa chorro y buza
Velocidad de colada | 3.0 m/min | 2.5–3.5 m/min | < 2.3 o > 3.5 [Validar] | Cambio de buza (MO-CC2-06)
Aceite | 20 mL/min | 15–25 mL/min | < 12 o sin flujo | Sin flujo: baja a 2.0 m/min
Caudal de agua de molde | 2,000 L/min | 1,800–2,200 L/min | < 1,800 L/min (90 %) | < 1,600 [Validar]: cierra línea
ΔT de agua de molde | 8 °C | 6–10 °C | > 12 °C | > 15 °C [Validar]: cierra línea
Agua secundaria | 1.75 L/kg | 1.5–2.0 L/kg | < 1.4 o > 2.1 L/kg | Revisa bombas y boquillas
POR CONFIRMAR EMS 300 A / 3 Hz y T de enderezado ≥ 950 °C: [Validar OEM]. Oscilación 200 cpm a 3.0 m/min. Química: Al ≤ 0.005 % y Mn/Si ≥ 3 [Validar].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] EMS 300 A / 3 Hz y T de enderezado ≥ 950 °C: [Validar OEM]. Oscilación 200 cpm a 3.0 m/min. Química: Al ≤ 0.005 % y Mn/Si ≥ 3 [Validar].

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Breakout y falla de agua: se responde en segundos
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ Breakout: cerrar y evacuar
Cierra la línea, detén su extracción, mantén agua de molde y secundaria; evacúa bajo la máquina y a ≥ 20 m (MS-ACE-09).
★ Falla de agua de molde
Confirma la entrada de emergencia en ≤ 15 s; si no entra, cierra olla y 6 líneas y evacúa la plataforma a ≥ 10 m.
★ Radiación Cs-137
Nada dentro del molde con obturador abierto: el ESR (C-16) cierra, pone candado y mide < 2 × fondo (MS-ACE-07).
★ Calor y salpicaduras
Careta y EPP aluminizado en rondas, sin asomarse al molde; hidratación, pausas y rotación (MS-ACE-08).
EPP OBLIGATORIO
Casco y careta con filtro IR
Chamarra aluminizada en la plataforma
Ropa retardante a la flama y guantes aluminizados
Botas de fundidor y protección auditiva
Dosímetro personal (POE)
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
06 · SEGURIDAD
Primeros minutos de un breakout o una falla de agua
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-emergencia-arbol-decision.svg.
10
LECTURA
Primero protégete: zona verde o refugio en ≤ 30 s, y da la alarma por radio.
Breakout: cierra y detén la línea, mantén agua de molde y secundaria, evacúa a ≥ 20 m.
Sin agua de molde: emergencia en ≤ 15 s; si no entra, cierra olla y líneas y evacúa ≥ 10 m.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 11
07 · CALIDAD
El nivel de molde es la variable reina
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
11
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Nivel de molde | ± 5 mm | Continuo; tendencias por línea | Pinholes, inclusiones, marcas
Sobrecalentamiento | 20–35 °C | Cada 15 min | Rechupe y porosidad; buza congelada
Aceite | 15–25 mL/min | Cada ronda (1 h) | Pegado y breakout; pinholes
EMS en servicio | 250–400 A; 2–5 Hz | Continuo (HMI) | Porosidad y rechupe central
Romboidad | ΔD ≤ 6 mm | 1 por línea por colada (MO-CC2-09) | Grietas en la diagonal
Química | Grado FT-ACE-001 §7; CE ≤ 0.55 | 1 muestra por colada | Colada fuera de grado
Un acero con Al alto tapa las buzas en minutos: colada abierta exige Al soluble ≤ 0.005 % y Mn/Si ≥ 3 [Validar].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Trece pasos; cuatro no admiten error (1/2)
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
1 | Recibe el turno en la HMI | Alarmas activas, velocidad y nivel por línea, estado del agua de emergencia | Entrega firmada con pendientes | S-12
★ 2 | Verifica el agua de emergencia | Nivel del tanque y bombas diésel en automático | Todo en verde | S-12
★ 3 | Vigila el nivel de molde | Continuo en las 6 líneas; atiende toda alarma de ± 10 mm | ± 5 mm | S-12
★ 4 | Vigila el agua de molde | Caudal y ΔT por línea | ≥ 1,800 L/min; ΔT 6–10 °C | S-12
5 | Mide T del distribuidor | Cada 15 min y a la mitad de cada olla | Sobrecalentamiento 20–35 °C | S-13
6 | Controla el distribuidor | Ajusta la apertura de la olla | 700–850 mm | S-13
7 | Mantiene la capa de cubierta | Agrega polvo cubridor donde se vea acero descubierto | Sin acero expuesto | S-13
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Trece pasos; cuatro no admiten error (2/2)
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
8 | Ronda de moldes (1 h) | Por línea: forma del chorro, aceite en rotámetro, salpicaduras, EMS | Chorro centrado; aceite en rango | S-14
9 | Ronda de línea (2 h) | Desde el pasillo seguro: rociado, forma de la palanquilla, ruido de rodillos | Rociado uniforme; palanquilla recta | S-14
10 | Compara velocidades | Una diferencia > 0.4 m/min entre líneas indica buza tapada o erosionada | Tendencia estable | S-12
11 | Toma muestra química | 1 por colada, del distribuidor | Resultado recibido | S-11
12 | Registra | Hoja de colada: temperaturas, niveles, velocidades, alarmas y acciones | Registro completo por colada | S-12, S-13
★ 13 | Responde a anormales | Según la tabla de anormales; ante falla de agua o breakout actúa de inmediato | Respuesta en el tiempo definido | S-12/13/14
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
09 · CONDICIONES ANORMALES
Breakout o sin agua: cerrar, mantener agua y evacuar
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
14
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Breakout bajo el molde | Cierra la línea, detén extracción, mantén agua; evacúa a ≥ 20 m; el ESR revisa el Cs-137 | C-06, C-04, C-16
Pérdida de señal de nivel | Velocidad fija solo si C-06 autoriza; si no vuelve en 5 min, cierra; no toques la fuente | C-06, S-21, C-16
Nivel sube sin control | Sube la velocidad; si no alcanza, cambio de buza o cierre antes de desbordar | C-06
Velocidad < 2.3 m/min | Buza tapándose: cambio de buza; avisa al LF si es por química | C-06, C-07
Falla de agua de molde | Emergencia en ≤ 15 s; si no entra, cierra olla y 6 líneas; evacúa a ≥ 10 m | C-04, C-06
ΔT > 12 °C en una línea | Revisa el caudal; si ΔT > 15 °C [Validar], cierra la línea | C-06, S-25
Disparo del EMS | Sigue colando; marca las palanquillas E desde el disparo; C-09 decide | C-06, S-20, C-09
Distribuidor < 450 mm | Cierra L1 y L6; si sigue bajando, cierra L2 y L5 | C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
15
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-12 Operador de Púlpito | U | 32 h (simulador [Validar]) | 160 h / 20 coladas | 24 meses
S-13 Operador de Plataforma | U | 24 h | 120 h / 20 coladas | 24 meses
S-14 Ayudante de Colada | U | 16 h | 120 h / 20 coladas | 24 meses
C-06 Supervisor | O | 24 h | 10 turnos acompañados | 24 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Explica cómo el nivel del distribuidor y la buza fijan la velocidad en colada abierta
Responde a una alarma de nivel de molde de ± 10 mm
Simulacro de falla de agua: verifica la emergencia en ≤ 15 s y cierra olla y líneas
Simulacro de breakout: cierra la línea, mantiene el agua y evacúa
Identifica en rondas un chorro abierto, falta de aceite y rociado tapado
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
16
1
Teoría
32 h (simulador [Validar])
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
160 h / 20 coladas
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 17
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MO-CC2-04 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
17
PREGUNTA 1
Una línea sube sola a 3.7 m/min. ¿Qué indica?
a) Buza erosionada
b) Buza tapándose
c) Falta de aceite
PREGUNTA 2
¿En cuánto tiempo debe entrar el agua de emergencia al molde?
a) ≤ 60 s
b) ≤ 5 min
c) ≤ 15 s
PREGUNTA 3
Hay breakout en una línea. ¿Qué haces con el agua de molde?
a) La cierro de inmediato
b) La mantengo con la secundaria
c) La reduzco al 50 %
PREGUNTA 4
¿Qué rango de nivel de molde se mantiene en automático?
a) ± 2 mm
b) ± 5 mm
c) ± 20 mm
PREGUNTA 5
¿Qué haces si se dispara el EMS?
a) Sigo colando y marco palanquillas E
b) Cierro la línea
c) Bajo a 1.0 m/min
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) a) Buza erosionada — La buza se erosiona, crece el caudal y la línea acelera sobre 3.5 m/min: cambio de buza. 2) c) ≤ 15 s — Si no entra en ≤ 15 s: cierra la olla y las 6 líneas y evacúa la plataforma a ≥ 10 m. 3) b) La mantengo con la secundaria — Se mantienen el agua de molde y la secundaria; se cierra la línea y se evacúa a ≥ 20 m. 4) b) ± 5 mm — ± 5 mm, con alarma a ± 10 mm. Fuera de rango aparecen pinholes, inclusiones y marcas profundas. 5) a) Sigo colando y marco palanquillas E — Se sigue colando; se marcan las palanquillas E desde el disparo y C-09 decide su destino. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 18
11 · CIERRE
Reglas de la colada que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica (pendientes: seguridad, laboral, diseño instruccional).
18
1
La falla de agua es emergencia
Emergencia en ≤ 15 s; si no entra, cierra olla y líneas y evacúa.
2
En breakout el agua se mantiene
Cierra la línea, mantén agua de molde y secundaria, evacúa a ≥ 20 m.
3
La buza se cambia, no se fuerza
Fuera de 2.3–3.5 m/min se cambia la buza; nunca pases el máximo de la tabla.
4
El molde se interviene solo con el ESR
Obturador cerrado con candado del ESR y < 2 × fondo medido.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] EMS, distribución de agua por zona, tiempo de deslizamiento negativo y T de enderezado con el OEM · Límites de cierre: caudal < 1,600 L/min, ΔT > 15 °C y velocidad < 2.3 m/min (C-08) · Química de colada abierta (Al ≤ 0.005 %, Mn/Si ≥ 3) con C-07 y C-08; propuesta para la ficha