## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · OPERACIÓN · MO-CC2-07
Fin de secuencia
Terminar la secuencia sin escoria ni breakout de cola, cerrando de los extremos al centro y sin agua dentro del molde
8 h
teoría (S-13 / S-12 / S-14)
5
fines de secuencia supervisados
9
pasos críticos ★
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Última olla
2
Cierre con 2–4 t
3
L1-L6 → L2-L5 → L3-L4
4
Cola ≤ 1.0 m/min
5
Agua ≥ 15 min
6
ESR y LOTO
Para: S-13 Plataforma · S-12 Púlpito · S-14 Ayudante · S-16 Corte · C-16 (ESR) · C-06
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Terminar la secuencia sin escoria ni breakout de cola, cerrando de los extremos al centro y sin agua dentro del molde. Principio rector: Nunca se echa agua dentro del molde para sellar la cola. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Niveles de cierre, velocidad de cola y caída del menisco con el OEM / C-08 · Tiempo de agua de molde ≥ 15 min con el OEM · Largo mínimo de cola ≥ 6 m con Laminación

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, cierras la secuencia limpia y segura
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Cerrar la última olla sin escoria
Cerrar con 2–4 t de residual o al ver escoria en el distribuidor.
Cerrar las líneas en orden
L1 y L6 a 450 mm, L2 y L5 a 350 mm, L3 y L4 a 300 mm; nunca por debajo de 250 mm.
Sacar la cola sin romperla
Dejar bajar el menisco 80–150 mm y sacar la cola a 0.5–1.0 m/min; nunca agua dentro del molde.
Entregar la máquina segura
Agua de molde ≥ 15 min, obturadores cerrados por el ESR, LOTO e inspección de moldes.
POR QUÉ IMPORTA
Sin acero nuevo, la cola solo tiene una piel delgada arriba: sacarla rápido la rompe y derrama el líquido. Echar agua para sellarla puede atrapar agua bajo una costra y provocar una explosión. Apagar el agua de molde antes de tiempo deforma el cobre y arruina la conicidad para la siguiente secuencia.
Nunca se echa agua dentro del molde para sellar la cola.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
S-13 cierra líneas, S-12 saca colas, el ESR bloquea
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en el fin de secuencia | RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua | Decide el fin de secuencia y el orden de cierre; entrega la máquina | A
S-13 Operador de Plataforma | Cierra la olla y las líneas con placa ciega; retira el distribuidor | R
S-12 Operador de Púlpito | Controla la cola de cada línea: velocidad, oscilación, EMS y rociado | R
S-14 Ayudante de Colada | Vigila cada molde durante la cola; prepara la inspección de moldes | R
S-16 Operador de Corte y Marcado | Corta y marca las colas | R
C-16 (función de ESR) | Cierra y bloquea los obturadores para la inspección de moldes | R
S-25 Mecánico de Taller de Moldes | Inspecciona tubos y conicidad (MM-CC-01) | C
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
De los extremos al centro, conforme baja el nivel
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Última olla
C-06 avisa por radio al equipo
Cerrar olla
Residual 2–4 t o al ver escoria
L1 y L6
Cierre a 450 mm con placa ciega
L2 y L5
Cierre a 350 mm
L3 y L4
Cierre a 300 mm; nunca < 250 mm
Cola
Menisco 80–150 mm; 0.5–1.0 m/min
Apagar por zona
Oscilación, EMS y rociado tras la cola
Cortar colas
Palanquilla C; < 6 m a chatarra
Cerrar máquina
Agua ≥ 15 min; ESR, LOTO, inspección
PRINCIPIO DEL PROCESO
Las líneas que quedan reciben el acero más caliente y el nivel nunca llega a la zona de vórtice (≤ 300 mm).
Nunca se echa agua dentro del molde para sellar la cola.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Tres niveles de cierre: 450, 350 y 300 mm
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: cc2-distribuidor-6-lineas.svg.
5
LECTURA
El corte A–A marca 850 y 700 mm de operación y 500 mm de mínimo en cambio de olla.
Con ≤ 300 mm hay riesgo de vórtice y escoria: es el fin de colada [Validar].
Para cerrar cada línea se empuja la placa ciega en el cambio rápido.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
Al final se inspecciona el tubo: conicidad y desgaste
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: mm-molde-conicidad.svg.
6
LECTURA
Conicidad del tubo de la CC2: 0.8–1.0 %/m; se retira con pérdida > 20 % [Validar].
Desgaste máximo local: 0.5 mm en esquinas y zona inferior [Validar].
Apagar el agua antes de 15 min deforma el tubo y arruina la conicidad.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Siete equipos siguen activos hasta el final
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Cambio rápido + placas ciegas | Cierra cada línea | ≤ 10 s por línea | 6 placas calientes en el horno
Varilla de taponeo | Respaldo de cierre | Tapón del Ø en uso (20–24 mm) | 2 listas
Extractores-enderezadores | Sacan la cola | Modo cola 0.5–1.0 m/min [Validar OEM] | Sin alarmas
Rociado secundario | Enfría hasta la cola | Apagado por zona con la cola | Seguimiento de cola activo
Carro del distribuidor | Retira el distribuidor | Posición de desescoriado [Validar OEM] | Caja de escoria seca en posición
Agua de molde | Enfría los tubos | ≈ 2,000 L/min por línea | Encendida hasta el final
Medidor Cs-137 | Nivel | Obturador para inspección | ESR disponible
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Niveles de cierre y velocidad de cola, sin atajos
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Parámetro | Objetivo | Rango | Alarma | Acción
Residual de la última olla | 3 t | 2–4 t [Validar] | Escoria en el distribuidor | Cierra de inmediato
Nivel cierre L1 y L6 | 450 mm | 430–470 mm [Validar] | — | —
Nivel cierre L2 y L5 | 350 mm | 330–370 mm [Validar] | — | —
Nivel cierre L3 y L4 | 300 mm | 280–320 mm [Validar] | < 250 mm | Cierra ya: vórtice y escoria
Caída del menisco | 100 mm | 80–150 mm [Validar] | — | —
Velocidad de cola | 0.8 m/min | 0.5–1.0 m/min [Validar OEM] | > 1.5 con cola en molde | Baja la velocidad
Agua de molde al final | 15 min | ≥ 15 min [Validar OEM] | Apagado antes | No la apagues
Largo mínimo de la cola | 6 m | ≥ 6 m [Validar Laminación] | < 6 m | A chatarra
POR CONFIRMAR Niveles de cierre, velocidad de cola y tiempo de agua: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Niveles de cierre, velocidad de cola y tiempo de agua: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Nunca agua al molde: la cola se saca con velocidad
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ Prohibido agua al molde
La cola se saca solo con la velocidad de cola; agua sobre acero bajo una costra = explosión (MS-ACE-03).
★ Cola lenta, sin breakout
≤ 1.0 m/min hasta que la cola sale del molde; ante breakout, detén la línea y evacúa a ≥ 20 m (MS-ACE-09).
★ Caja de escoria seca
Zona roja ≤ 15 m del punto de volteo, nadie a pie; caja seca (MS-ACE-01, MS-ACE-03).
★ ESR y LOTO antes de inspeccionar
El ESR cierra obturadores, pone candado y mide < 2 × fondo; LOTO de extractores, oscilador y carro.
EPP OBLIGATORIO
Chamarra y polainas aluminizadas
Careta con filtro IR
Casco con barbiquejo y guantes aluminizados
Botas de fundidor y ropa retardante a la flama
Protección auditiva y dosímetro personal
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
06 · SEGURIDAD
LOTO y candado del ESR antes de inspeccionar
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-loto-puntos-cc.svg.
10
LECTURA
Agua de molde: se cierra solo con la máquina vacía, sin acero líquido (punto 1).
Extractores, oscilación y carro con candado; barra falsa estacionada con pasador.
Cs-137: obturador cerrado con el candado del ESR (punto 7).
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 11
07 · CALIDAD
Colas marcadas y moldes inspeccionados
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
11
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Nivel al cerrar la última línea | ≥ 300 mm | Continuo (tendencia) | Inclusiones de escoria en colas
Identificación de colas | Marcadas C; largo ≥ 6 m | Cada cola | Rechupe de cola como producto normal
Inspección de moldes | Desgaste, rayas y conicidad | Cada fin de secuencia | Romboidad y grietas en la siguiente
La inspección del fin de secuencia es la primera defensa contra la romboidad de la siguiente secuencia.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; nueve no admiten error (1/3)
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
1 | Confirma y prepara | C-06 avisa la última olla por radio; 6 placas ciegas calientes en el horno | Todos enterados; placas listas | C-06, S-14
★ 2 | Cierra la última olla | Por residual (2–4 t) o al ver escoria | Sin escoria en el distribuidor | S-13
★ 3 | Cierra L1 y L6 | A 450 mm, con placa ciega | Chorro cortado | S-13
★ 4 | Cierra L2 y L5 | A 350 mm, con placa ciega | Chorro cortado | S-13
★ 5 | Cierra L3 y L4 | A 300 mm; nunca por debajo de 250 mm | Chorro cortado | S-13
6 | Deja bajar el menisco | 80–150 mm con la velocidad en fijo | Menisco baja sin fuga | S-12
★ 7 | Aplica la velocidad de cola | 0.5–1.0 m/min; no eches agua al molde | Cola fuera del molde sin fuga | S-12, S-14
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; nueve no admiten error (2/3)
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
8 | Apaga por zona | Oscilación y EMS al salir la cola del molde; rociado zona por zona detrás de la cola | Zonas apagadas tras la cola | S-12
9 | Corta y marca la cola | Palanquilla C; si mide < 6 m, a chatarra | Cola identificada | S-16
★ 10 | Retira el distribuidor | Carro a desescoriado; residual a la caja de escoria seca | Distribuidor fuera; zona libre | S-13
11 | Retira la olla vacía | S-09 la lleva a la nave de ollas | Torreta libre | S-09
★ 12 | Mantén el agua de molde | ≥ 15 min después de la última cola | Tubos fríos | S-12
★ 13 | Pide al ESR los obturadores | El ESR cierra, bloquea y mide en las 6 líneas (< 2 × fondo, MS-ACE-07) | Registro del ESR | C-16, S-14
★ 14 | Aplica LOTO a la máquina | Extractores, oscilador y carro | Candados puestos | S-14
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; nueve no admiten error (3/3)
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
14
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
15 | Inspecciona moldes y línea | Rayas, desgaste, restos de acero y boquillas; avisa a S-25 | Hallazgos registrados | S-14, S-25
16 | Registra la secuencia | Coladas, duración, causa del fin y cierres de línea | Hoja de secuencia completa | S-12, C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 15
09 · CONDICIONES ANORMALES
Breakout de cola: detener, mantener agua y evacuar
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
15
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Escoria antes de cerrar centrales | Cierra de inmediato las líneas restantes; marca las colas | C-06, C-09
Breakout de cola | Detén la línea; mantén agua de molde y secundaria; evacúa a ≥ 20 m; el ESR revisa el Cs-137 | C-06, C-04, C-16
La placa ciega no cierra | Tapón con varilla (MO-CC2-06) | C-06
Cola atorada en enderezadores | Detén; LOTO; mantenimiento la libera | C-06, C-11
Fin anticipado por emergencia | Cierra la olla y las 6 líneas; sigue la cola solo si es seguro | C-04, C-06
Obturador que no cierra | Nadie en el molde; aléjate ≥ 3 m y acordona; el ESR atiende | C-16 (ESR)
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
16
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-13 Operador de Plataforma | U | 8 h | 5 fines de secuencia | 24 meses
S-12 Operador de Púlpito | U | 8 h | 5 fines de secuencia | 24 meses
S-14 Ayudante de Colada | U | 8 h + protección radiológica | 5 fines de secuencia | 24 meses; POE 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Cierra la olla sin pasar escoria
Cierra las líneas de los extremos al centro en los niveles definidos
Saca la cola a ≤ 1.0 m/min y explica por qué no se usa agua en el molde
Retira el distribuidor con la caja de escoria seca y nadie en la zona
Mantiene el agua de molde ≥ 15 min después de la última cola
No interviene moldes sin candado y medición del ESR y sin LOTO de la máquina
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 17
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
17
1
Teoría
8 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
5 fines de secuencia
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 18
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MO-CC2-07 v0.1 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
18
PREGUNTA 1
¿En qué orden se cierran las líneas al fin de secuencia?
a) L3-L4, L2-L5, L1-L6
b) L1-L6, L2-L5, L3-L4
c) Todas a la vez
PREGUNTA 2
¿Por qué nunca se echa agua al molde para sellar la cola?
a) Porque ensucia el tubo
b) Porque enfría de más la cola
c) Porque puede atrapar agua y explotar
PREGUNTA 3
¿A qué velocidad máxima se saca la cola del molde?
a) 1.0 m/min
b) 2.5 m/min
c) 3.5 m/min
PREGUNTA 4
¿Cuánto tiempo se mantiene el agua de molde tras la última cola?
a) ≥ 2 min
b) ≥ 15 min
c) ≥ 2 h
PREGUNTA 5
¿Con qué nivel del distribuidor se cierra de inmediato cualquier línea abierta?
a) < 250 mm
b) < 500 mm
c) < 700 mm
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) L1-L6, L2-L5, L3-L4 — De los extremos al centro: las centrales reciben el acero más caliente de la zona de impacto. 2) c) Porque puede atrapar agua y explotar — El agua bajo una costra se vuelve vapor y proyecta metal líquido (MS-ACE-03). 3) a) 1.0 m/min — 0.5–1.0 m/min; con más de 1.5 m/min y la cola en el molde la piel se rompe: breakout de cola. 4) b) ≥ 15 min — ≥ 15 min [Validar OEM]: apagarla antes deforma el cobre y arruina la conicidad. 5) a) < 250 mm — L3 y L4 cierran a 300 mm; con < 250 mm hay vórtice y escoria: cierre inmediato. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 19
11 · CIERRE
Reglas del fin de secuencia que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica (pendientes: seguridad, laboral, diseño instruccional).
19
1
Nunca agua dentro del molde
La cola se saca solo con la velocidad de cola.
2
Extremos primero, centro al final
450, 350 y 300 mm; nunca por debajo de 250 mm.
3
Agua de molde hasta el final
≥ 15 min después de la última cola.
4
Moldes solo con ESR y LOTO
Obturador bloqueado por el ESR y candados puestos antes de inspeccionar.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Niveles de cierre, velocidad de cola y caída del menisco con el OEM / C-08 · Tiempo de agua de molde ≥ 15 min con el OEM · Largo mínimo de cola ≥ 6 m con Laminación